ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Значительная роль в удовлетворении потребностей важнейших отраслей науки и техники в материалах принадлежит технической керамике, обладающей комплексом ценных и уникальных свойств. Одними из важнейших качественных характеристик керамических материалов являются их теплофизические свойства (ТФС), так как между технологическими режимами получения, условиями эксплуатации этих материалов и их ТФС существуют тесные взаимосвязи. Однако многостадийные технологические процессы изготовления керамических изделий электротехнического назначения не оснащены методами и средствами междустадийного теплового контроля ТФС.

Специфическое изготовление и эксплуатация данных изделий накладывают определенные требования к методам и устройствам для измерения их ТФС. Во-первых, должна быть обеспечена возможность достаточно быстрых измерений эффективных ТФС без нарушения целостности и основных характеристик образцов; во-вторых, обеспечена необходимая для технологических расчетов точность. В-третьих, экспериментальные исследования должны проводиться на образцах промежуточных и готовых изделий различных форм и весьма малых размеров, поэтому важным является разработка соответствующих им малогабаритных измерительных устройств. Литературный обзор, проведенный в диссертационной работе, показал, что длительность и сложность экспериментальных исследований по определению ТФС данных материалов требует как совершенствования традиционных, так и создания новых специфических методов и средств контроля. Поэтому является актуальной разработка эффективных для реализации указанных целей методов и средств неразрушающего контроля (НК) ТФС и создание на их базе автоматизированной системы контроля (АСК), обеспечивающей оперативное, достоверное и точное определение комплекса ТФС керамических изделий электротехнического назначения.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИОКР ТГТУ на 2002 – 2006 гг., темой хоздоговорной НИР ТГТУ 22 / 03.

Целью работы является разработка и исследование новых, эффективных с метрологической точки зрения, методов и реализующих их устройств, оперативно осуществляющих НК ТФС малых образцов из керамических материалов различной формы, имеющих плоский круглый участок поверхности, как на производстве, так и в лабораторных условиях с требуемой точностью. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: а) разработать методы НК комплекса ТФС образцов из твердых неоднородных материалов различных форм малых размеров и исследовать их с целью определения оптимальных конструктивных параметров измерительных устройств и режимных параметров эксперимента, обеспечивающих минимальную погрешность определения ТФС; 
б) разработать измерительные устройства и АСК, реализующие новые методы, используя современные возможности измерительно-вычислительных средств; в) разработать алгоритмы проведения НК ТФС на основании адаптационных процедур к различным условиям эксперимента; г) провести метрологический анализ разработанных методов и средств НК ТФС, выявить возможные источники погрешностей с целью их устранения или учета и осуществить экспериментальную проверку АСК в лабораторных и производственных условиях.

Предмет исследования. Математические модели, методы, измерительные устройства и автоматизированная система теплового неразрушающего контроля комплекса ТФС образцов малых размеров из твердых материалов.

Методы исследования. В работе используются аналитические методы теории теплопроводности, методы математического моделирования, интегрального и операционного исчисления, метрологии, оптимального параметрического проектирования, а также численные методы.

Научная новизна диссертационной работы. Разработаны два новых метода НК комплекса ТФС: абсолютный и сравнительный, использующие дискретное во времени тепловое воздействие, позволяющее моделировать исследуемые малые образцы различной формы полуограниченными в тепловом отношении телами и получать необходимые данные для расчета эффективных ТФС с помощью временных интегральных характеристик с высокой точностью за период времени в 1,5 – 2 раза меньший, чем предполагают существующие методы.

Разработан сравнительный метод для тел с конечными размерами, на базе которого получена методика определения оптимальных конструктивных параметров измерительных устройств и режимных параметров теплофизического эксперимента для заданных размеров исследуемых образцов, обеспечивающих минимальную погрешность НК комплекса ТФС.

Практическая ценность работы. На основе разработанных методов спроектированы и созданы измерительные устройства (зонды) и АСК с использованием современной измерительно-вычислительной техники, позволяющие оперативно контролировать эффективные ТФС полуфабрикатов и готовых изделий малых размеров, имеющих различные формы, из керамических материалов без нарушения их целостности.

Разработаны адаптивные процедуры ведения НК, обеспечивающие измерение комплекса ТФС с заданной точностью при различных условиях эксперимента, на основании которых создано алгоритмическое и программное обеспечение АСК. Результаты работы приняты к использованию в ОАО «ТЗ "Ревтруд"» (г. Тамбов) и учебном процессе ТГТУ.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были представлены в докладах на: IX научной конференции ТГТУ (Тамбов, 2004), пятой международной теплофизической школе  «Теплофизические измерения при контроле и управлении качеством» (Тамбов, 2004), международной конференции «Наука на рубеже тысячелетий» (Тамбов, 2004), 9-й Всероссийской научно-технической конференции «Состояние и проблемы измерений» (Москва, 2004), международной научно-практической конференции «Прогрессивные технологии развития» (Тамбов, 2004), 1-й международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2005), XVIII Международной научной конференция «Математические методы в технике и технологиях ММТТ-18» (Казань, 2005), VI Международной научно-практической конференции «Теория, методы и средства измерений, контроля и диагностики» (Новочеркасск, 2005), VI Всероссийской научно-технической конференции «Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях» (Бийск, 2005), VIII Всероссийской научно-технической конференции «Повышение эффективности средств обработки информации на базе математического и машинного моделирования» (Тамбов, 2006), 2-й международной школе-семинаре молодых ученых «Проблемы экономики и менеджмента качества» (Тамбов, 2006).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы и 5 приложений. Основная часть диссертации изложена на 167 страницах машинописного текста, содержит 
36 рисунков и 12 таблиц. Список литературы включает 150 наименований. Приложения содержат 23 страницы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая ценность, приведены результаты реализации и апробации работы.

В первой главе проведен литературный обзор и сравнительный анализ методов и устройств измерения ТФС твердых неоднородных материалов, рассмотрены современные направления автоматизации теплофизических измерений. Определено, что существующие методы и устройства не полностью удовлетворяют всем требованиям к контролю ТФС керамических электроизоляционных материалов. Как показал обзор литературы, посвященной керамическим изделиям электротехнического назначения, применяемые материалы представляют собой на разных этапах производства как гетерогенные среды (на начальных этапах), так и твердые материалы дисперсной структуры (на окончательных стадиях), поэтому необходимо исследование эффективных ТФС, используя интегрирующие поверхностные преобразователи температуры и теплового потока. На различных этапах получения рассматриваемых изделий возможны следующие диапазоны: теплопроводности 0,6…3 Вт/(м∙К); температуропроводности (0,3…1,2) × 10–6 м2/с.

Вторая глава посвящена теоретическим основам разработанных методов НК комплекса ТФС. Различные требования к точности измерений в лабораторных и производственных условиях, трудность создания малоинерционного датчика теплового потока и внедрения его в конструкцию прибора вызвали необходимость разработки двух типов методов: абсолютного и сравнительного.

Теплофизическим измерениям подлежат образцы отформованных полуфабрикатов, спеченных промежуточных и готовых изделий, имеющие различную форму и размеры. Как правило, в каждой партии есть образцы, на поверхности которых можно выделить плоский круглый участок площадью не менее 2×10–3 м2, являющийся гранью некоторого объема высотой от 
1×10–2 м без полостей и отверстий. Моделирование таких образцов полуограниченными в тепловом отношении телами позволяет получить аналитически точные и достаточно простые расчетные зависимости без учета их сложной геометрической формы и характеристик теплообмена с окружающей средой. Участок поверхности в виде круга радиусом  R(рис. 1), через который производится нагрев и с которого снимается информация о температуре и тепловом потоке, дает возможность простой реализации.

Разработанные методы основаны на дискретном во времени тепловом воздействии, т.е. эксперимент включает в себя стадию нагрева t∈[0; tд] тепловым потоком постоянной мощности и стадию остывания t∈[tд; tк] (рис. 2), а расчет ТФС осуществляется по данным двух этих стадий благодаря применению временной интегральной характеристики температуры.

а)                                                     б)

Рис. 1. Физическая модель методов:

а – абсолютного; б – сравнительного

Как показали исследования, это дает следующие преимущества по сравнению с известными методами:

Рис. 2. Вид теплового воздействия qд(t) и изменение температуры

нагреваемого круга S(t)

1) При определенной длительности теплового воздействия tд температурное поле не успевает измениться в заданных границах небольшого образца, что позволяет считать его полуограниченным в тепловом отношении телом.

S

2) Длительное тепловое воздействие при НК ТФС, осуществляемом между технологическими операциями, может привести к структурным превращениям еще не подвергнутых термической обработке полуфабрикатов, что исключает короткое тепловое воздействие.

3) В расчетных формулах разработанных методов используется временная интегральная характеристика (ВИХ) измеряемой среднеинтегральной температуры нагреваемого круга S(t) вида:

S(p)=0∞exp(−pt)S(t)dt,                                   (1)

(p>0 – параметр интегрального преобразования Лапласа), подынтегральная функция которой h(t)=exp(−pt)S(t) при дискретном тепловом воздействии быстрее стремится к нулю, чем hнепр=exp(−pt)Sнепр(t) – при непрерывном нагревании до достижения стационарной температуры Sст=Sнепр(tк1) нагреваемого участка поверхности (рис. 3). Благодаря чему

Рис. 3. Вид функций S(t), h(t) = exp(–pt)S(t) при дискретном

тепловом воздействии; при непрерывном – Sнепр(t), hнепр(t) = exp(–pt)Sнепр(t).

Время окончания эксперимента при дискретном тепловом

воздействии tк; при непрерывном – tк1

вся активная часть эксперимента сокращается в 1,5 – 2 раза, что повышает оперативность методов, с одновременным снижением погрешности численного определения ВИХ вида (1), обусловленной конечным интервалом времени измерения S(t).

4) Расчетные формулы импульсных методов получают на основании математических моделей, предполагающих бесконечно малое время действия источника тепла, что реализовать технически сложно, а аналитический вывод расчетных формул ТФС с учетом конечной длительности теплового воздействия позволяет избежать методических погрешностей, свойственных импульсным методам.

При перечисленных условиях и допущениях процесс переноса тепла описывается следующими краевыми задачами теплопроводности (КЗТ).

1. Для абсолютного метода (рис. 1, а):

1a∂U(r,z,t)∂t=∂2U(r,z,t)∂r2+1r∂U(r,z,t)∂r+∂2U(r,z,t)∂z2, (r≥0, z≥0, t≥0); (2)

U(r, z, 0)=0;                                              (3)

U(r, z, t)=0 при r,z→+∞; ∂U(r, z, t)∂r|r=0=0;                  (4)

λ∂U(r, 0, t)∂z|r≤Rz=0=−qд(r) при t≤tд;0 при t>tд,                           (5)

где U(r, z, t) – температура исследуемого тела, избыточная относительно начальной; qд(r)– плотность дискретного теплового потока, идущего от плоского поверхностного источника тепла в исследуемое тело; a и  – температуропроводность и теплопроводность исследуемого тела.

2. Для сравнительного метода (рис. 1, б)

1a∂U(r,z,t)∂t=∂2U(r,z,t)∂r2+1r∂U(r,z,t)∂r+∂2U(r,z,t)∂z2, (r≥0, z≥0, t≥0); (6)

1аэ∂Uэ(r,z,t)∂t=∂2Uэ(r,z,t)∂r2+1r∂Uэ(r,z,t)∂r+∂2Uэ(r,z,t)∂z2,          (7)

(r≥0, z≤0, t≥0);

U(r, z, 0)=Uэ(r, z, 0)=0;                                (8)

U(r,z,t)=0 при r,z→+∞; Uэ(r,z,t)=0 при r→+∞, z→−∞;     (9)

∂U(r,z,t)∂r|r=0=0, ∂Uэ(r,z,t)∂r|r=0=0;                   (10)

λ∂U(r,0,t)∂z|r≤Rz=0=−qд(r) при t≤tд;0 при t>tд; λэ∂Uэ(r,0,t)∂z|r≤Rz=0=qдэ(r) при t≤tд;0 при t>tд; (11)

qд(r)+qдэ(r)=Qд(r); U(r, 0, t)=Uэ(r, 0, t),                       (12)

где Uэ(r, z, t) – избыточная температура сравнительного тела относительно начальной; qдэ(r) – плотность дискретного теплового потока, идущего от плоского поверхностного источника тепла в сравнительное тело; 
Qд(r) – удельная тепловая мощность источника тепла; аэ и λэ – температуропроводность и теплопроводность сравнительного тела (известные величины).

Во второй главе показано, что для получения информации о средней температуре всего нагреваемого участка тела с целью повышения точности и исследования эффективных ТФС, необходимо использовать интегрирующие поверхностные преобразователи температуры, позволяющие измерять поверхностную интегральную характеристику (ПИХ) температуры:

S(t)=2R20RU(r, 0, t) r dr.                                     (13)

Расчетные формулы методов найдены из решения КЗТ (2) – (5) и (6) – (12) с учетом (13) в области интегрального преобразования Лапласа, что позволяет, как показал сравнительный анализ: а) использовать всю измеренную тепловую информацию для расчета ТФС, что повышает достоверность результата НК; б) получить более простые расчетные зависимости по сравнению с зависимостями, получаемыми при возврате к оригиналам во временной области. При этом введены следующие безразмерные переменные: g=p R2a, gэ=p R2aэ, τ=ptд, μ=ξ R и функции

W(g,τ)= (1−exp(−τ))V(g), V(g)= 0∞J1(μ)μμ2+gdμ,

где J1 – функция Бесселя 1-го рода, 1-го порядка.

Для двух значений p и kp (k>1) получено уравнение НК параметра g:

1) для абсолютного метода

ΘА≡S(p)kS(kp)= W(g,τ)W( kg,kτ)≡Ф(g,k,τ);                      (14)

2) для сравнительного метода

ΘС≡QдkpS(kp)−λэ2R W(kg,kτ)QдpS(p)−λэ2R W(gэ,τ)= W(g,τ) W(kg,kτ)≡Ф(g,τ,k).  (15)

Левая часть уравнений (14) и (15) определяется расчетным путем на основании данных, полученных из результатов экспериментальных измерений и известных величин. Функция Ф(g,k,τ) моделируется заранее, и из уравнения Ф(g,k,τ)=Θ при некоторых фиксированных k и τ определяется g, по численному значению которого находится величина температуропроводности исследуемого материала

а=pR2g.                                                (16)

Искомая величина теплопроводности рассчитывается по формуле:

1) для абсолютного метода

λ=2RqдpS(p)W(g,τ);                                      (17)

2) для сравнительного метода

λ=2R QдpS(p)−λэ2 RW(gэ,τ) W(g,τ).                      (18)

Удельная объемная теплоемкость cρ определяется по формуле сρ=λa.

С помощью традиционных подходов теории погрешностей измерений проанализированы расчетные зависимости НК ТФС (14) – (18) и найдено, что относительные погрешности определения теплопроводности δλ и температуропроводности δa зависят от относительной погрешности определения параметра g. Величина δg пропорциональна минимизируемой функции η(g,k) вида (19), не зависящей от точности измерения тепловой информации, а определяемой лишь безразмерными величинами g и k:

η(g,k)=V(g)V(kg)Vg'(g)V(kg)−Vg'(kg)V(g)⋅1g.                   (19)

Анализ функции η(g,k) (рис. 4) показал, что: а) она принимает минимальные значения ηmin при различных k>1 на определенном интервале g∈[0,1; 1,5], причем каждому ηmin соответствует своя пара оптимальных значений (gопт, kопт), при которых будет обеспечен минимум по-