На правах рукописи

ФЕДОТОВА Алла Ивановна

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ СЕРОВОДОРОДНОЙ И

УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ СЕРИИ «ЭМ».

Специальность 05.17.03. – технология электрохимических

процессов и защита от коррозии

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Тамбов 2008

Работа выполнена на кафедре аналитической и неорганической химии

Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина.

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор

Вигдорович Владимир Ильич

Официальные оппоненты: доктор химических наук

Кузнецов Юрий Игоревич,

кандидат химических наук

Романцова Светлана Валерьевна

Ведущая организация: ФГУП «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»

Защита состоится  22 декабря 2008 г. в  1600 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.260.06 в Тамбовском государственном техническом университете по адресу: 392000, Тамбов, ул. Советская, 106, Большой зал.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тамбовского 
государственного технического университета.

Автореферат разослан                                        2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат химических наук				И. В. Зарапина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Эксплуатация металлических конструкций связана с необходимостью продления срока их службы посредством защиты от коррозии. Ранее и в настоящее время широким фронтом ведутся теоретические и практические исследования в этой области. Существует много разнообразных методов торможения коррозионного разрушения металлоконструкций:

- Защитные покрытия (на органической и неорганической основе, металлические);

- Обработка коррозионной среды (применение ингибиторов, нейтрализация и обескислороживание);

- Электрохимическая защита (катодная, анодная, протекторная и др);

- Применение конструкционных металлических материалов повышенной коррозионной стойкости;

- Рациональное конструирование и эксплуатация металлических сооружений и деталей.

Одним из важнейших способов защиты от коррозии является ингибирование металлов. Добавление замедлителя в незначительных концентрациях в коррозионную среду уменьшает скорость коррозионного процесса или даже практически полностью его подавляет. Несмотря на значительные успехи в этом направлении, и сегодня не решены многие проблемы, связанные с доступностью добавок, стоимостью, экологической чистотой и др. До настоящего времени ведется интенсивная разработка новых ингибиторов.

Одно из основных требований, предъявляемых к ингибиторам – полифункциональность. Они должны не только снижать скорость общей коррозии, но и замедлять наводороживание металла в сероводородсодержащих, углекислотных и комбинированных средах, сохраняя тем самым механические свойства металлических конструкционных материалов, обладать достаточной бактерицидной способностью и защитной эффективностью в двухфазных системах водный раствор / углеводород за счет удовлетворительных коэффициентов распределения добавок. Сегодня подобные работы проводятся достаточно интенсивно, что обусловливает наличие широкой номенклатуры замедлителей. Однако данные по универсальности их действия крайне ограничены. Вместе с тем, внедрение в производство таких ингибиторов позволит сократить существующий дефицит отечественных защитных материалов и решит вопросы импортозамещения.

Цель исследования: состоит в разработке методов синтеза и изучении защитной эффективности потенциально универсальных ингибиторов сероводородной, углекислотной и комбинированной (H2S + CO2) коррозии стали серии «ЭМ» в высокоминерализованных средах, обеспеченных отечественной сырьевой базой.

# Задачи работы:

- 1. Предложить методы синтеза и синтезировать новые ингибиторы серии «ЭМ».

- 2. Провести исследования их защитной эффективности при коррозии углеродистой стали в условиях воздействия сероводородных, углекислотных и комбинированных высокоминерализованных хлоридных сред рядом принципиально различных способов (гравиметрия, метод поляризационного сопротивления).

- 3. Предложить методику и оценить вклад формирующейся сульфидной пленки и собственно ингибитора в защиту углеродистой стали от коррозии в сероводородных средах.

- 4. Изучить влияние ингибиторов ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14 и ЭМ-20 на кинетику парциальных электродных реакций и диффузию водорода через стальную мембрану.

5. Оценить коэффициенты распределения полученных ингибиторов серии «ЭМ» в двухфазной системе ”водный раствор / углеводород” и их защитную эффективность в подобных условиях.

6. Исследовать влияние ингибиторов серии «ЭМ» на кинетику развития микробной колонии СРБ в замкнутой системе и выявить наиболее эффективные области концентраций ингибитора для подавления жизнедеятельности микроорганизмов.

7. Изучить интегральные токсикологические характеристики (ХПК и БПК5) рассматриваемых ингибиторов серии «ЭМ».

Научная новизна

- 1. Разработаны методы синтеза и синтезированы ингибиторы серии «ЭМ» с высоким выходом целевого продукта.

- 2. Впервые получены данные по эффективности добавок ЭМ-12,

- ЭМ-13, ЭМ-14, ЭМ-20 в качестве универсальных ингибиторов общей сероводородной, углекислотной, комбинированной коррозии и наводороживания стали Ст3 в малых концентрациях (от 10 до 200 мг/л).

- 3. Предложена методика и оценены парциальные вклады фазовой полисульфидной пленки и ингибитора в условиях коррозии стали Ст3 в сероводородных средах.

- 4. Экспериментально оценены коэффициенты распределения ингибиторов в бинарных системах ”водный раствор NaCl / углеводородная фаза

- (н-гептан)” и изучена их защитная способность в двухфазных средах.

- 5. Впервые исследована бактерицидная эффективность ингибиторов серии «ЭМ» (ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14 и ЭМ-20) по отношению к сульфатредуцирующим бактериям (СРБ).

6. Впервые получены интегральные токсикологические характеристики (ХПК и БПК5) растворов исследуемых ингибиторов как функция их природы и концентрации.

Прикладное значение.

Проведенные исследования показали возможность и целесообразность использования образцов серии «ЭМ» в качестве универсальных ингибиторов сероводородной, углекислотной и комбинированной (H2S + CO2) коррозии, являющихся достаточно эффективными бактерицидами по отношению к сульфатредуцирующим микроорганизмам. Предложенная методика синтеза может быть использована при многотоннажной наработке исследованных добавок, а сами замедлители являются перспективными для разработки промышленных образцов ингибиторов, обеспеченных отечественной сырьевой базой.

На защиту выносятся:

- 1. Результаты экспериментальных исследований защитной эффективности ингибиторов серии «ЭМ» в малых концентрациях (до 200 мг/л) в сероводородных, углекислотных и углекислотно-сероводородных средах.

- 2. Экспериментальные данные по влиянию ингибиторов ЭМ-12,

- ЭМ-13, ЭМ-14, ЭМ-20 на кинетику парциальных электрохимических реакций на стали Ст3 в исследуемых условиях.

- 3. Экспериментальные исследования по замедлению наводороживания стали этих ингибиторов в условиях свободной коррозии.

- 4. Методика и результаты экспериментального исследования вклада фазовой пленки и собственно ингибитора в условиях сероводородной коррозии в высокоминерализованной хлоридной среде.

- 5. Оценка степени подавления изучаемыми ингибиторами жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий.

- 6. Экспериментальные данные по интегральной токсикологической характеристике (ХПК и БПК5) растворов исследуемых ингибиторов.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на Всероссийской конференции «Физико – химические процессы в конденсированном состоянии на межфазных границах –

«ФАГРАН – 2006» и «ФАГРАН – 2008» (Воронеж), на I-й Международной научной конференции «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» (Плес, Ивановская обл., 2008), на научной конференции аспирантов и преподавателей Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина (2006).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 6 статей и 4 – материалов и тезисов докладов. Из них 4 статьи в периодическом издании, рекомендованном ВАК для публикаций материалов диссертаций.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав и обобщающих выводов. Список цитируемой литературы включает 219 наименований работ отечественных и зарубежных авторов. Работа изложена на 164 страницах машинописного текста, и содержит 51 рисунок и 22 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 представлен анализ и обобщены литературные данные по коррозионному поведению стали в сероводородсодержащих, углекислотных, углекислотно – сероводородных средах, в том числе и осложненной микробиологической коррозией, в двухфазных системах. Изложены современные представления на процесс наводороживания стали, в условиях свободной коррозии.

Рассмотрены вопросы ингибиторной защиты соединениями класса имидазолины. Приведены возможные механизмы действия замедлителей на их основе. Дан обзор по методам синтеза 1,2-замещенных имидазолинов и бисимидазолинов. Обобщены данные по характеристике старения и токсикологической оценке ингибиторов на основе имидазолинов.

В главе 2 рассмотрены объекты и методы исследования, рабочие среды и способы их приготовления, определение химического (ХПК) и биохимического (БПК5) потребления кислорода, определение кислотного (К.ч.) и аминного (А.ч.) чисел, концентрации H2S.

Коррозионные и электрохимические измерения проводились на стали Ст3. В качестве ингибиторов исследовались синтезированные нами лабораторные образцы ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14, ЭМ-20. Исследования проводились в растворах содержащих 50 г/л NaCl, подкисленных до рН = 2…6, в которые вводились добавки СО2 (0,5 – 2 атм.) и H2S (25 – 200 мг/л) как раздельно, так и совместно.

Углекислотные среды готовили двояко. В одних случаях рабочие растворы насыщали СО2, получаемым в аппарате Кипа с оценкой концентрации оксида углерода (IV) гравиметрически. В других - СО2 подавали из баллона с насыщением коррозионной среды до 0,5 – 2,0 атм. (газовая фаза) и манометрическим контролем давления Сероводород получали непосредственно в рабочем растворе, для чего вводили избыток соляной кислоты и требуемое количество сульфида натрия. Установление СH2S производили в контрольных опытах методом обратного йодометрического титрования.

Методика коррозионных испытаний общепринятая. Эффективность ингибирования коррозии оценивали посредством защитного эффекта (Z), полученного по формуле: Z,% = 100(К0-Кинг)/К0 где К0 и Кинг – соответственно скорость коррозии в неингибированном и ингибированном растворах соответственно.

Измерения мгновенной скорости проводили с использованием коррозиметра марки «Картек - 00025», работающего на основе метода линейного поляризационного сопротивления по трехэлектродной схеме (при поляризации относительно потенциала коррозии 10 мВ).

Поляризационные измерения проведены на неподвижном электроде из Ст3 в потенциостатическом режиме с использованием потенциостата

П-5827М. Использована трехэлектродная электрохимическая ячейка из стекла “Пирекс” с разделенными катодным и анодным пространствами. Электрод сравнения – насыщенный хлоридсеребряный, вспомогательный – Pt. Потенциалы пересчитаны по н.в.ш.

Исследования скорости массопереноса водорода через стальную мембрану проводились при комнатной температуре по методике, разработанной Н.В. Кардаш и В.В.Батраковым. Использовалась предложенная Деванатханом двухкамерная ячейка, разделенная стальной мембраной толщиной 0,3 мм, площадью 3,63 см2. В поляризационную часть ячейки вводился рабочий раствор, в диффузионную – точно фиксированный объем титрованного раствора перманганата калия. Продолжительность опытов составляла

2 часа. Оценку величины ингибирующего или стимулирующего действия добавок проводили посредством коэффициента  = i0/iH (  1 – торможение,   1 – стимулирование), где i0 и iH – плотности тока диффузии водорода в отсутствии и в присутствии ингибиторов в рабочем растворе.

Коэффициент распределения (γ) ингибиторов серии «ЭМ» оценивали по аминному числу. Расчёт производили по формуле:

γ = А.ч. (в водной среде) / А.ч. (в н-гептане). Аминное число определяли до и после введения органической (н-гептан) фазы при интенсивном перемешивании водной (раствор дистиллированной воды с 50 г/л NaCl) и углеводородной фаз в течение 30 минут (для установления равновесия) и последующего

2-х часового отстаивания для их разделения.

Микробиологические исследования были проведены в питательной среде Постгейта состава: NH4Cl - 1,0 г; K2HPO4 - 0,5 г; MgSO4  7H2O - 2,0 г; Na2SO4 - 0,5 г; CaCl2 – 0,1 г; лактата Са – 3,5 г; вода - до 1 л, обеспечивающей основные потребности используемой в исследованиях группы микроорганизмов. Применяемые в исследованиях микроорганизмы были выделены из природных источников и идентифицированы как Desulfovibrio desulfuricans.

Степень подавления СРБ исследуемыми композициями, рассчитывалась из соотношения: N,%=(n0-ni)100/n0, где n0 и ni – численность микроорганизмов соответственно в контроле и в присутствии ингибитора. 
n  0 – подавление жизнедеятельности, n  0 – стимуляция жизнедеятельности, n = 0 – отсутствие действия. Помимо этого бактерицидная способность ингибиторов определялась из величины изменения концентрации биогенного сероводорода: S,%=100(С0-Сi)/C0 где С0 и Сi –концентрация биогенного сероводорода соответственно в контроле и в присутствии ингибитора. 
S  0 – подавление жизнедеятельности, S  0 – стимуляция жизнедеятельности, S = 0 – отсутствие действия.

ИК-спектры записаны на спектрофотометре «Specord 75 - IR» в диапазоне 400 – 4000 см-1. Использовали кюветы из КBr с толщиной поглощающего слоя 0,021 см. Растворитель – хлороформ. Форма существования присутствующих в коррозионной среде добавок изучалась с использованием фотонного корреляционного спектрометра динамического рассеивания света Potocor Complex.

Статистическая обработка экспериментально полученных данных проводилась по методике малых выборок с использованием коэффициента Стьюдента при доверительной вероятности 0,95.

Глава 3 посвящена синтезу ингибиторов серии «ЭМ» на основе имидазолинов и изучению их химического состава. В разделе 3.1 приводятся методики синтеза ингибиторов ЭМ-12, ЭМ-13 и ЭМ-20. Выход продуктов составляет 96 – 98 % (ЭМ-12, ЭМ-13) и 85 % (ЭМ-20). В разделе 3.2 даны результаты технических характеристик ингибиторов и химический состав. Наличие функциональных групп этих продуктов оценивали посредством ИК-спектроскопии.

Рис. 1. ИК-спектр поглощения образца ЭМ-12.

В частности наличие полос с частотой 1600 см-1 в составе молекул этих образцов отнесены к С=N-связи имидазолинового кольца. Явно выраженная полоса поглощения 1640 см-1 соответствует колебаниям карбонильной группы амидов.

С целью дополнительного подтверждения качественного состава образцов был синтезирован имидазолин на основе индивидуальных диэтилентриамина и лауриновой кислоты. В спектре этого имидазолина отсутствовали полосы колебаний 1640 см-1 относящихся к вторичным амидам.

Глава 4 посвящена закономерностям коррозии и электрохимическому поведению стали Ст3 в ингибированных средах. В разделе 4.1. приведены данные скоростей коррозии (К0) в фоновых растворах. Обсуждается эффективность ингибиторов серии «ЭМ» в сероводородных, углекислотных и комбинированных средах (H2S + CO2). Приведены данные по зависимости величины рН ингибированной водной среды как функции рНисх и концентрации ингибитора.

При введении добавки сероводорода в ингибированные среды и повышении его концентрации до 200 мг/л возрастает и рН, исключение составляют среды с рН = 2, в которых величина водородного показателя остается неизменной. Защитный эффект ингибиторов ЭМ-12 и ЭМ-13 без добавки сероводорода невысок и возрастает с повышением концентрации замедлителя (таблица 1). В ряде случаев наблюдается стимулирование коррозионного процесса. Наибольшая степень защиты в отсутствии H2S достигается в среде с рН = 2,0. Это связано с тем, что в сильнокислых средах (рН – 1…2) содержание протонированных форм по третичному атому N в имидазолиновом кольце значительно преобладает над молекулярной. Далее с повышением рН равновесие смещается в сторону молекулярной формы. Некоторые данные по защитной эффективности (Z) изученных ингибиторов приведены в таблице 1.

В сероводородсодержащей среде Z повышается, чему способствует адсорбция молекул активного начала добавки. При рН = 2,0 концентрационный эффект ингибиторов отсутствует, а Z = 80 – 90 % (ЭМ-12) и 70 – 80 % (ЭМ-13) (таблица 1). Увеличение времени экспозиции с 8 до 24 ч. ведёт к снижению скорости коррозии и увеличению защитного действия присадок (таблица 1). С повышением рН до 4,0 независимо от концентрации H2S с ростом Синг увеличивается защитное действие (таблица 1). Рост времени экспозиции с 8 до 24 часов практически не сказывается на величине Z ЭМ-12 и ЭМ-13 в присутствии 200 мг/л, но в присутствии малых концентраций - ведёт к увеличению Z. Повышение СН2S обусловливает следующее: ∆Z → 0 (ЭМ-12) независимо от продолжительности коррозионных испытаний (таблица 1, рН = 2,0). В присутствии ЭМ-13 картина иная. При 8 часовой выдержке с увеличением содержания H2S Z уменьшается, а при 24 часовой – возрастет.

В присутствии ЭМ-14 и ЭМ-20 скорость коррозии Ст3 соответственно в фоновых средах и содержащих ингибиторы ЭМ-14 и ЭМ-20,

Таблица 1.

Степень защиты Z при коррозии Ст3 в присутствии ингибиторов ЭМ-12, ЭМ-13 в сероводородной среде. Продолжительность испытаний:

числитель – 8 ч., знаменатель – 24 ч.

|  | рН = 2 |  |  |  |  | рН = 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С(H2S), мг/л | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 | 0 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| К0*, г/(м2×ч) ×10-5 | 0,690,52 | 1,050,73 | 1,030,83 | 10,70,85 |  | 0,230,10 | 0,240,13 | 0,240,14 | 0,270,16 | 0,600,28 |
| Синг, мг/л | ЭМ-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 59/54 | 77/83 | 78/90 | 76/88 | 78/83 | С**/30 | 30/12 | 7/47 | 1/43 | 69/71 |
| 25 | 66/44 | 81/80 | 82/90 | 76/89 | 78/81 | 31/20 | 54/12 | 38/62 | 38/52 | 67/74 |
| 50 | 63/43 | 84/82 | 79/90 | 74/89 | 71/79 | 10/29 | 56/22 | 64/ - | 75/73 | 72/66 |
| 100 | - | - | 80/90 | 79/91 | 75/84 | 15/47 | 66/41 | 64/68 | 70/75 | 73/78 |
| 200 | 64/53 | 84/80 | 80/90 | 79/89 | 78/ - | 31/47 | 83/37 | 81/80 | - /75 | 79/84 |
|  | ЭМ-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 60/67 | 77/73 | 63/71 | 57/77 | 50/74 | 3/5 | 30/53 | 53/35 | 49/0 | 61/29 |
| 25 | - | 76/77 | 71/70 | 53/81 | 54/75 | 20/10 | 64/67 | 71/68 | 53/43 | 67/75 |
| 50 | 63/56 | 82/81 | 75/70 | 55/80 | 61/77 | 31/10 | 79/74 | 75/71 | 57/66 | 81/75 |
| 100 | - | 82/79 | 75/72 | 66/76 | 59/78 | 28/21 | 85/82 | 95/93 | - | - |
| 200 | 63/65 | 83/80 | 76/71 | 67/76 | 59/81 | 35/20 | 84/86 | 84/70 | 85/88 | 81/67 |

* - скорость коррозии в фоновом растворе. **С – стимулирование.

невысока и также имеет тенденцию к возрастанию по мере увеличения концентрации сероводорода.

В углекислотно – сероводородных растворах эффективность замедлителей серии «ЭМ» несколько ниже, чем в сероводородных, но тем не менее остается на достаточно высоком уровне (до 90 %), а общие зависимости подобны таковым, наблюдаемых в средах, содержащих лишь H2S. Наибольшая величина Z наблюдается в средах с максимальной кислотностью. Причём при рН = 2,0 отсутствует концентрационный эффект ЭМ-14 и ЭМ-20. Ростом рН до 4,0 и 6,0 при малых Синг наблюдается стимулирование коррозии.

В присутствии сероводорода в исследуемых средах при рН = 2,0 защитное действие ингибиторов составляет 65…85 % (ЭМ-14) или 60…80 % ЭМ-20. Таким образом, наличие дополнительного имидазолинового кольца в составе молекул компонентов ЭМ-20 несколько снижает Z, повышающийся по мере роста Синг. Увеличение времени экспозиции стимулирует защитную эффективность добавок, как и возрастание концентрации H2S с 25 до

200 мг/л. Со снижением начальной кислотности во всём изученном интервале содержания сероводорода в присутствии ЭМ-14 Z растёт. Иная картина наблюдается при введении ЭМ-20 в средах с исходным значением рН = 6,0, когда имеет место спад Z. Увеличение времени экспозиции с 8 до 24 практически не сказывается на величине защитного эффекта ЭМ-14 и ЭМ-20 в присутствии 200 мг/л добавок. Однако в области малых Синг Z растёт симбатно времени экспозиции.

По величине защитного действия ингибиторы серии «ЭМ» располагаются в следующий ряд:

- ЭМ-12 > ЭМ-13 > ЭМ-14 > ЭМ-20.

Изучение мгновенной скорости коррозии в фоновых средах как функции времени τ от начала эксперимента в присутствии ингибиторов серии «ЭМ» показывает, что существует определённый период τ до установления постоянной величины К0 независимо от рН раствора. На это указывают сравнительно высокая скорость коррозии в первые четыре часа после введения ингибитора и закономерное снижение её в последующие 20 часов с достижением стационарного значения.

Введение сероводорода в ингибированные среды значительно уменьшает мгновенную скорость коррозии и повышает Z, что обусловлено изменением заряда поверхности стали в присутствии H2S, стимулирующем адсорбцию молекул ингибиторов.

- Присутствие добавок сероводорода в количестве 25 – 200 мг/л в ингибированных растворах неоднозначно сказываются на достижении постоянства мгновенной скорости коррозии (К) во времени. Для концентраций

- 25 – 50 мг/л H2S величина К уменьшается во времени, а в присутствии

- 200 мг/л снижение наступает практически сразу и сохраняется в течение всего периода испытаний.

Введение углекислого газа в среду приводит к закономерному снижению скорости коррозии. С увеличением времени экспозиции (рН – 2…4) с 8 до 24 часов повышается ингибиторный эффект ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14 и ЭМ-20. С ростом концентрации исследуемых образцов замедлителей защитное действие так же, как правило, возрастает (таблица 2, величины Z для ЭМ-14 и ЭМ-20 приведены в диссертации).

В наиболее кислых средах (рН = 2) (таблица 2) в присутствии избыточного давления СО2 наибольшая степень защиты ингибиторов (%) серии «ЭМ» (Синг = 200 мг/л) для первых 8 часов экспозиции достигает 41 (ЭМ-12),

64 (ЭМ-13), 70 (ЭМ-14) и 64 (ЭМ-20, таблица 2). При 24 часовой выдержке электродов в растворе (рН = 2, Синг = 200 мг/л) Z повышается  для ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14, ЭМ-20 соответственно до 84, 81, 80, 68 % (таблица 2).

Таблица. 2.

Защитный эффект при коррозии Ст3 в присутствии ингибиторов серии “ЭМ” в углекислотной среде. Продолжительность испытаний: числитель – 8 ч., знаменатель – 24 ч.

|  | рН = 2,0 |  |  |  | рН = 4,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р(СО2), ×105 Па | Нас. СО2 | 0,5 | 1 | 2 | Нас. СО2 | 0,5 | 1 | 2 |
| К0*, г/(м2×ч) | 0,660,49 | 0,860,60 | 0,680,58 | 0,810,55 | 0,280,23 | 0,370,21 | 0,380,26 | 0,550,23 |
| Синг, мг/л | ЭМ-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 59/55 | 45/47 | 10/78 | 24/59 | 10/31 | 39/61 | 43/58 | 60/79 |
| 25 | 60/55 | 64/40 | 23/85 | 43/58 | 11/23 | 43/65 | 42/54 | 55/78 |
| 50 | 60/55 | 42/40 | 8/87 | 21/57 | 17/20 | 46/66 | 46/51 | 60/69 |
| 100 | 58/56 | 56/46 | 10/86 | 26/45 | 23/33 | 48/62 | 44/56 | 61/82 |
| 200 | 56/56 | 41/38 | 3/84 | 30/63 | 12/30 | 44/58 | 45/48 | 55/73 |
| Синг, мг/л | ЭМ-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 58/71 | 65/36 | 61/73 | 60/54 | 21/26 | 29/18 | 4/10 | 19/37 |
| 25 | 60/72 | 61/39 | 52/77 | 61/63 | 42/33 | 33/24 | 13/17 | 25/33 |
| 50 | 57/72 | 67/41 | 55/78 | 55/65 | 41/38 | 37/38 | 26/24 | 34/35 |
| 100 | 61/79 | 63/43 | 55/78 | 62/72 | 35/47 | 38/49 | 21/27 | 42/35 |
| 200 | 62/77 | 64/40 | 53/81 | 57/67 | 42/36 | 41/46 | 20/36 | 41/37 |

* - скорость коррозии в фоновом растворе.

При рН = 2 с возростанием избыточного давления СО2 с 0,5 до

2 атм. в присутствии ЭМ-12 и ЭМ-13 функция Z = ƒ(РСО2)

(Синг = 10 - 200 мг/л) проходит через минимум, а с увеличением выдержки до 24 часов – через максимум (таблица 2). Присутствие ЭМ-14 обусловливает наличие минимума этой функции при подобных условиях независимо от времени экспозиции. Для ЭМ-20 четкая зависимость отсутствует. Здесь решающую роль играет концентрация ингибитора.

При рН = 4 в средах с избыточным давлением углекислого газа (таблица 2) наибольшим защитным действием обладает ЭМ-12 (Z = 73 – 82 %), для ЭМ-13, ЭМ-14, ЭМ-20 ингибиторный эффект не превышает 55 %. Увеличение времени экспозиции, как правило, ведет к повышению защитной эффективности (∆ Zср ≈ 10 %, таблица 2).

В обескислороженных средах, насыщенных СО2, в присутствии замедлителей серии «ЭМ» Z повышается с уменьшением рН и ростом Синг (таблица 2).

По эффективности в углекислотной среде ингибиторы можно расположить в ряд:

ЭМ-12 > ЭМ-14 > ЭМ-13 >ЭМ-20.

- В разделе 4.2 предложен метод и оценены парциальные вклады фазовой полисульфидной пленки и ингибитора в условиях коррозии стали Ст3 в сероводородных средах. Теоретическое обоснование метода заключается в следующем. В отсутствии ингибитора на кривой в координатах К, τ (рис. 2) наблюдается два участка: А1В1, на котором с конечной скоростью формируется поверхностная защитная пленка, обусловливающая снижение скорости коррозии. В точке В1 кривой 1 процесс ее образования заканчивается или резко замедляется. Если введение ингибитора практически не сказывается на скорости формирования пленки, то зависимость описывается кривой 2. В этом случае участки АiBi кривых 1 и 2 рис. 2 параллельны, наблюдается единое время τст достижения стационарного состояния корродирующей поверхности и постоянства скорости коррозии.

Рис. 2. Возможный схематический характер зависимости скорости коррозии (К) от времени τ, в средах, обусловливающих формирование пленки на корродирующей поверхности.

1 – неингибированный раствор;

2 – 5 – инибированная среда.

Повышение скорости формирования поверхностной защитной пленки в присутствии ингибитора описывается кривой 3, причем протяженность участка А3В3 и величина τст снижаются, значение dK/dτ – возрастает. Для обратного случая характерна кривая 4 рис. 2, когда протяженность интервала А4В4 и величина τст возрастают по сравнению с наблюдаемыми в неингибированном растворе, а dK/dτ в этом интервале, напротив, уменьшается. Участок АiBi может быть линейным с dK/dτ = const, в других случаях порядок скорости коррозии по времени является функцией τ. Тогда вид зависимости dK/dτ от τ можно получить графическим дифференцированием.

Величина отрезка А1А2 (рис. 2) характеризует эффективность ингибитора при его адсорбции на свежезачищенной поверхности или покрытой воздушно-оксидной пленкой и заданной концентрации, соответствующей условиям кривой 2 рис. 2. Подобные отрезки между кривыми 1 и 2, оцененные по нормали к оси абсцисс, и соответствующие τ > 0 от начала эксперимента, определяют разность абсолютных скоростей коррозии к любому рассматриваемому моменту времени τi. На участке BiCi кривых рис. 2 формирование защитной пленки замедляется, либо вообще заканчивается, тогда

К ≠ ƒ(τ). Учитывая, что наибольший интерес представляет оценка эффективности именно в условиях стационарного состояния металлической поверхности, все подобные измерения в подобных средах как уже отмечалось, целесообразно проводить во времена, соответствующие участкам BiCi.

Пунктиром на рис.2 показан случай (кривая 5), когда в ингибированном растворе в начальный период коррозия на поверхности, покрытой воздушно – оксидной пленкой или вообще в ее отсутствие, протекает с меньшей скоростью, нежели в случае кривой 2. Но затем по мере формирования пленки иной природы, свойственной коррозионной среде, эффективность ингибитора начинает преобладать над ситуацией, описываемой зависимостью 2, в результате чего кривые 2 и 5 пересекаются.

Развиваемый подход позволяет оценить вклады поверхностной пленки и ингибитора в суммарный защитный эффект в любой момент времени τ от начала коррозии.

Защитный эффект ингибитора ко времени достижения стационарного состояния поверхности равен:

Zинг = 100 · [КB1 - КВ2] / КА1,

а суммарный защитный эффект

Zсум = 100 · [КА1 - КB1] / КА1

Суммарный защитный эффект в любой момент времени τ от начала коррозии, в частности, величины Zинг и Zсум равны:

Zинг = 100 · [КС1 - КС2] / КА1

Zсум = 100 · [КА1 - КС2] / КА1

Zпл = Zсум - Zинг

Подобная оценка показывает (таблица 3), что Zинг, как правило, меньше Zпл и снижается со временем. Их абсолютная величина колеблется во времени в пределах 68 - 75 % (Zпл), 1 – 45 % (ZЭМ-12) при рН = 2 и

τ – 0…24 ч.

Таблица 3.

Влияние ингибитора ЭМ-12 (200 мг/л), концентрации сероводорода и продолжительности коррозионного воздействия на защитное действия поверхностной пленки и ингибитора при коррозии стали Ст3 в минерализованной среде (50 г/л NaC, рН = 2) при комнатной температуре.

| Время от начала коррозии, час. | Концентрация сероводорода, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | 50 |  |  | 200 |  |  |
|  | Zпл | Zинг | Zсум | Zпл | Zинг | Zсум | Zпл | Zинг | Zсум |
| 0 | - | 45 | 45 | - | 0,1 | 0,1 | - | 81 | 81 |
| 2 | 68 | 10 | 78 | 71 | 1 | 72 | 67 | 29 | 96 |
| 4 | 69 | 11 | 80 | 72 | 4 | 76 | 70 | 26 | 96 |
| 8 | 67 | 18 | 85 | 73 | 6 | 79 | 71 | 26 | 97 |
| 24 | 64 | 22 | 86 | 74 | 11 | 85 | 73 | 22 | 95 |

В разделе 4.3 оценено влияние ингибиторов на кинетику парциальных электродных реакций в сероводородных, углекислотных и комбинированных средах с исходным рН = 2…6.

В фоновых и ингибированных средах, согласно поляризационным измерениям, углеродистая сталь корродирует в активном состоянии.

В присуствии 25 мг/л H2S (рН = 2) (рис. 3 а) добавка 10 мг/л ЭМ-12 сразу после погружения электрода в раствор замедляет и катодный, и анодный процессы. Дальнейшее увеличение Синг в 2,5 раза не сказывается на их кинетике. Последующий рост концентрации ингибитора не изменяет скорости разряда катодных деполяризаторов, анодная реакция затормаживается.

Предварительная выдержка электрода в растворе в течение 24 ч. в присутствии ЭМ-12 (10 мг/л) способствует заметному снижению скорости обеих электродных реакций (рис. 3 б). С дальнейшим ростом Синг концентрационный эффект отсутствует. Защитное действие ингибитора (10 мг/л), рассчитанное из данных электрохимических измерений, составляет 82 %, что очень близко к данным коррозионных испытаний (Z = 83 %). Сдвиг Екор в катодную область при введении ингибитора (рис. 3 б) указывает на преимущественное торможение ЭМ-12 катодной реакции.

Результаты поляризационных измерений, проведённых в присутствии ЭМ-13, ЭМ-14 и ЭМ-20, в этом случае отличаются лишь количественно, поэтому здесь и далее не приводятся, т.к. не несут существенной дополнительной информации.

Рис. 3. Поляризационные кривые стали Ст3 в среде с рН = 2, содержащей 50 г/л NaCl и С(H2S) = 25 мг/л, снятые после погружения электрода в раствор (а), и после предварительной выдержки в нем в течение 24 ч. (б). Содержание ЭМ-12, мг/л: 1 - 0;

2 – 10; 3 - 25; 4 – 50; 5- 100;

6 – 200. Здесь и далее всюду. Комнатная температура, неподвижный электрод.

В присутствии 200 мг/л H2S при рН = 4,0 (рис. 4 а), на свежей поверхности стали добавка ЭМ-12 (10 мг/л) заметно тормозит анодный процесс и значительно стимулирует катодный. Дальнейшее увеличение Синг не изменяет кинетики обеих парциальных электродных реакций.

После 24-часовой выдержки электрода в этом растворе при (Екор) введение 10 мг/л ЭМ-12 не оказывает влияние на кинетику анодной и катодной реакции (рис. 4 б). С увеличением концентрации ингибитора наблюдается торможение анодного процесса и стимулирование катодного. Защитное действие ЭМ-12 для концентрации 100 мг/л по данным электрохимических измерений составляет 73 % и близко к результатам, полученным из коррозионных испытаний.

Рис. 4. Поляриза-ционные кривые стали Ст3 в среде с рН = 4, содержащей 50 г/л NaCl и

С(H2S) = 200 мг/л, снятые сразу после погружения в раствор (а), и после выдержки в нём 24 ч. (б). Содержание ЭМ-12, мг/л: 1 - 0; 2 – 10; 3 - 25; 4 – 50; 5 - 100; 6 – 200, 7 – зависимость

Екор = ƒ(Синг).

Дальнейшее повышение рН существенных изменений не вносит. Однако, концентрационный эффект выражен сильнее.

В углекислотных и комбинированных средах (рН = 2), как и в сероводородных, ингибиторы тормозят как катодный, так и анодный электродные процессы. С увеличением исходной величины рН до 4 исследуемые добавки, как правило, стимулируют разряд катодных деполяризаторов и замедляют ионизацию металла. С ростом концентраций H2S с 25 до 200 мг/л в ингибированных растворах картина остаётся качественно идентичной в сероводородных и комбинированных средах.

- В разделе 4.4 исследована защитная эффективность и распределение ингибиторов в системе «водный раствор NaCl / н-гептан».

Согласно микроскопическим исследованиям с жиро- и маслорастворимыми красителями, изученные ингибиторы в водной фазе входят в состав эмульсий типа масло в воде, выступая в них в роли эмульгаторов.

При введении ингибиторов серии «ЭМ» в коррозионную среду, содержащую 50 г/л NaCl, образуется полидисперсная эмульсия, о чем свидетельствует разный размер дисперсных частиц. В таблице 4 приведены некоторые результаты эксперимента. Во времени наблюдается изменение размеров дисперсной фазы: идет как разрушение, так и образование мицелл.

Распределение ингибиторов серии «ЭМ» в водной и углеводородной фазах сравнительно равномерное, а коэффициент распределения (γ) находится в пределах 0,70…2,27 (таблица 5), что представляется оптимальным для двух фазной системы, определяя достаточно высокий защитный эффект в ее водной фазе.

Таблица 4.

Влияние времени на размер дисперсных частиц ингибиторов серии «ЭМ» в среде с рН = 2 и СNaCl = 50 г/л. Комнатная температура. υ – размер частиц дисперсной фазы, нм, С – концентрация активной формы замедлителя,

масс. %.

| τ, мин | 0 |  | 30 |  | 60 |  | 180 |  | 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | υ | С | υ | С | υ | С | υ | С | υ | С |
| Эм-12 | 493 | 100 | 780 | 100 | 1050 | 100 | 1050 | 100 | 1220 | 100 |
| ЭМ-13 | 780 8740 | 74 26 | 1220 | 100 | 1925 | 100 | 1925 | 100 | 1660 | 100 |
| ЭМ-14 | 425 | 100 | 230 1420 | 39 61 | 270 1930 | 25 75 | 100 1220 | 10 90 | 230 1600 | 25 75 |
| ЭМ-20 | 490 | 100 | 780 4770 | 43 57 | 780 4100 | 8 92 | 900 4770 | 20 80 | 1050 7510 | 51 49 |

Наличие двухфазной среды в результате перераспределения добавок

между фазами, как и следовало ожидать, несколько снижает их ингибирующее действие или, оказывает определенное влияние на кинетику обеих парциальных реакций. В качестве примера, приведены данные, полученные на углеродистой стали Ст 3 в присутствии 200 мг/л ингибитора ЭМ-12 в минерализованной водной среде (рис. 5).

Таблица 5.

Коэффициент распределения ингибиторов «ЭМ» в системе “водный раствор NaCl / н-гептан” при комнатной температуре.

| Раствор NaCl |  | Ингибитор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭМ-12 | ЭМ-13 | ЭМ-14 | ЭМ-20 |
| Без подкисления |  | 1,25 | 1,22 | 0,79 | 2,27 |
| рН раствора после подкисления: | 2 | 1,40 | 1,36 | 1,20 | 0,70 |
|  | 4 | 1,25 | 1,16 | 1,49 | 1,49 |
|  | 6 | 1,31 | 1,31 | 0,80 | 1,31 |

Рис. 5. Скорость катодной и анодной реакции на стали Ст3 в минерализованной среде при рН = 4 в присутствии углеводородной фазы (1) и без введения н-гептана (2). Ингибитор ЭМ-12 в концентрации 200 мг/л, воздушная среда, перемешивание отсутствует.

При рНисх = 4 эффект стимулирования анодного процесса на стали в двухфазной среде проявляется в широкой области потенциалов. Влияние присутствия н-С7С16 наблюдается и при рН = 2 и 6.

В главе 5 изучена диффузия водорода через стальную мембрану. Ингибитор ЭМ-12 слабо влияет на наводороживание, т. к. наблюдается неравенство 0,87 ≤ γ ≤ 1,37. Величина iн, как функция рН, при потенциале коррозии проходит через максимум (таблица 6).

Таблица 6.

Зависимость коэффициента γН  от рН раствора и концентрации ингибитора ЭМ-12. Продолжительность эксперимента – 2 ч, комнатная температура.

| С(H2S), мг/л | i0 | γ Н при концентрации ингибитора, мг/л: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
|  | рН = 2 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0,902 | 1,017 | 0,977 | 1,093 | 1,000 | 0,976 |
| 25 | 0,872 | 1,071 | 1,115 | 1,121 | 1,166 | 0,986 |
| 200 | 1,146 | 0,838 | 0,752 | 0,872 | 0,841 | 0,837 |
|  | рН = 4 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1,374 | 1,064 | 1,059 | 0,706 | 0,669 | 0,588 |
| 25 | 1,253 | 1,168 | 1,071 | 0,725 | 0,779 | 0,761 |
| 200 | 0,928 | 1,350 | 1,276 | 1,245 | 0,966 | 1,063 |
|  | рН = 6 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0,896 | 1,000 | 1,092 | 1,074 | 1,028 | 1,000 |
| 200 | 1,025 | 1,009 | 1,219 | 1,052 | 1,181 | 1,084 |

В фоновых растворах с рН = 2,0 и при H2S (25 мг/л) в интервале концентраций 10 – 100 мг/л ЭМ-12 несколько замедляет процесс твердофазной диффузии водорода (γ > 1), а в присутствии 200 мг/л сероводорода - напротив стимулирует его (γ < 1).

ЭМ-12 (50 – 200 мг/л) в фоновом растворе с рН = 4,0, а также в присутствии 25 мг/л H2S сравнительно слабо изменяет iн. Введение 200 мг/л сероводорода ингибирует скорость диффузии водорода через стальную мембрану во всём исследуемом интервале концентраций добавки (рН = 4…6).

Ингибиторы ЭМ-13, ЭМ-14 и ЭМ-20 также мало изменяют наводороживание стали. При потенциале коррозии входной стороны мембраны величина γн близка к 1. Причём, в зависимости от значения рН исследуемые присадки могут выступать как в качестве ингибиторов, так и стимуляторов диффузии водорода. Последний эффект в наибольшей мере проявляет

ЭМ-20 при рН = 6,0.

В присутствии 1,6 г/л СО2 (О2 отсутствует) ингибируют наводороживание лишь добавки ЭМ-14 и ЭМ-13 (рН = 2). Составы ЭМ-12 и ЭМ-20, напротив, стимулируют диффузию водорода в металл при всех исследуемых рН и концентрациях ингибиторов.

Одновременное присутствие добавок СО2 и H2S не приводит к значительным изменениям γн.

В главе 6 исследованы бактерицидные свойства и интегральные токсикологические характеристики ингибиторов серии «ЭМ». В разделе 6.1 оценена степень подавления биогенного сероводорода и численности бактерий в среде Постгейта. С увеличением концентрации всех изучаемых ингибиторов в среде Постгейт, как в отсутствие, так и в присутствии металлического железа наблюдается закономерное увеличение степени подавления микроорганизмов. Максимальное угнетение жизнедеятельности СРБ вызывают присадки при Синг. ≥ 100 мг/л.

Концентрации 10 и 25 мг/л ингибиторов недостаточно для подавления продуцирования H2S сульфатредуцирующими бактериями. Малые концентрации присадок (до 50 мг/л) в системе с металлическим железом, напротив, даже стимулируют наработку биогенного сероводорода.

В присутствии металлического железа в фоновом растворе резкое увеличение концентрации сероводорода (фаза экспоненциального роста) наблюдается на вторые сутки. Введение ингибиторов приводит к задержке начального роста микроорганизмов (лаг - фаза), продолжительность которой зависит от концентрации присадок (рис.6).

Рис. 6. Влияние добавок ингибиторов ЭМ-12 (а) ЭМ-13 (б), ЭМ-14 (в), ЭМ-20 (г) на продуцирование СРБ сероводорода в питательной среде Постгейта в присутствии стали во времени Синг, мг/л: 1 - 0; 2 – 10; 3 - 25;

4– 50; 5- 100; 6 – 200.

Исследуемые продукты в концентрации 10 мг/л увеличивают продолжительность лаг фазы на одни сутки, в концентрации 25 мг/л  ЭМ-12, ЭМ-14 – на двое (рис. 6 а, б), а ЭМ-13 и ЭМ-20 - на трое суток (рис. 6 в, г). После 7-ми суточных испытаний при Синг ≥ 100 мг/л добавка резко снижает продуцирование биогенного сероводорода, но и не останавливают его полностью, хотя СH2S мало.

Действие композиций ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14 и ЭМ-20 на рост числа клеток СРБ неоднозначно и зависит от концентрации и природы введенной в питательную среду добавки.

На 2 – 3-и сутки развития культуры СРБ под воздействием составов ЭМ-12 и ЭМ-14 коэффициент снижения численности бактерий N возрастает. Начиная с 5 – 6 суток в присутствии 10 – 25 мг/л ингибиторов ЭМ-12 и

ЭМ-14 отмечается резкое увеличение относительного числа бактериальных клеток, видимо, связанное с адаптацией СРБ к внесенным композициям и способностью использовать эти добавки в качестве дополнительного источника питательных веществ. Для состава ЭМ-13 при Синг = 25 мг/л подобная картина не характерна, что свидетельствует о более высоком бактерицидном действии указанной композиции по сравнению с ЭМ-12 и ЭМ-14.

В разделе 6.2 изучены интегральные показатели токсичности водных растворов ингибиторов ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14 – химическое (ХПК) и биохимическое (БПК5) потребление кислорода. Величина ХПК водных растворов исследованных составов серии «ЭМ» зависит от концентрации: с ростом содержания ингибитора в растворе она симбатно увеличивается

(рис. 7 а). Для сред с 25 и 200 мг/л добавок ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-14 ХПК

(мг О2/л) составляет соответственно 50 и 275; 52 и 460; 32 и 298.

Таким образом, независимо от природы и содержания добавок производных имидазолина ПДК(ХПК) в их присутствии в рассматриваемых системах превышена, примерно в 10 раз.

Существующая зависимость величины БПК5 от природы и концентрации состава прослеживается лишь при концентрации добавок 25 – 50 мг/л (рис. 7 б). Тогда справедлив ряд:

- БПК5(ЭМ-13) > БПК5(ЭМ-12) > БПК5(ЭМ-14).

БПК5 (мг О2/л) исследуемых ингибиторов для концентраций

25…200 мг/л находится в интервале 5…19 (ЭМ-12), 15…29 (ЭМ-13), 1,5…3,5 (ЭМ-14).

Рис.7. Зависимость величины ХПК (мг О2/л) (а) и БПК5 (мг О2/л) (б) в водных растворах ЭМ-12, ЭМ-13,

ЭМ-14 от природы и концентрации ингибитора. Синг, мг/л:

1 – 25, 2 – 50, 3 – 100, 4 – 200.

ПДК(БПК5) для коммунально - бытовых вод не превышено в случае водного раствора ЭМ-12 (С = 100 мг/л) и ЭМ-14

(С = 25 – 50 мг/л).

Вместе с тем, исследованные составы серии «ЭМ» плохо поддаются биохимическому разложению, т. к. показатель А = БПК5 / ХПК составляет  0,370 – 0,001. Исключение составляет состав ЭМ-13 (Синг = 25 мг/л), А которого равен 0,51.

ВЫВОДЫ

1. Проведено комплексное исследование закономерностей коррозионного и электрохимического поведения стали Ст3 в высоко минерализованных средах, содержащих сероводород и углекислый газ, а так же при совместном их присутствии. Исходная величина рН 2…6. Изучено влияние концентрации H2S, рН растворов, давления СО2 и присутствия органической фазы на эффективность ингибиторов серии «ЭМ». Исследована водородопроницаемость мембран (Ст3) и их интегральные токсикологические характеристики в тех же растворах. Все поставленные в диссертации задачи выполнены.

2. Разработаны методы синтеза ингибиторов серии «ЭМ» (ЭМ-12, ЭМ-13, ЭМ-20), которые могут быть использованы при их полупромышленной и промышленной наработке. Состав полученных продуктов и функциональные группы подтверждены методом ИК–спектроскопии и модельным синтезом.

3. Исследованные ингибиторы серии «ЭМ» позволяют достичь в углекислотной среде защитного действия 87 (ЭМ-12), 81 (ЭМ-13), 80 (ЭМ-14), 68 % (ЭМ-20). Их защитная эффективность заметно возрастает после завершения формирования защитной пленки. В сероводородных и углекислотно – сероводородных средах максимальное защитное действие достигает 98 % (ЭМ-12), 97 % (ЭМ-13), 98 % (ЭМ-14), 97 % (ЭМ-20).

4. Кинетика парциальных электродных реакций в углекислотных, сероводородных, комбинированных средах и присутствии исследованных замедлителей коррозии существенно зависит от содержания активирующих агентов, особенно H2S, рН и Синг. В одних случаях эффективно тормозится катодная реакция, в других – анодная, либо оба парциальных электродных процесса, причем во всех случаях результаты скорости коррозии по данным весовых испытаний и электрохимических измерений хорошо коррелируют между собой. Таким образом, наличие H2S и СО2 не ведет к протеканию химической коррозии Ст3.

5. На основе экспериментальных данных получен коэффициент распределения в системе ”водный раствор NaCl / углеводородная фаза

(н-гептан)” с объёмным соотношением 10 : 1, который находится в пределах

0,70 – 1,49, практически не изменяясь в растворах с рН = 2,0…6,0. В водной фазе ингибиторы образуют эмульсии типа масло в воде, в которых присадки выступают в роли эмульгаторов. Из данных фотокорреляционной спектроскопии следует, что исследуемые ингибиторы в минерализованных водных растворах образуют полидисперсную эмульсию с размерами частиц

200 - 4800 нм. Наличие двухфазной среды в результате перераспределения добавок между фазами заметно снижает их ингибирующее действие.

6. Предложен метод оценки парциального вклада фазовой пленки и ингибитора в условиях коррозии в сероводородных средах. Развиваемый подход позволяет оценить вклады поверхностной пленки и ингибитора в суммарный защитный эффект в любой момент времени τ от начала коррозии. Подобная оценка показывает, что Zинг, как правило, меньше Zпл и она снижается со временем. Zпл составляет 68 - 75 %, Zинг находится в пределах

1 – 45 % (ЭМ-12) при рН = 2 и τ – 0…24 ч.

7. Ингибиторы серии «ЭМ» в сероводородной, углекислотной и углекислотно – сероводородной средах показали себя как слабые замедлители диффузии водорода (величина γн мало отличается от 1). Причём, в зависимости от значения рН исследуемые присадки могут выступать как в качестве ингибиторов, так и стимуляторов диффузии водорода.

8. Изучено бактерицидное действие, по отношению к стали Ст3 ингибиторов коррозии серии «ЭМ» в инокулированных СРБ средах. Исследуемые добавки проявляют высокое бактериостатическое действие по отношению к культуре СРБ. Значительно удлиняются начальные стадии развития бактериальной колонии с одновременным снижением продуцирования сероводорода, которое достигает 80 - 90%.

9. Изучение интегральных токсикологических характеристик ХПК и БПК5 свидетельствует о заметном превышении ПДК(ХПК) для ингибиторов серии «ЭМ». Требованиям по БПК5 соответствуют составы ЭМ-12

(Синг = 100 мг/л) и ЭМ-14 (Синг = 25 -200 мг/л). Исследуемые добавки плохо поддаются биохимическому разложению в течение 5 суток

(А = 0,370 – 0,001) за исключением состава ЭМ-13 (Синг = 25 мг/л), где

А = 0,51. При их использовании требуется разбавление соответственных сточных вод, примерно, в 10 раз.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО 
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

1. Вигдорович В. И., Шубина А. Г., Романенко С. В., Шерстеникина (Федотова) А. И. Бактерицидные свойства и токсикологическая характеристика ингибторов коррозии серии «ЭМ». // Коррозия: материалы, защита. 2007. № 5. С. 43 – 48.

2. Шубина А. Г., Шерстеникина (Федотова) А. И., Романенко С. В. «Интегральная токсичность ряда ингибиторов коррозии серии ЭМ». // Проблемы коррозии и защиты металлов: Сборник научных работ химических кафедр. Тамбов. Изд. Першина Р. В. 2007. с. 69 – 74.

3. Федотова А. И., Вигдорович В. И. «ЭМ-12 и ЭМ-13 в качестве ингибиторов сероводородной, углекислотной и углекислотно-сероводородной коррозии». // Проблемы коррозии и защиты металлов: Сборник научных работ химических кафедр. Тамбов. Изд. Першина Р.В. 2007. с. 133 – 139.

4. Вигдорович В. И., Федотова А. И. Присадки серии ЭМ в качестве бактерицидов и ингибиторов сероводородной коррозии. // Коррозия: материалы, защита. 2008. № 3. С. 35 – 41.

5. Вигдорович В. И., Федотова А. И., Стрельникова К. О.,

Балакин В. С., Тростянецкая В. Л., Алёнкин А. В. Ингибиторы сероводородной коррозии серии «ЭМ». Ч. 1. Методы синтеза. // Коррозия: материалы, защита. 2008. № 6. С. 44 – 46.

6. Шерстеникина (Федотова) А. И. «Влияние присадок на основе производных имидазолина на жизнедеятельность СРБ». // Державинские чтения. Сборник трудов института естествознания ТГУ им. Г. Р. Державина. Тамбов. 2006. с. 31 – 32.

7. Вигдорович В. И., Федотова А. И., Стрельникова К. О. Ингибиторы сероводородной коррозии серии «ЭМ». Ч. 2. Защитная эффективность. // Коррозия: материалы, защита. 2008. № 7. С. 43 – 47.

8. Шерстеникина (Федотова) А. И. Исследование бактерицидных свойств присадок на основе производных имидазолина. // Физико - химические процессы в конденсированном состоянии на межфазных границах «Фагран - 2006»: I Всерос. конф.: Материалы докл. Воронеж. 2006. С. 271 – 273.

9. Федотова А. И., Вигдорович В. И. Синтез и исследование ингибирующих свойств присадок серии «ЭМ». // Материалы I Международной научной конференции «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии. Тезисы докладов. 23 – 27 июня 2008». Плес, Ивановская обл. 2008. с. 129.

10. Федотова А. И., Стрельникова К. О, Вигдорович В. И. Ингибиторы серии «ЭМ» для углекислотно - сероводородных сред. // Физико - химические процессы в конденсированном состоянии на межфазных границах «Фагран - 2008»: IV Всерос. конф.: Материалы докл. Воронеж. 2008.

С. 250 – 253.