на правах рукописи

Фоменков Олег Анатольевич

Исследование полифункциональности ряда ингибиторов сероводородной и углекислотной коррозии

Специальность 05.17.03. – Технология электрохимических

процессов и защита от коррозии

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Тамбов – 2009

Работа выполнена на кафедре аналитической и неорганической химии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина

Научный руководитель:	доктор химических наук, профессор

Цыганкова Людмила Евгеньевна

Официальные оппоненты: 	доктор технических наук

Прохоренков Вячеслав Дмитриевич

кандидат химических наук

Можаров Александр Владимирович

Ведущая организация:		Всероссийский институт коррозии

Защита состоится                                   2009 г. в           часов на заседании диссертационного совета Д 212. 260. 06 в Тамбовском государственном техническом университете по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1а, ауд. 160/л

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тамбовского государственного технического университета.

Автореферат разослан                                            2009 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета:

кандидат химических наук                                                    Зарапина И.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы: При добыче и транспортировке нефти из-за наличия в ней воды, сероводорода и углекислого газа и возникающей вследствие этого коррозии, наносится большой вред нефтепромысловому оборудованию и нефтепроводам. В настоящее время для защиты оборудования от коррозии используются различные неметаллические и металлические покрытия, ингибиторы коррозии и электрохимическая защита.

Ингибиторы коррозии - это наиболее технологичный и эффективный способ борьбы с коррозией нефтедобывающего оборудования, в связи с этим они нашли широкое применение в нефтяной и газовой промышленности.

Отличительная черта метода защиты конструкции от коррозии с помощью ингибиторов - это возможность при небольших капитальных затратах замедлять их коррозионное разрушение, даже если эти конструкции или оборудование давно находятся в эксплуатации. Кроме того, введение ингибиторов в любой точке технологического процесса может оказать эффективное защитное действие и на оборудование последующих стадий (подготовка и транспортировка продукции). Ингибиторная защита может быть применена как самостоятельный метод защиты от коррозии, а также в сочетании с другими методами - как комплексная защита. Известен довольно широкий ассортимент применяемых в настоящее время при добыче и транспортировке нефти ингибиторов. Однако они не лишены недостатков. Так, например, существуют углеводородорастворимые ингибиторы только сероводородной коррозии, нерастворимые в воде, а также сероводородной и углекислотой коррозии; углеводородорастворимые, но дающие с водой устойчивую эмульсию; а также существуют водорастворимые и вододиспергируемые ингибиторы. Наличие двух жидких фаз в коррозионных средах нефтяной и газовой промышленности обусловило возможность применения как углеводородорастворимых, так и водорастворимых ингибиторов коррозии. Наиболее распространенные недостатки органических ингибиторов коррозии - это повышенное содержание смол, которые в процессе эксплуатации оборудования оседают на внутренних поверхностях, ухудшая теплопередачу, а иногда и нарушая работу контрольно-измерительных приборов, а также вспенивание технологических жидкостей при очистке газа с помощью моноэтаноламина или осушке его диэтиленгликолем.

В качестве ингибиторов углекислотной и сероводородной коррозии, а также наводороживания стали широкое распространение получили азотсодержащие соединения с длинной углеводородной цепью: имидазолины, производные пиридина, алифатические амины и их производные, четвертичные аммониевые соединения и т. д., так как подобные вещества в указанных средах способны показывать достаточно высокий защитный эффект вследствие образования металлических комплексов, прочно связанных с поверхностью.

Цель работы: Изучить эффективность малых концентраций ингибиторов кислотной коррозии стали кастазола, телаза, бензотриазола, а также ингибиторов ЗАО «АМДОР» ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН как универсальных замедлителей общей, сероводородной, углекислотной коррозии и наводороживания стали Ст 3.

# Задачи работы:

1. Исследовать влияние ингибиторов кастазола, телаза, бензотриазола, ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН на общую скорость коррозии стали Ст 3 в модельных пластовых водах NACE и М1, а также в кислой среде, состава: 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1  как функции концентрации сероводорода, давления углекислого газа, солевого состава среды, времени экспозиции, присутствия углеводородной фазы и гидродинамических условий;

2. Изучить кинетику парциальных электродных реакций при коррозии углеродистой стали в тех же средах как функцию указанных факторов;

3. Оценить защитное влияние рассматриваемых композиций на наводороживание стали в исследуемых средах в зависимости от их концентрации, присутствия стимуляторов этого процесса, времени экспозиции, катодной и анодной поляризации;

4 .Выяснить наличие эффекта последействия исследуемых замедлителей коррозии в имитатах пластовых вод в присутствии СО2 и/или H2S;

5. Исследовать влияние ингибиторов на сохранение механических свойств углеродистой стали в указанных растворах.

Научная новизна

1. Получены, интерпретированы и обобщены экспериментальные данные по использованию кастазола, телаза, бензотриазола, ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН в модельных пластовых водах NACE и М1, а также в кислой среде, состава: 0,1 Н НС1 = 5 г/л NaC1 в качестве ингибиторов сероводородно–углекислотной коррозии стали как функции концентрации H2S, давления СО2, времени экспозиции, присутствия углеводородной фазы;

2. Впервые изучены экспериментальные закономерности влияния исследуемых замедлителей на кинетику парциальных электродных реакций на стали в средах, имитирующих пластовые воды нефтяных и газовых месторождений и различающихся солевым составом и рН, содержащих сероводород и диоксид углерода раздельно и совместно;

3. Показано, что данные составы являются также ингибиторами наводороживания стали в сероводородно – углекислотных растворах при потенциале коррозии и в условиях катодной поляризации;

4. Впервые исследовано влияние композиций кастазола, телаза, бензотриазола, ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН на сохранение механических характеристик стали в агрессивных средах, содержащих H2S и СО2.

# Практическая значимость Полученные результаты позволяют рекомендовать исследованные составы к использованию на практике в качестве ингибиторов многофункционального действия при разработке сернистых нефтяных месторождений и в различных отраслях нефтегазодобывающей промышленности.

# Положения, выносимые на защиту

1. Результаты экспериментальных исследований защитной эффективности композиций кастазола, телаза, бензотриазола, ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН в модельных пластовых водах NACE и М1, а также в кислой среде, состава: 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1, насыщенных сероводородом и углекислым газом раздельно и совместно, с оценкой эффекта последействия, влияния продолжительности эксперимента и присутствия углеводородной фазы в различных гидродинамических условиях;

2. Количественные результаты по влиянию вышеперечисленных замедлителей на скорость проникновения водорода через стальную мембрану в условиях свободной коррозии и при катодной поляризации в зависимости от минерального состава среды, наличия добавок газов и времени экспозиции.

3. Экспериментальные данные, характеризующие влияние рассматриваемых ингибиторов на кинетику парциальных электродных реакций, протекающих на стали Ст 3 в углекислотных и сероводородных растворах как функцию солевого состава электролита, концентрации H2S.

4. Результаты исследования механизма ингибирования коррозии в рабочих растворах методом импедансной спектроскопии.

5. Оценка влияния исследуемых ингибиторов на сохранение механических характеристик стали.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на IV всероссийской конференции «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН –2008» (Воронеж, 2008г.);  I Международной конференции «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии» (г. Плес Ивановской обл., 2008г.); на научных конференциях аспирантов и преподавателей Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (2007 – 2009 гг).

Публикации. Содержание диссертации отражено в 10 печатных работах, в том числе 3 статьях ([1] , [2] и [6]) в журналах, рекомендованных ВАК для публикации материалов диссертации, и  материалах и тезисах докладов.

Объем работы. Диссертация включает введение, 6 глав, выводы и список цитируемой литературы из 212 наименований российских и зарубежных авторов. Работа содержит 197 страниц машинописного текста, включая 59 рисунков и 64 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования, его научная новизна и практическая ценность. Представлены положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Литературный обзор. Рассмотрены вопросы общей, углекислотной и сероводородной коррозии стали. Приведены взгляды исследователей на механизмы коррозионных процессов в указанных средах, а также показана возможность их прогнозирования. Отражены современные представления о природе влияния углекислого газа и сероводорода на процесс коррозии углеродистой стали, возможные схемы парциальных электродных реакций. Рассмотрено влияние различных добавок на процесс наводороживания стали в условиях свободной коррозии, а также при поляризации.

Проанализированы общие вопросы ингибиторной защиты, приведен обзор известных ингибиторов углекислотной и сероводородной коррозии и наводороживания углеродистой стали. Представлены данные о сравнительно новом и получающем все большее применение в коррозионных исследованиях методе импедансной спектроскопии. Сформулированы требования к ингибиторам, касающиеся их растворимости, способности к пенообразованию, адсорбционной способности, защитной эффективности, а также токсикологических характеристик.

В главе 2 описаны объекты и методы исследования, рабочие среды и способы их приготовления.

Коррозионные, электрохимические и импедансные измерения проводились на стали Ст3 состава, %: Fe – 98,36; C – 0,2; Mn – 0,5; Si – 0,15; P – 0,04: S – 0,05; Cr – 0,3; Ni – 0,2; Cu – 0,2.

В качестве ингибиторов исследованы:

1. Кастазол – азотсульфокислота, продукт синтеза органических кислот и органических аминов,

2. Телаз – борсодержащий ароматический амин, продукт синтеза органических кислот и органических аминов с добавлением неорганических компонентов,

3. Бензотриазол – ароматическое азотпроизводное:

4. НАЛКО 7399 – неорганический полимер фосфатного типа,

а также составы, разработанные в ЗАО «АМДОР», г. Санкт-Петербург:

5. ИНКОРГАЗ-01 ОН - амид карбоновой кислоты,

6. ИНКОРГАЗ-11 ОН - диамид карбоновой кислоты,

активная форма которых (30%) растворена в смешанном органическом растворителе, содержащем добавки ПАВ. Концентрация присадок составляла  200  и 1000 мг/л. Структуру образующихся при комнатной температуре растворов контролировали посредством фотонного корреляционного спектрометра динамического рассеяния света Photocor Complex. Токсикологические характеристики исследуемых ингибиторов оценивались посредством измерения ХПК и БПК5 их растворов.

Коррозионные испытания и электрохимические измерения проводились при комнатной температуре. В качестве рабочих растворов  исследовались среды:

1. NACE – среда, используемая в Национальной Ассоциации Коррозионистов Инженеров США, состава 0,25 г/л СH3COOH + 5 г/л NaCl.

2. Модельная пластовая вода нефтяных месторождений (М1) состава, г/л: 17 г/л NaCl; 0,2 г/л CaCl2; 0,2 г/л MgCl2·6H2O; 0,8 г/л NaHCO3

3. Кислый хлоридный раствор состава 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaCl,

в которые вводились добавки СО2 (1 изб. атм.) и H2S (50-1000 мг/л) как раздельно, так и совместно. Вода – дистиллят, соляная и серная кислоты и соли – квалификации «х.ч.».

Часть растворов насыщалась в течение 30 минут углекислым газом, получаемым в аппарате Киппа. Содержание углекислого газа в растворе (1,7 г/л) контролировалось по привесу ячейки с насыщаемым раствором. Другая часть растворов насыщалась СО2 из баллона высокого давления до 1 избыточной атмосферы. Давление в сосудах контролировали манометрически.

Сероводород (50-1000 мг/л) получали непосредственно в рабочем растворе, для чего вводили избыток соляной кислоты и требуемое количество сульфида натрия. Установление концентрации сероводорода производили в контрольных опытах методом обратного йодометрического титрования.

Исследования защитного действия ингибиторов в двухфазной системе («исследуемый раствор углеводородная фаза (УФ)» в соотношении 9:1.) проводились в условиях перемешивания магнитной мешалкой (240 об/мин). В качестве УФ использовали дизельное топливо (ДТ).

Методика коррозионных испытаний была общепринятой. Скорость коррозии оценивали по потерям массы образцов из данных трех, а нередко шести – девяти параллельных опытов. Эффективность ингибирования коррозии характеризовали защитным эффектом (Z):

и коэффициентом торможения ():

где K0 и Kинг – скорость коррозии в неингибированном и ингибированном растворах соответственно.

Исследования мгновенной скорости коррозии стали, а также эффекта «последействия» ингибиторов выполнялись с использованием коррозиметра марки «Картек - 00025», работающего на основе метода линейного поляризационного сопротивления по трехэлектродной схеме (при поляризации относительно потенциала коррозии 10 мВ). С этой целью электроды выдерживались в ингибированном рабочем растворе в течение суток. Затем они перемещались в аналогичные неингибированные растворы и в течение трех суток с определенными промежутками времени производились измерения тока коррозии. Метод позволяет оценить длительность защитного действия ингибитора, адсорбированного на испытуемом образце, в условиях его отсутствия в объеме раствора.

Поляризационные измерения проведены на неподвижном электроде в потенциостатическом режиме с использованием потенциостата П-5827М. В исследованиях была использована трехэлектродная электрохимическая ячейка из стекла “Пирекс” с разделенными катодным и анодным пространствами. Электрод сравнения – насыщенный хлоридсеребряный, вспомогательный – Pt. Потенциалы пересчитаны по Н.В.Ш.

Для проведения электрохимических измерений с избыточным давлением СО2 использовали пластмассовую ячейку емкостью 0,5 л с катодным и анодным пространствами, разделенными стеклянным фильтром. Ячейка закрывалась герметичной крышкой с вмонтированным электродом из стали Ст3 (торцевая рабочая поверхность 0,3 см2), армированным в эпоксидную смолу

Электрохимический импеданс изучался в диапазоне частот () 10 кГц – 0,05 Гц с амплитудой переменного напряжения 10 мВ, используя электрохимический измерительный комплекс, состоящий из анализатора импеданса  SI 1255 и потенциостата SI 1287 (производитель Англия, фирма SOLARTRON). Электрод сравнения – хлоридсеребряный, но потенциалы пересчитаны по н.в.ш. Рабочий электрод полировали, обезжиривали ацетоном. Обработку результатов измерения импеданса проводили по программе ZWiev 3.0, позволяющей проводить расчеты  по любым эквивалентным схемам с числом элементов до 20 на основе изменения комплексного сопротивления электрохимической системы (действительная и мнимая части) с частотой. В основе вычислительной части программы лежит симплексный метод поиска экстремума функции многих переменных. Во избежание ситуации нахождения локального минимума функции расчет повторяли несколько раз с различными начальными значениями элементов схемы. Критерием оценки схем является среднее квадратичное отклонение s; эквивалентная схема считается удовлетворительной при s  5 %.

По данным сопротивления переноса заряда анодной реакции R1, рассчитывали защитный эффект ингибиторов по уравнению:

Полученные данные сопоставлялись с результатами коррозионных и поляризационных измерений.

Скорость массопереноса водорода через стальную мембрану толщиной 300 мкм оценивалась по методике, разработанной Н.В. Кардаш и В.В. Батраковым, с использованием двухкамерной ячейки типа Деванатхана. В поляризационную часть ячейки вводился рабочий раствор, в диффузионную – точно фиксированный объем титрованного 0,01 н раствора перманганата калия (40 мл). Исследования проводились при потенциале коррозии и катодной (∆Ек = Екор – Ек) поляризации рабочей стороны стальной мембраны в потенциостатическом режиме с шагом 50 мВ. Продолжительность опытов при потенциале коррозии составляла 2 - 8 часов, при катодной поляризации – 2 часа.

Для оценки величины ингибирующего или стимулирующего действия добавок использовали коэффициент диффузионной способности водорода: где i0Н и iН - плотности тока диффузии водорода в отсутствие и в присутствии специальных добавок в рабочем растворе.     > 1 соответствует торможению, а  < 1 – стимулированию наводороживания.

Среднюю силу поляризующего тока (iК) при заданном потенциале определяли кулонометрически, что позволило оценить величину , характеризующую долю абсорбированного атомарного водорода, диффундирующего в металл, от общего количества Надс, посаженного на металлическую поверхность в результате протекания катодной реакции выделения водорода.

Испытания на разрыв проводились на пропорциональных плоских образцах из стали СтЗ, выполненных в соответствии с ГОСТ 11150-84 с суммарной длиной 150 мм и площадью поперечного сечения 5 - 6 мм2, на установке INSTRON 5565 при постоянной скорости движения траверсы, равной 10 мм/мин.

Оценка влияния изгибающих напряжений (пластичности) происходила по числу перегибов до разрушения ленточных образцов пружинной стали 65Г после их выдержки в фоновом электролите без и с добавкой ингибитора в течение 24 часов. Применена машина для испытания «полос на перегиб» НГ-1-ЗМ.

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась по методике малых выборок с использованием коэффициента Стьюдента при доверительной вероятности 0,95.

Глава 3. (Закономерности коррозии и ингибирования стали Ст 3) Исследование структуры ингибированных растворов показало, что размер мицелл ингибиторов существенно зависит от промежутка времени, прошедшего после ввода ингибиторов в раствор, природы и концентрации добавок. Так, при концентрации ингибиторов 200 мг/л образующиеся в NACE вначале крупные мицеллы через 2 часа уменьшаются вдвое для кастазола и телаза и в 20 раз для бензотриазола. Растворы ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН вначале характеризуются наличием в равных количествах мицелл двух различных размеров, различающихся в 2 раза, однако через 2часа в растворе в основном присутствуют только мицеллы меньшего размера (диаметр порядка 1000 нм).

Оценка токсикологических свойств ингибиторов показала, что, НАЛКО 7399 в концентрации 25 - 200 мг/л удовлетворяет нормативным требованиям для коммунально-бытовых вод по величине ХПК и БПК5. Растворы остальных ингибиторов в концентрации 200 мг/л характеризуются превышением ПДК (ХПК) и ПДК (БПК5), однако, при попадании их в почву или водоемы легко достигается их разведение в естественных условиях в 10 и более раз, что приводит к соответствию величинам ПДК.

Введение углекислого газа в фоновые растворы практически не меняет скорость коррозии в среде NACE, замедляет в кислой среде, что объясняется ингибирующим действием СО2, и стимулирует в М1 вследствие подкисления раствора образующейся угольной кислотой. Введение сероводорода увеличивают скорость коррозии стали (Ко). Однако повышение концентрации H2S сопровождается значительным ростом скорости коррозии лишь до Сн2s = 400 мг/л, дальнейшее повышение до 1000 мг/л приводит лищь к незначительному увеличению К0. Одновременное присутствие в среде H2S и СО2 вызывает еще больший рост К0.

С ростом времени экспозиции образцов в растворе с 24 до 720 часов происходит значительное снижение К0 в фоновых электролитах, но закономерности влияния добавок газов сохраняются.

Балл коррозионной стойкости практически во всех фоновых растворах снижается за тридцать суток на единицу, что способствует в некоторых случаях изменению группы стойкости стали. Например, сталь, классифицирующаяся при 24 – часовых испытаниях как пониженно стойкая (6 балл) в растворах без добавок газов и с добавками диоксида углерода (1 изб. атм.) и сероводорода концентрации 50 мг/л, а также совместно H2S 50 мг/л + СО2 (1 изб. атм.), после 720 – часовой выдержки в тех же средах характеризуется уже как стойкая (5 балл). При одновременном наличии H2S (≥ 100 мг/л) и СО2 (1 изб. атм.) смены группы стойкости не происходит, сталь остается пониженно стойкой (7 и 6 балл соответственно).

Таблица 1

Зависимость скорости коррозии Ко (г/м2час), защитного действия ингибиторов (Z,%) кастазола, телаза, ИНКОРГАЗ-11 ОН и балла коррозионной стойкости (Б) от состава среды, добавок H2S (400 мг/л) и СО2 (1 изб. атм) раздельно и совместно и времени экспозиции (τ = 24/240/720 часов). Синг=200 мг/л.

| добавка | Ко | Б | кастазол |  | телаз |  | ИНКОРГАЗ-11 ОН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Z | Б | Z | Б | Z | Б |
| NACE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствует | 0,318/0,119/0,0545 | 6/6/5 | 64/66/82 | 6/4/4 | 75/78/72 | 5/4/4 | 67/57/46 | 6/4/4 |
| СО2 | 0,305/0,111/0,054 | 6/6/5 | 78/65/71 | 5/4/4 | 80/75/68 | 5/4/4 | 59/42/54 | 6/4/4 |
| H2S | 0,538/0,213/0,1102 | 7/6/6 | 57/53/62 | 6/6/4 | 77/70/67 | 6/5/4 | 81/92/93 | 5/4/3 |
| CO2+H2S | 0,584/0,238/0,127 | 7/6/6 | 54/56/68 | 6/6/4 | 79/62/67 | 6/6/4 | 84/86/88 | 6/4/4 |
| M1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствует | 0,118/0,085/0,05 | 6/5/4 | 64/69/75 | 4/4/4 | 75/71/76 | 4/4/3 | 78/70/60 | 4/4/4 |
| СО2 | 0,321/0,11/0,051 | 6/6/5 | 54/59/59 | 6/4/4 | 48/62/62 | 6/5/4 | 67/65/65 | 4/3/3 |
| H2S | 0,519/0,135/0,062 | 7/6/5 | 59/53/63 | 6/5/4 | 65/72/80 | 6/4/4 | 82/85/88 | 6/5/4 |
| CO2+H2S | 0,45/0,13/0,056 | 6/6/5 | 55/58/71 | 6/5/4 | 63/75/81 | 6/5/4 | 91/94/95 | 6/3/2 |
| 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствует | 2,12/1,98/0,86 | 8/8/7 | 80/76/70 | 6/7/6 | 80/79/78 | 6/7/6 | 92/98/92 | 6/5/5 |
| СО2 | 1,87/1,32/0,77 | 8/8/7 | 81/80/80 | 6/6/6 | 89/87/88 | 6/6/6 | 86/96/92 | 6/5/4 |
| H2S | 5,82/2,03/0,87 | 9/8/7 | 91/88/81 | 7/6/6 | 93/90/90 | 7/6/6 | 97/98/97 | 6/5/5 |
| CO2+H2S | 4,53/2,39/0,96 | 9/8/8 | 89/85/83 | 7/6/6 | 91/90/89 | 7/6/6 | 96/97/94 | 6/5/4 |

Защитная эффективность кастазола в среде NACE без стимулирующих добавок составляет 64% при суточных испытаниях и увеличивается при 30-суточной экспозиции до 82% (таблица 1). Эффективность телаза в этих условиях мало зависит от продолжительности испытаний и близка к 73-75%. Введение углекислого газа значительно не меняет           Z (~ 65-75% для кастазола и 70 - 75 для телаза). В средах с H2S и H2S + СО2 эффективность этих ингибиторов ниже, хотя тоже несколько возрастает с ростом времени экспозиции, не превышая при 30 суточной выдержке 70%. Бензотриазол (БТА) показывает невысокое защитное действие во всех исследуемых  средах (41-69%).

Ингибиторы ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН в растворе без добавок стимуляторов и в присутствии СО2 при суточных испытаниях характеризуются такой же величиной Z, что и телаз с кастазолом, однако их эффективность уменьшается с ростом продолжительности эксперимента (Z близка к 50%). Зато в растворах с H2S при суточных испытаниях величина Z первого достигаем 87% а второго - 81%, а при 30-суточной продолжительности соответственно 96 и 93 %. При совместном присутствии обоих стимуляторов величина защитного эффекта на 5% ниже.

По данным таблицы 1, кастазол (200 мг/л) в среде М1 при суточных испытаниях показывает невысокое защитное действие в средах с H2S и H2S + СО2, которое несколько увеличивается с ростом времени экспозиции образцов до τ = 720 часов.

При введении телаза в М1 величина Z, которая выше, чем для кастазола, возрастает во времени в растворах с H2S и СО2, а также без них. Это, очевидно, связано с формированием более прочных защитных пленок во времени в присутствии телаза. Защитный эффект бензотриазола аналогичен таковому в среде NACE. Ингибиторы ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН эффективно замедляют скорость коррозии в сероводородных средах (Z составляет соответственно 97 и 88% по данным 30-ти суточных испытаний), причем первый, помимо этого, эффективно тормозит скорость коррозии в присутствии СО2 (Z = 73% при суточных испытаниях). Наиболее эффективен в среде М1 ингибитор НАЛКО 7399 (Z = 82% при Синг = 200 мг/л при суточных испытаниях), но его защита в присутствии добавок СО2 и H2S падает (67% в присутствии 400 мг/л H2S, 48% в углекислотной среде).

В 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1 все исследуемые ингибиторы (кастазол, телаз, бензотриазол, ИНКОРГАЗ-01 ОН, ИНКОРГАЗ-11 ОН) проявляют высокую защитную эффективность в среде без добавок H2S и СО2 (Z = 80% для кастазола и 92% для ИНКОРГАЗ-11 ОН при τ = 24 часа), а также при наличии СО2 (1 изб. атм.) (Z = 80% для кастазола и 92% для ИНКОРГАЗ-11 ОН при 30-суточных испытаниях). В сероводородных средах (Сн2s = 50 – 1000 мг/л) наиболее эффективны ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН (Z составляет порядка 94-99% по данным 30-суточных испытаний), защитный эффект кастазола и телаза в этих средах на 5-10% ниже,  бензотриазола – на 15-20%.

Изучение влияния исследуемых ингибиторов на скорость коррозии стали при постоянном перемешивании сред (≈240 об/мин) без и с ДТ свидетельствует об увеличении защитного действия указанных ингибиторов в присутствии углеводородной фазы по сравнению с однофазными растворами. Кастазол (200 мг/л) в М1 проявляет более высокое защитное действие, чем в средах NACE. Здесь его защитная эффективность на 4-10% выше в однофазных и на 10-20% выше – в двухфазных средах. Эффективность телаза выше, чем кастазола, как и в средах NACE, но в однофазных растворах М1 с добавками он менее эффективен, чем в соответствующих растворах NACE, а в двухфазных системах – наоборот, более эффективен. Кастазол и телаз в 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1 проявляют высокую защитную эффективность (Z = 81-97% в двухфазных системах). В сероводородсодержащих растворах эффект первого ингибитора немного ниже в однофазной системе. Добавка СО2 (1,7 г/л) несколько снижает его как в присутствии, так и в отсутствие сероводорода. Эффективность бензотриазола в М1 значительно возрастает по сравнению со средой NACE, Z составляет 61-73% в однофазных растворах и 82-84% в двухфазных системах, но в сероводородсодержащих средах уменьшается с ростом концентрации сероводорода. Бензотриазол в 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1 в динамических условиях в двухфазной системе в отсутствие сероводорода проявляет более высокую защиту (Z = 89%), чем в его присутствии (Z = 61-70%)

Сравнивая Z ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН в динамических условиях в средах NACE, М1 и 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1, отметим, что наибольший защитный эффект наблюдается в кислой среде (0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1), в которой Z в присутствии H2S составляет 87-97% в одно- и 95-99% в двухфазной системе.

Изучение мгновенной скорости коррозии стали показало, что в фоновых растворах NACE, М1 и 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1 в отсутствие и с добавками сероводорода и СО2 порознь и совместно скорость коррозии стали существенно

снижается во времени, особенно в первые 2 – 6 часов. Для H2S и/или СО2 – содержащих сред это явление можно связать со сравнительно медленным формированием карбонатных и полисульфидных поверхностных пленок, обладающих защитной способностью. Защитное действие ингибиторов либо равномерно возрастает, либо проходит через небольшой максимум или минимум в течение 24 часов, но в конечном итоге величина Z через 72 часа больше, чем в начальный момент времени. Это можно истолковать двояко: либо в присутствии замедлителей меняются условия формирования поверхностной защитной пленки, либо меняются условия адсорбции и защитная способность самих ингибиторов. Скорее всего, оба эффекта имеют место одновременно.

Исследование эффекта последействия рассматриваемых замедлителей показало, что для ингибиторов ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН в среде NACE с добавками H2S и СО2 скорость коррозии стали после выработки ингибитора в объеме раствора даже через 3 суток оказывается в 5-6 раз ниже, чем в неингибированном растворе, что свидетельствует о необратимости процесса адсорбции ингибитора на поверхности металла. Такова же картина для этих ингибиторов и в средах М1 и 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1. Для телаза γ близок к 5 через трое суток, для кастазола γ = 2,6-4,1. Наиболее низкий эффект последействия характерен для бензотриазола: γ = 1,2-2,7 спустя 72 часа.

Оценив скорость коррозии, измеренную гравиметрическим способом и посредством прибора коррозиметра, работающего на основе метода линейного поляризационного сопротивления, отметим удовлетворительную сходимость результатов.

Помимо этого, оценен вклад в защитный эффект в ингибированном растворе образующейся защитной пленки продуктов коррозии Zпленки и собственно ингибитора Zинг. Для этого на основе данных по изменению скорости коррозии во времени в неингибированном растворе рассчитывается Zпленки при суточной экспозиции, а в ингибированном – суммарный защитный эффект пленки продуктов коррозии и ингибитора Zсум. Разница Zсум - Zпленки дает величину Zинг (табл. 2).

Таблица 2

Оценка вкладов защитной пленки продуктов коррозии Zпленки и ингибитора Zинг в суммарный защитный эффект в ингибированном растворе NACE, содержащем H2S (400 мг/л) после суточной выдержки в растворе.

| Zпленки, % | ингибитор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | телаз |  | ИНКОРГАЗ-01 ОН |  | ИНКОРГАЗ-11 ОН |  |
|  | Zсум, % | Zинг, % | Zсум, % | Zинг, % | Zсум, % | Zинг, % |
| 78 | 94 | 16 | 95 | 17 | 96 | 18 |

Из таблицы 2 видно, что вклад пленки, формирующейся  в процессе коррозии на поверхности стали в среде, содержащей сероводород, превалирует над вкладом ингибитора (78%), однако лишь в присутствии ингибиторов достигается высокий защитный эффект (Zсум ≥ 94%).

В главе 4 (Электрохимическое поведение стали в исследуемых средах) исследовано влияние ингибиторов на кинетику парциальных электродных реакций. Анализ потенциостатических поляризационных кривых показал, что в среде NACE без добавок все исследуемые ингибиторы замедляют анодный процесс и облегчают катодный вблизи потенциала коррозии. В присутствии H2S ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН замедляют анодную  реакцию при слабом влиянии на катодную (ИНКОРГАЗ-01 ОН) или небольшом ее стимулировании (ИНКОРГАЗ-11 ОН), остальные замедляют анодный процесс при стимулировании катодного (рис. 1). В присутствии СО2 телаз облегчает катодную реакцию вблизи потенциала коррозии и существенно замедляет анодную. Остальные ингибиторы замедляют катодный процесс и либо не влияют (бензотриазол, ИНКОРГАЗ-01 ОН), либо ускоряют анодную реакцию (ИНКОРГАЗ-11 ОН и особенно кастазол). Видимо, облегчение анодного процесса при торможении катодного определяет невысокий защитный эффект в растворах без добавок и с СО2.

|  | Рис. 1. Поляризационные кривые на стали Ст 3 в среде NACE в присутствии 600 мг/л сероводорода без (1) и содержащих 200 мг/л ингибитора: 2 - кастазол, 3 - телаз, 4 –бензотриазол 5 – ИНКОРГАЗ-01 ОН, 6 – ИНКОРГАЗ-11 ОН. |
| --- | --- |
|  | Рис. 2. Поляризационные кривые на стали Ст 3 в среде М1 в присутствии 600 мг/л сероводорода совместно с углекислым газом без (1) и содержащих 200 мг/л ингибитора: 2 - кастазол, 3 - телаз, 4 –бензотриазол 5 – ИНКОРГАЗ-01 ОН, 6 – ИНКОРГАЗ-11 ОН 7 – НАЛКО 7399. |

В М1 без добавок сероводорода и углекислого газа наиболее эффективно анодную реакцию замедляют НАЛКО 7399 и бензотриазол, а в присутствии СО2 телаз замедляет оба процесса, а кастазол и бензотриазол – анодный.. В средах, содержащих H2S и СО2, ИНКОРГАЗ-01 ОН замедляет оба электродных процесса, остальные замедляют лишь анодный (рис. 2).  Как и в среде NACE, в М1 наблюдается незначительное изменение тафелевских коэффициентов наклонов поляризационных кривых в присутствии ингибиторов.

В кислой среде (0,1 Н НС1 + 5 г/л NaCl) потенциал коррозии в присутствии ингибиторов смещается относительно неингибированной среды в анодную область. При этом в присутствии добавок стимуляторов и без них бензотриазол замедляет преимущественно анодный, а кастазол, телаз, ИНКОРГАЗ-01 ОН, ИНКОРГАЗ-11 ОН - оба процесса.

Глава 5 (Влияние ингибиторов на диффузию водорода в сталь и сохранение ею пластичных и прочностных свойств в исследуемых средах. ) Скорость диффузии водорода iн в фоновых растворах 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaC1 и NACE немного больше, чем в М1, вероятно, это связано c изначально более кислой средой в первом случае (табл. 3).

Таблица 3.

Влияние ингибитора (200 мг/л), состава раствора и продолжительности эксперимента на скорость диффузии водорода через стальную мембрану (iH0, А/м2) в имитатах пластовых вод NACE и М 1 при потенциале коррозии, без и с добавками СО2 (1.7 г/л) и H2S (400 мг/л) раздельно и совместно (τ = 2/4/8 часов).

| ингибитор |  | добавка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствует | 400 мг/л H2S | 1,7 г/л СО2 | 400 мг/л H2S + 1,7 г/л СО2 |
| NACE |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,27/0,18/0,1 | 0,67/0,33/0,3 | 0,29/0,19/0,1 | 0,78/0,39/0,2 |
| Н | кастазол | 6,2/6,6/8,3 | 1,7/2,2/2,8 | 2,6/3,8/4,5 | 1,5/2,8/3,6 |
|  | телаз | 12,2/10,1/9,5 | 1,8/2,4/3,3 | 4,0/5,5/5,8 | 2,6/3,8/5,3 |
|  | бензотриазол | 3,3/3,4/2,0 | 1,1/1,3/1,6 | 2,9/2,9/2,5 | 1,1/1,4/1,5 |
|  | ИНКОРГАЗ-01 ОН | 2,7/2,7/3,1 | 7,8/8,2/9,1 | 8,5/13,4/15,2 | 7,7/12,9/14,1 |
|  | ИНКОРГАЗ-11 ОН | 2,3/2,5/3,1 | 5,9/6,3/9,5 | 7,2/10,6/10,9 | 5,8/11,4/12,8 |
| M1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,18/0,13/0,1 | 0,63/0,3/0,16 | 0,2/0,15/0,11 | 0,59/0,2/0,15 |
| Н | кастазол | 3,3/3,9/5,1 | 2,1/2,7/3,6 | 2,6/3,1/3,6 | 2,1/2,4/2,9 |
|  | телаз | 3,8/4,1/5,9 | 3,1/4,0/4,8 | 2,9/4,2/4,6 | 3,4/3,7/4,2 |
|  | бензотриазол | 1,4/1,6/2,2 | 1,1/1,3/1,3 | 1,8/1,9/2,8 | 1,2/1,4/1,7 |
|  | ИНКОРГАЗ-01 ОН | 3,6/3,8/4,1 | 6,2/7,4/7,7 | 6,1/6,6/6,4 | 7,1/6,6/6,2 |
|  | ИНКОРГАЗ-11 ОН | 4,1/4,6/5,3 | 5,8/7,5/8,1 | 5,8/5,9/6,4 | 6,4/6,6/7,2 |
|  | НАЛКО 7399 | 4,9/5,6/6,4 | 3,1/2,5/2,2 | 1,8/2,2/2,4 | 2,6/2,6/2,9 |

Наличие диоксида углерода и сероводорода в указанных средах способствует усилению наводороживания. Такое явление можно объяснить ростом общей скорости коррозии и количества адсорбированного водорода, что, в свою очередь, приводит к увеличению степени заполнения поверхности водородом и, следовательно, его интенсивному проникновению в глубь металла. Указанные добавки, замедляя рекомбинацию адсорбированного водорода, становятся стимуляторами наводороживания. Кастазол и телаз наиболее эффективно замедляют  диффузию водорода в отсутствие добавок как в NACE, так и в М1, причем для первого эффект во времени растет, а для второго – несколько уменьшается в среде NACE. В М1 их эффективность заметно ниже, но наблюдается рост gН с течением времени. Увеличение времени экспозиции приводит к снижению скорости проникновения водорода в сталь, что особенно выражено в электролитах с добавками H2S и H2S + CO2. Торможение диффузии водорода исследуемыми ингибиторами усиливается во времени (табл. 3). При введении сероводорода и углекислого газа совместно и раздельно gН становится значительно ниже, но во времени немного увеличивается. ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН, наоборот, более эффективно снижают поток диффузии в присутствии добавок H2S и СО2. В их отсутствие gН заметно ниже, но несколько растет во времени. Бензотриазол менее эффективен по сравнению с рассмотренными ингибиторами как в средах без добавок стимуляторов, так и с ними, особенно следует отметить низкое значение gН в средах, содержащих сероводород (табл. 3).

Рост величины γН во времени свидетельствует, очевидно, о постепенном увеличении адсорбции ингибиторов во времени и блокировке ими центров адсорбции атомарного водорода, образующегося в катодном процессе электрохимической коррозии стали. Это согласуется также с увеличением защитной эффективности ингибиторов во времени, по данным гравиметрических коррозионных испытаний.

Катодная поляризация рабочей стороны мембраны в фоновых растворах с добавками сероводорода и углекислого газа как совместно, так и раздельно и в NACE, и в М1 приводит к закономерному росту iн с повышением ΔЕi.

Введение ингибиторов в среды без и с добавкой углекислого газа несколько уменьшает скорость проникновения водорода во всей области катодных потенциалов. При наличии в рабочих растворах сероводорода iн значительно снижается, особенно это характерно для ингибиторов класса «АМДОР» (рис. 3). Аналогичная картина наблюдается и в присутствии H2S + СО2, но уменьшение скорости диффузии водорода здесь выражено еще более ярко, особенно в области высоких катодных потенциалов.

Изучение влияния катодной поляризации на долю ρ абсорбированного атомарного водорода, диффундирующего в металл, от общего генерируемого его колличества, показало, что как в фоновых растворах на основе NACE и М-1, так и в ингибированных средах величина ρ снижается с ростом катодной поляризации. Сопоставление величин ρ в ингибированных и фоновых растворах показывает, что в NACE и М1, насыщенных СО2, в присутствии ингибиторов ρ аналогично. В средах с H2S и H2S + CO2 практически все ингибиторы снижают долю абсорбированного водорода, диффундирующего в металл в условиях катодной поляризации, по сравнению с фоновыми растворами (исключение составляет бензотриазол в сероводородной среде, где значения ρ близки к таковым в его отсутствие).

Уменьшение ρ с увеличением катодной поляризации, в первом приближении, видимо, обусловлено тем, что рост ΔЕк повышает скорость реакции разряда с образованием Надс, в то время как кинетика процесса абсорбции Надс и его диффузии в металле непосредственно не зависит от катодной поляризации.

|  | Рис. 3. Влияние катодной поляризации на ток диффузии водорода в средах NACE в присутствии 400 мг/л сероводорода без (1) и в присутствии ингибиторов (200 мг/л): кастазола (2), телаза (3), бензотриазола (4), ИНКОРГАЗ-01 ОН (5), ИНКОРГАЗ-11 ОН (6). |
| --- | --- |

Кислая среда характеризуется несколько более высокими значениями тока диффузии iH, чем имитаты NACE и М1. В отсутствие добавок они минимальны и с течением времени уменьшаются, введение СО2 несколько стимулирует диффузию водорода в металл, однако к 8 часам показатели  совместно и без СО2 становятся равны. В присутствии сероводорода величины тока диффузии значительно возрастают, но также наблюдается стремительное падение их во времени. Введение ингибиторов снижает величины тока диффузии, причем наиболее эффективными являются ингибиторы ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН во всех средах. Кастазол, телаз и бензотриазол эффективно тормозят водородную диффузию лишь в отсутствие добавок стимуляторов, а при их введении эффективность ингибиторов падет в 3-4, а для бензотриазола в 7-8 раз в сероводородсодержащих средах.

Для сопоставления эффекта торможения диффузии водорода через мембрану с влиянием ингибиторов на сохранение пластичности образцов использовался коэффициент β = nинг/nо, где nинг и nо – число перегибов образцов до разрушения в ингибированном и фоновом растворах соответственно.

Величины коэффициента β, приведенные в таблице 4, свидетельствуют, что ингибиторы способствуют улучшению пластичных свойств стали по сравнению с неингибированными растворами. В сероводородсодержащих средах наибольшую

эффективность в этом отношении проявляют ИНКОРГАЗ 01-ОН и ИНКОРГАЗ 11-ОН. В М1 с добавками по сравнению с NACE действие ингибиторов заметно ухудшается, лишь влияние телаза во всех растворах остается на прежнем уровне.

Приведенные данные свидетельствуют о существовании корреляции между торможением проникновения водорода в металл и сохранением его пластических свойств в присутствии ингибитора.

Таблица 4.

Влияние ингибиторов на коэффициент повышения пластичности пружинной стали 65Г () по сравнению с неингибированными растворами, по данным суточных испытаний в среде NACE (числитель) и М1 (знаменатель).

| ингибитор |  в присутствии добавок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2S, 400 мг/л | СО2, 1,7 г/л | СО2 + H2S |
| телаз | 11/1,4 | 1,6/1,5 | 12/1,3 |
| ИНКОРГАЗ 01-ОН | 25/1,4 | - | 26/1,7 |
| ИНКОРГАЗ 11-ОН | 23/1,5 | - | 33/1,6 |

Испытания на разрыв показали увеличение предела прочности стали Ст 3 после выдержки в ингибированных растворах по сравнению с фоновыми. Однако, полученные эффекты существенно меньше, чем в случае механических испытаний на изгиб, что, видимо, связано как с характером возникающих напряжений, так и с химическим составом и физическими свойствами стали.

В главе 6 рассматривается исследование механизма ингибирования коррозии исследуемыми ингибиторами в NACE и М1 методом импедансной спектроскопии.

В качестве модели для описания импеданса стального электрода, корродирующего в пластовых водах в отсутствие и в присутствии стимуляторов и ингибиторов, использована эквивалентная схема (ЭС) (рис. 4). В этой схеме R1 и R2 – сопротивление переноса заряда в анодной и катодной реакциях восстановления О2 соответственно, ZD – импеданс диффузии деполяризатора, Сdl – емкость двойного электрического слоя.

Рис. 4. Вид эквивалентной схемы, используемой для описания импеданса стального электрода, корродирующего в исследуемых растворах.

Цепочка Ra – Ca связана с адсорбцией интермедиатов анодного процесса. Нераспределенные элементы Ra и Ca могут описать адсорбцию только одного интермедиата, т.е. использование такой цепочки является упрощением, поскольку промежуточных веществ различной природы может быть несколько. Использован обобщенный конечный импеданс диффузии,  где 0 < р < 1. К р ¹ 0,5 могут привести такие эффекты, как несохранение количества диффундирующих частиц в диффузионном слое, задержка некоторых частиц на относительно длительное время в определенных точках диффузионного слоя. Диффузия к фрактальной поверхности также дает р ¹ 0,5.

|  | Рис. 5. Вид диаграмм Найквиста в модельной пластовой воде NACE в присутствии 400 мг/л сероводорода (1), содержащей ряд ингибиторов: 2 – кастазол, 3 – телаз, 4 – бензотриазол, 5 – ИНКОРГАЗ-01 ОН, 6 – ИНКОРГАЗ-11 ОН. Точки соответствуют экспериментальным данным, сплошные линии – данным, рассчитанным на основе используемой эквивалентной схемы. |
| --- | --- |

Частотные спектры импеданса (диаграммы Найквиста) для стали Ст3 при потенциале коррозии в исследуемых средах представляют собой искаженные растянутые полуокружности, являющиеся результатом перекрывания двух и более полуокружностей. Введение добавок сероводорода и/или углекислого газа в имитаты вызывает некоторое увеличение диаметров полуокружностей, что, очевидно, обусловлено торможением катодной и/или анодной реакции (рис. 5).

В присутствии ингибиторов полуокружности на диаграммах Найквиста расширяются (рис. 5), что может быть связано с увеличением поляризационного сопротивления, определяется уменьшением скорости коррозии и согласуется с данными поляризационных кривых.

Величины Cdl в неингибированных растворах пластовых вод NACE и М1 довольно близки, но в ингибированных растворах снижаются примерно на порядок в присутствии телаза и ИНКОРГАЗ-01 ОН в среде NACE и кастазола, бензотриазола, ИНКОРГАЗ-01 ОН в среде М1. В присутствии других ингибиторов снижение емкости ДЭС наблюдается в 3-4 раза.

При совместном присутствии сероводорода и углекислого газа введение ингибиторов в ряде случаев способствует росту параметров как R2, так и R1, что говорит о торможении обоих электродных процессов.

Таблица 5

Значения Z, полученные из импедансных данных, при Синг = 200 мг/л (без добавок/400 мг/л H2S/1,7 г/л СО2/400 мг/л H2S + 1,7 г/л СО2).

| ингибитор | Z% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NACE |  | M1 |  |
|  | Данные по импедансу | Данные по гравиметрии | Данные по импедансу | Данные по гравиметрии |
| кастазол | 67/52/55/51 | 64/57/78/54 | 67/63/74/57 | 64/59/54/55 |
| телаз | 69/75/63/78 | 64/77/80/79 | 81/66/61/78 | 75/65/48/63 |
| бензотриазол | 48/44/44/51 | 41/51/47/54 | 69/53/52/54 | 73/62/42/53 |
| ИНКОРГАЗ-01 ОН | 56/86/65/82 | 67/87/87/81 | 79/78/76/80 | 84/78/73/79 |
| ИНКОРГАЗ-11 ОН | 58/80/62/82 | 67/81/59/84 | 75/80/60/88 | 78/82/67/91 |
| НАЛКО 7399 | -/-/-/- | -/-/-/- | 69/69/65/64 | 82/67/48/63 |

Снижение емкости двойного слоя при наличии в растворах ингибиторов свидетельствует об их адсорбции на поверхности металла.

Защитное действие ингибитора можно рассчитать из импедансных данных по соотношению:

которое дает результаты защитного эффекта ингибитора, близкие к полученным по данным гравиметрических испытаний, если процесс коррозии замедляется вследствие преимущественно торможения анодной реакции.

Результаты этого расчета для ряда ингибиторов (табл. 5) удовлетворительно согласуются с данными гравиметрических измерений. Заметное различие наблюдается, когда ингибитор замедляет оба электродных процесса или преимущественно катодный.

ВЫВОДЫ:

1. Посредством использования гравиметрических, потенциостатических, импедансных измерений, определения мгновенной скорости коррозии и диффузионной электрохимической методики, а также оценки эффекта последействия ингибиторов систематически изучен процесс коррозии и диффузии водорода в сталь в 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaCl и  модельных пластовых водах NACE и М1 в присутствии CO2 и/или H2S и ингибиторов. Рассмотрено влияние продолжительности эксперимента, концентрации H2S, давления CO2, pH, влияния углеводородной фазы, гидродинамических условий.

2. Эффективность ингибиторов кастазола, телаза, бензотриазола в средах М1 и NACE, содержащих добавки СО2 и H2S, возрастает с увеличением продолжительности эксперимента. При 240-720 часовой экспозиции и концентрации ингибиторов 200 мг/л сталь характеризуется как «стойкая» и соответствует 4-5 баллу коррозионной стойкости при скорости коррозии 0,01-0,05 мм/год. ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН более эффективны в этих средах (Z ≥ 90%), такова же эффективность НАЛКО 7399 в М1. В кислых средах эффективность ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН остается на том же уровне, а кастазола и телаза снижается (6 балл коррозионной стойкости стали), для бензотриазола еще ниже (6-7 балл).

3. Изученные ингибиторы обладают эффектом «последействия», наличие которого свидетельствует о частичной необратимости их адсорбции на стали и позволяет использовать более выгодную технологию их применения на практике. При суточной выдержке в ингибированных растворах (Синг=200 мг/л) и последующем переносе в ту же среду без ингибиторов скорость коррозии углеродистой стали даже через 3 суток остается ниже в 3-4 раза в кислой среде и в 4-6 раз в имитатах пластовых вод с добавками СО2 и H2S, чем без предварительной обработки, для ингибиторов ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН. Для ингибиторов кастазола, телаза в среде NACE в 2-4, в М1 в 4-5, в кислой среде в 3-4 раза ниже. Соответствующие показатели для бензотриазола близки к перечисленным для кастазола и телаза в NACE и  М1, но в кислой среде заметно ниже (1,2-2,7 раз).

4. Изученные ингибиторы являются преимущественно ингибиторами анодного действия в модельных пластовых водах NACE и М1. В присутствии в этих средах H2S и CO2, замедляются обе парциальные электродные реакции (исключая бензотриазол). Ингибитор телаз в среде М1 в присутствии СО2 + H2S замедляет обе электродные реакции, кастазол, бензотриазол, ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН – только анодную. Аналогичное действие ингибитры оказывают и в среде NACE со стимулирующими добавками. В кислой среде (0,1 Н НС1 + 5 г/л NaCl) все ингибиторы, за исключением бензотриазола, замедляют оба электродных процесса.

5. Ингибиторы в концентрации 200 мг/л существенно подавляют диффузию водорода через стальную мембрану в присутствии CO2 и H2S в 0,1 Н НС1 + 5 г/л NaCl и в модельных пластовых водах NACE и М1. Увеличение времени экспозиции приводит к росту коэффициента торможения твердофазной диффузии водорода. В условиях катодной поляризации стальной мембраны торможение диффузии водорода сохраняется.

6. По данным импедансной спектроскопии, частотные спектры импеданса (диаграммы Найквиста) для стали Ст3 при потенциале коррозии в исследуемых средах расширяются, что может быть связано с увеличением поляризационного сопротивления, определяемого  уменьшением скорости коррозии. Введение ингибиторов снижает емкость двойного слоя в 3-6 раз в среде NACE без добавок и в присутствии H2S, в присутствии СО2 – на порядок. В среде М1 в присутствии H2S – в 10-20 раз, в присутствии СО2 – в 2-5 раз. Это свидетельствует об адсорбции ингибиторов на поверхности металла.

7. Ингибиторы кастазол, телаз, ИНКОРГАЗ-01 ОН, ИНКОРГАЗ-11 ОН проявляют достаточно высокую защитную эффективность при малых концентрациях (200 мг/л) как универсальные замедлители, подавляющие общую, сероводородную, углекислотную коррозию и проникновение водорода в углеродистую сталь в кислых и нейтральных средах. Бензотриазол эффективен лишь в отсутствие сероводорода, НАЛКО 7399 – в нейтральных средах. Кастазол, телаз, ИНКОРГАЗ-01 ОН и ИНКОРГАЗ-11 ОН сохраняют высокий уровень защитного действия как в однофазных, так и в двухфазных (электролит/Д/Т) системах в гидродинамических

условиях, а также во времени, эффективно замедляют анодную реакцию в процессе электрохимической коррозии, обладают эффектом последействия. Это позволяет рекомендовать их для использования в нефтегазодобывающей промышленности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

1. Фоменков О.А., Цыганкова Л.Е., Есина М.Н.  Защитные свойства ряда ингибиторов чероводородной и углекислотной коррозии. // Химия м химическая технология. 2009. Т.52. №1. С. 66-69.

2. Цыганкова Л.Е., Абубакер Сакаф Омер, Комарова (Киселева) О.В., Фоменков О.А. Защитные свойства ряда ингибиторов сероводородной и углекислотной коррозии. // Вестник ТГТУ. 2008. Т.14, №2. С. 353-363.

3. Фоменков О.А., Комарова (Киселева) О.В. Влияние ингибиторов на скорость стали в имитате пластовой воды.// Вестник ТГУ. Серия: Естественные и технические науки. 2009. Т. 14. Вып. 1. С. 102-105.

4. Фоменков О.А., Цыганкова Л.Е. Телаз – ингибитор сероводородной и углекислотной коррозии стали в кислых хлоридных средах. // Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии. I международная научная конференция: Тезисы докладов. Плес. 2008. С. 136.

5. Фоменков О.А., Шитикова Е.А., Цыганкова Л.Е.Амино- и амидосодержащие ингибиторы коррозии стали Ст3 в углекислотных и сероводородных средах. // Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах «ФАГРАН-2008». IV Всероссийская конференция: Материалы доклада. Воронеж. 2008. С. 158-161.

6. Цыганкова Л.Е., Федоров В.А., Плужникова Т.Н., Есина М.Н., Копылова Е.Ю., Фоменков О.А., Ингибирование коррозии стали и диффузии водорода в металл в сероводородно-углекислотных средах. // Практика противокоррозионной защиты. 2009. №3 (53). С. 66-71.

7. Фоменков О.А. Кастазол как ингибитор углекислотной и сероводородной коррозии стали Ст3 в имитате пластовой воды. // Державинские чтения. Сборник трудов института естествознания. Тамбов. 2007. С. 138-140.

8. Цыганкова Л.Е., Фоменков О.А., Комарова (Киселева) О.В. Защита углеродистой стали рядом ингибиторов в имитате пластовой воды, насыщенной H2S и CO2. // Конденсированные среды и межфазные границы.2008. т.10, №4. С. 287-293.

9. Цыганкова Л.Е., Фоменков О.А., Шитикова Е.А. Амино- и амидосодержащин ингибиторы коррозии стали Ст3 в углекислотных и сероводородных средах.// Сборник научных трудов института естествознания. Тамбов. 2008. С. 123-127.

10. Цыганкова Л.Е., Фоменков О.А., Комарова О.А. Ингибирование сероводородной и углекислотной коррозии углеродистой стали. // Сборник научных трудов института естествознания. Тамбов. 2008. С. 245-253

* Выражаем благодарность д.т.н. В.Ф.Синько за предоставление ингибитора НАЛКО 7399