УДК 620.193

На правах рукописи

ПРОТАСОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ

Влияние ряда добавок на кинетику реакции выделения водорода и его диффузию через стальную мембрану в кислых хлоридных средах

Специальность 05.17.03. – технология электрохимических

процессов и защита от коррозии

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Тамбов 2009

Работа выполнена на кафедре аналитической и неорганической химии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор

Цыганкова Людмила Евгеньевна

Официальные оппоненты: доктор химических наук, профессор

Введенский Александр Викторович

кандидат химических наук

Копылова Елена Юрьевна

Ведущая организация: ФГУП «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова»

Защита состоится                       2009 г. в                  часов на заседании диссертационного совета Д 212.260.06 в Тамбовском государственном техническом университете по адресу: 392000 Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1а, ауд. 160/Л.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тамбовского государственного технического университета.

Автореферат разослан                                   2009 г

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат химических наук		            И. В. Зарапина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы: Реакции выделения водорода (РВВ) посвящено огромное количество работ, но, тем не менее, она и сегодня вызывает серьезный теоретический и практический интерес. Одни факторы связаны с проблемами водородной энергетики (накопление водорода в металле), другие – с процессами коррозии металлов (наводороживание). Таким образом, в прикладном плане в одних условиях РВВ целесообразно стимулировать, в других – подавлять.

Процессы наводороживания, протекающие в металле в условиях его эксплуатации в природных, промышленных жидких и газовых средах, при различных видах технологических операций в химической, нефтеперерабатывающей промышленности, при добыче нефти и газа, при подготовительных операциях в гальванотехнике, приводят к сильному ухудшению его физических и химических свойств. Возникающая при этом опасность абсорбции водорода в атомарной форме приповерхностными слоями металла, в частности, стали, трудно заменимой по технологическим и экономическим соображениям, ведет к диффузии водорода в его глубинные слои, способствуя тем самым макроскопическим изменениям объема. Это негативно сказывается на прочностных характеристиках металла, ведет к появлению механических напряжений и трещин, водородной хрупкости и преждевременному разрушению металлоконструкций.

Существуют работы, посвященные РВВ в различных условиях на различных материалах. Но, зачастую, мнения авторов о лимитирующей стадии РВВ, выявив которую возможно будет управлять этим процессом, расходятся. Многочисленные данные по изучению кинетики реакции выделения водорода и механизма наводороживания металлической фазы получены в водных растворах на железе армко. Данные по различным видам сталей весьма скудны.

Несмотря на то, что все больше исследований посвящается данной проблеме, многие факты остаются без научной интерпретации. А без этого невозможна борьба с самим наводороживанием. Необходимо создать единую теорию наводороживания металлов, основой которой должна стать теория РВВ при различных условиях на различных материалах.

Цель работы: определение констант скоростей основных стадий реакции выделения водорода и его диффузии через стальную мембрану в кислых хлоридных средах с различным значением рН посредством известных методов IPZ и IPZA анализов, исследование влияния на них стимулятора наводороживания (KCNS) и ингибитора коррозии стали (катамина АВ), расчет указанных величин с учетом экспериментально определенной методом импедансной спектроскопии степени заполнения поверхности Hадс, оценка констант скоростей абсорбции и десорбции водородных атомов на поверхности углеродистой стали Ст3.

Задачи:

1. Изучение кинетики реакции выделения водорода (РВВ) и его диффузии в сталь Ст3 в кислых хлоридных растворах с постоянной ионной силой, влияния природы среды.

2. Применение IPZ анализа для расчета констант скоростей основных стадий указанных процессов и величин θH.

3. Исследование влияния на РВВ, твердофазную диффузию водорода и коррозию стали стимулятора наводороживания (KCNS) и ингибитора коррозии стали катамина АВ как функции их концентрации и рН. Расчет констант скоростей основных стадий этих процессов на основе IPZ-анализа и IPZA – в ингибированных растворах.

4. Определение методом импедансной спектроскопии степени заполнения поверхности стали ингибитором коррозии, а также активатором наводороживания и использование этих данных для расчета истинных кинетических параметров РВВ и твердофазной диффузии водорода.

5. Определение констант скоростей абсорбции и десорбции водородных атомов на поверхности углеродистой стали Ст.3.

Научная новизна: рассчитаны величины констант скоростей абсорбции и десорбции атомов водорода на поверхности углеродистой стали Ст3 в солянокислом растворе с рН=0,14. Определены кажущиеся константы скоростей основных стадий РВВ и твердофазной диффузии водорода в углеродистую сталь в отсутствие принудительной деаэрации в кислых хлоридных растворах с постоянной ионной силой методом IPZ анализа, как функции рН среды,  добавок тиоцианата калия и катамина АВ различной концентрации. Впервые получены величины степени заполнения водородом поверхности углеродистой стали θн и подповерхностной концентрации водорода в присутствии этих веществ как функции потенциала и рН среды. Рассчитаны истинные величины констант скоростей основных стадий РВВ и твердофазной диффузии, а также величины θн в ингибированных растворах с учетом экспериментально определенной методом импедансной спектроскопии степени заполнения поверхности стали ингибитором катамином АВ.

Прикладное значение: полученные результаты и зависимости могут быть использованы сотрудниками лабораторий коррозии при разработке способов снижения наводороживания стали в водных солянокислых средах, а также  при подготовке и чтении лекций по электрохимии, коррозии и защите металлов. С помощью метода импедансной спектроскопии показана возможность определения степени заполнения поверхности металла ингибитором и учета последней для расчета истинных констант скоростей РВВ и твердофазной диффузии.

Автор защищает:

- Экспериментально полученные и обобщенные критериальные величины и предложенный механизм катодного восстановления ионов водорода в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl и 0,9N HCl + 0,1N KCl в отсутствие и в присутствии активатора наводороживания –  тиоцианата калия (1 – 50 мМ) и ингибитора коррозии – катамина АВ (1 – 50 мг/л);

- Результаты исследований величины потока твердофазной диффузии водорода в углеродистую сталь Ст3 в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl и 0,9N HCl + 0,1N KCl при потенциале коррозии и катодной поляризации входной стороны мембраны в отсутствие и в присутствии KCNS и катамина АВ;

- Рассчитанные с помощью методов IPZ и IPZA анализов значения констант скоростей стадий РВВ в солянокислых растворах с постоянной ионной силой и различным значением рН без и с добавками ингибитора коррозии и активатора наводороживания;

- Полученные данные по степени заполнения поверхности металла ингибитором коррозии и рассчитанные на их основе истинные значения констант РВВ и твердофазной диффузии;

- Рассчитанные константы скоростей абсорбции и десорбции водородных атомов в растворе 0,9N HCl + 0,1N KCl без и в присутствии катамина АВ и роданида калия.

Апробация работы:  основные положения, результаты и выводы, содержащиеся в диссертации, докладывались на региональных научно-практических конференциях: на Всероссийских конференциях «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии на межфазных границах ФАГРАН –  2006, 2008» (Воронеж,  2006, 2008 г), на международной конференции EUROCORR 2009, на научных конференциях аспирантов и преподавателей Тамбовского госуниверситета «Державинские чтения» (2006 - 2009 гг).

Публикации: содержание диссертации отражено в 9 печатных работах, в том числе, 4 статьях в журналах, рекомендованных ВАК для публикации материалов диссертаций [2, 6, 7, 9], и материалах и тезисах докладов.

Объем работы: диссертация содержит 131 страницу машинописного текста, в том числе 39 рисунков и 21 таблицу, состоит из введения, 
4 глав и обобщающих выводов. Список цитируемой литературы включает 166 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В главе 1 представлен анализ и обобщены литературные данные по кинетике и механизму реакции катодного выделения водорода на железе в кислых средах. Рассмотрены современные представления о влиянии состава электролита на природу замедленной стадии РВВ. Проведен обзор существующих взглядов на кинетику твердофазной диффузии водорода в металл и показана взаимосвязь наводороживания Fe и сталей с механизмом катодного выделения водорода. Рассмотрено влияние наводороживания на анодное растворение металлов. Приведены данные по исследованию влияния на РВВ активаторов и стимуляторов наводороживания. Рассмотрен метод импедансной спектроскопии, широко используемый для изучения коррозионных и электрохимических процессов.

В главе 2 изложено описание методик и объектов исследования. Использованы растворы состава: 0,1 N HCI + 0,9 N KCI и 0,1 N HCI + 0,9 N KCI. В качестве ингибитора использовали катамин АВ, основу которого составляет 3-метилалкиламмоний хлорид. Его вводили в количестве 1 – 50 мг/л. Стимулятор наводороживания вводили в виде соли KCNS (1, 5, 20 и 50 мМ). Рассмотрено влияние добавок углеродных нанотрубок (0,05 г/л).

Диффузию водорода через вертикальную мембрану из стали Ст3 (состав: %: Fe 98,36, C 0,2, Mn 0,5, Si 0,15, P 0,04, S 0,05, Cr 0,3, Ni 0,2, Cu 0,2) площадью 3,63 см2 и толщиной 300 мкм в состоянии поставки изучали по методике Н.В. Кардаш и В.В. Батракова в двухкамерной ячейки типа Деванатхана, выполненной из стекла Пирекс в отсутствие принудительной деаэрации. Измерения проводили при потенциале коррозии и катодной поляризации рабочей стороны мембраны.

Потенциодинамические поляризационные измерения проводили на неподвижном электроде, площадью 0,5 см2, из стали Ст3 с использованием потенциостата SI1287 фирмы Solartron (Великобритания). Использована трехэлектродная электрохимическая ячейка из стекла “Пирекс” с разделенным катодным и анодным пространствами. Измерения выполнены при скорости развертки 0,66 мВ/с. Для обработки результатов использовалась программа CorrView 3.0а.

Потенциостатические поляризационные измерения проводили на неподвижном электроде из стали Ст3 с использованием потенциостата П5827М в аналогичной ячейке, в двух сериях опытов. В первой в качестве электрода сравнения использовали водный насыщенный хлоридсеребряный электрод. Во второй серии измерения проведены относительно равновесного водородного электрода в том же растворе, что позволило оценить величину перенапряжения водорода на железе и получить кинетические параметры процесса при постоянном перенапряжении.

Водородный электрод представлял собой платинированную платину, покрытую свежеосажденной платиновой чернью, помещенную в специальную ячейку с раствором, через которую непрерывно пропускали очищенный и высушенный электролитически полученный водород. Водородная атмосфера также создавалась в ячейке с рабочим электродом.

Скорость коррозии стали в рабочих растворах определяли путем экстраполяции линейных участков поляризационных кривых на потенциал коррозии.

Спектры импеданса изучались при потенциале коррозии и в условиях катодной поляризации в диапазоне частот 10 кГц – 0,05 Гц с амплитудой переменного напряжения 10 мВ. Использован электрохимический измерительный комплекс фирмы Solartron (Великобритания), состоящий из анализатора импеданса SI 1255 и потенциостата SI 1287. Рабочий и вспомогательный платиновый электроды располагали в трехэлектродной ячейке. Электрод сравнения – хлоридсеребряный.

Предварительно зачищенный и обезжиренный ацетоном электрод выдерживали в растворе 1000 секунд для установления стационарного потенциала. Увеличение концентрации ингибитора или стимулятора производилось путем введения в ячейку порций его более концентрированного раствора, что исключало изменение поверхности электрода после обработки наждачной бумагой.

Полученные годографы обрабатывались с помощью программы ZView 3.0a, которая позволяет работать с эквивалентными схемами, содержащими до 20 различных элементов с помощью поиска коэффициентов сложной функции симплекс-методом. Значения элементов эквивалентной схемы, полученные в нескольких опытах, усреднялись.

Расчет констант скоростей РВВ и его диффузии в металл произведен с помощью метода IPZ анализа,. Интегральная схема процесса разряда ионов водорода с последующим параллельным удалением адсорбированных атомов водорода с поверхности металла путем рекомбинации и абсорбции имеет вид:

H+  + e + Me k1MeHads         (2.1)

Hads + Hads k2H2                    (2.2)

Hads kabskdes Habs                        (2.3)

Стадии 2.2 – 2.3 протекают параллельно. Метод IPZ основывается на следующих допущениях:

1. РВВ протекает по механизму Фольмера – Тафеля с соизмеримыми скоростями стадий (2.1) и (2.2) или с замедленной реакцией (2.1).

2. Стадия (3.3) находится в локальном равновесии.

3. Поток твердофазной диффузии водорода iH определяется стационарным массопереносом подповерхностного водорода Habs с концентрацией С0:

iH = FDC0L                                  (2.4)

где D, L и F – соответственно объемный коэффициент диффузии атомарного водорода в металле, толщина мембраны и число Фарадея.

4. ic = iH + ir , где ic – скорость (плотность тока) РВВ, ir – скорость реакции рекомбинации.

Скорости стадий (2.1), (2.2) и (2.3) определяются из зависимостей:

ic = F k1 сH+ (1 – θH) exp (−αFЕRT)=Fk1/ (1 – θH) exp (−αFЕRT)=

= i0/ (1 – θH) exp (−αFЕRT)                             (2.5)

ir = F k2 θH2                                                                    (2.6)

iH = F kabs θH – F kdes C0,                                                 (2.7)

где α – коэффициент переноса РВВ, рассчитываемый из измеренного Тафелевского коэффициента наклона.

Сочетание (2.4) и (2.7) дает:

θH = kdes+DLkabs C0                                                            (2.8) и

iH = F kabs1+kdesLD θH = k F θH                                                               (2.9)

где k – кинетико-диффузионная константа

k = kabs1+kdesLD                                                               (2.10)

Уравнение (2.5) может быть переписано в виде

ic exp (αFЕRT) = i0 (1 – θH),                                   (2.11)

где i0 = F k1/ = i0(1−θHe)   (2.12), i0 – плотность тока обмена РВВ, θHe – степень заполнения поверхности водородом при равновесных условиях. Практически i0= i0.

Сочетание (2.9) с (2.11) дает

ic exp (αFЕRT) = i0 – i0Fk iH                                             (2.13)

Из последнего уравнения следует линейная зависимость icexp(αFЕRT) от iH. Из наклона прямой и величины отрезка, отсекаемого на оси ординат, можно рассчитать i0, k1/ = i0/F и k.

Сочетание (2.6) и (2.9) дает:

iH = kFk2ir                                (2.14)

Согласно (2.14), из наклона прямолинейной зависимости iн = ƒ(ir)1/2, проходящей через начало координат, можно рассчитать константу k2.

Одним из условий применимости IPZ-анализа является соотношение:

dЕdlgic  dЕdlgiH  2dЕdlgic                  (2.15)

В главе 3 рассмотрено влияние ингибитора коррозии катамина АВ на РВВ и твердофазную диффузию водорода. На рис. 1 приведены потенциодинамические поляризационные кривые (ПК), откуда видно, что введение ингибитора коррозии как в раствор 0,1N HCl + 0,9N KCl (а), так и в раствор 0,9N HCl + 0,1N KCl (б) не изменяет наклон катодных участков ПК. Приведенные в таблице 1 критериальные величины указывают на механизм замедленного разряда ионов водорода на Ст.3 в исследуемых растворах как по результатам нестационарных поляризационных измерений, так и по данным двухчасовой поляризации стальной мембраны при катодном потенциале. Присутствие в растворе катамина АВ не изменяет характер лимитирующей стадии РВВ.

### Таблица 1. Критериальные величины РВВ на стали Ст3 в кислых хлоридных растворах.

| Условия | −dEdlgic,B | dEdlgCH+,B | dlgicdlgCH+E,Ci |
| --- | --- | --- | --- |
| Нестационарные потенциодинамические измерения, без деаэрации | 0,15 | 0,14 | 0,99 |
| Нестационарные потенциостатические измерения, Н2 атмосфера | 0,14 | 0,14 | 1,0 |
| Стационарные измерения, (выдержка при каждом потенциале 2 часа), без деаэрации | 0,13 | 0,15 | 1,1 |
| Нестационарные потенциодинамические измерения, без деаэрации, 1-50 мг/л катамин АВ | 0,15 | 0,14 | 1,0 |
| Нестационарные потенциостатические измерения, Н2 атмосфера, 1-50 мг/л катамин АВ | 0,14 | 0,15 | 0,99 |
| Стационарные измерения, (выдержка при каждом потенциале 2 часа), без деаэрации, 1-50 мг/л катамин АВ | 0,13 | 0,14 |  |

С увеличением концентрации ингибитора возрастает величина защитного эффекта Z по отношению к коррозии стали (таблица 2) и усиливается торможение РВВ (рис. 1).

Таблица 2. Токи коррозии стали Ст3, рассчитанные посредством экстраполяции тафелевских участков поляризационных кривых на потенциал коррозии в исследуемых средах (числитель), и защитный эффект (Z,%,) (знаменатель) ингибитора.

| Раствор | Добавка катамина АВ, мг/л | iкор А/см2, Z,% |
| --- | --- | --- |
| 0,1N HCl + 0,9N KCl | Отсутствует | 2·10–4 |
|  | 1 | 1,6·10–4/20 |
|  | 5 | 1·10–4/50 |
|  | 50 | 0,25·10–4/87,5 |
| 0,9N HCl + 0,1N KCl | Отсутствует | 5·10–4 |
|  | 1 | 3,2·10–4/36 |
|  | 5 | 2·10–4/60 |
|  | 50 | 1·10–4/80 |

Рис. 1. Потенциодинамические ПК на стали Ст3 в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl (а) и 0,9N HCl + 0,1N KCl (б) без и с добавками катамина АВ, мг/л: 1 – отсутствует; 2 – 1; 3 – 5;  4 – 50.

В условиях катодной поляризации зависимость тока диффузии водорода через стальную мембрану от её величины как в обоих фоновых, так и в ингибированных растворах, передается кривыми (рис. 2), на которых четко выделены 2 участка: восходящий участок, на котором iH увеличивается с ростом катодной поляризации, и плато, где ток диффузии водорода постоянен. Но в растворе с рН=1,1 наблюдается еще и ниспадающий участок, на котором ток диффузии водорода снижается с увеличением катодной поляризации. Отсутствие аналогичного участка в растворе с рН=0,14 объясняется проводимой более высокой катодной поляризацией в первом растворе (до  -0,6 В), в отличие от второго раствора (до -0,4 В). В более кислых средах величина  iH выше. Во всех ингибированных растворах наблюдается уменьшение iH, пропорциональное росту концентрации ингибитора.

Зависимость iн от величины катодной поляризации в координатах lgiн, Е, как следует из рис. 3, в растворах с различной концентрацией катамина АВ характеризуется кривыми, аналогичными таковой в фоновых растворах, где наблюдается плато по величине iн, поэтому линейный участок с dE/dlgiH>0 соответствует области небольшой поляризации. Наклоны линейных участков кривых lgiс – Е и lgiн – Е удовлетворяют условию (2.15), что является одним из критериев применимости IPZ-анализа.

Рис. 2. Зависимость тока диффузии водорода от величины катодной поляризации Е стальной мембраны в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl (а) и 0,9N HCl + 0,1N KCl (б) без и с добавками катамина АВ, мг/л: ● – отсутствует; ○ – 1; ▲ – 5; × – 50.

Рис. 3. Полулогарифмическая зависимость тока диффузии водорода (1-4) в сталь от потенциала и стационарные катодные поляризационные кривые (5-8) в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl (а) и 0,9N HCl + 0,1N KCl (б) без и с добавками катамина АВ, мг/л: ● – отсутствует; ○ – 1; ▲ – 5; × – 50.

С использованием метода IPZ анализа рассчитаны величины i0, k1 и k, приведенные в таблице 3. С учетом найденной величины k рассчитаны степени заполнения поверхности водородом θH, приведенные на рис. 4(в, г) как функции потенциала. Приняв решёточный коэффициент диффузии водорода D = 5·10–5 см2/с, рассчитана его приповерхностная концентрация С° на входной стороне мембраны, зависимость которой от Е показана на рис. 4(а, б). При введении ингибитора наблюдается снижение  С°, пропорциональное росту его концентрации. Обратная зависимость наблюдается для θH: в растворах с добавками ингибитора θH выше, чем в его отсутствие. Аналогичная зависимость θH от потенциала наблюдалась и в кислых сульфатных растворах. При введении катамина АВ θH увеличивается пропорционально концентрации и больше в тех растворах, где концентрация кислоты выше.

Из данных таблицы 3 следует, что уменьшение рН раствора способствует росту всех указанных величин. Константа скорости переноса заряда является потенциалозависимой. Значения kразр в исследуемых растворах при различных перенапряжениях приведены в таблице 4, откуда видно, что они соизмеримы с величинами константы скорости рекомбинации k2. Это указывает на механизм “разряд-рекомбинация, сдвоенный контроль скорости”. В отсутствие данных о степени заполнения поверхности металла ингибитором рассчитанные по методу IPZ анализа параметры, безусловно, являются кажущимися.

Таблица 3. Кинетические параметры РВВ и диффузии водорода в сталь в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl и 0,9N HCl + 0,1N KCl без и с добавками катамина АВ (1 – 50 мг/л).

| Раствор, (рН) | добавка катамина АВ, мг/л | k, Мольсм2с | k1/ Мольсм2с | k2 Мольсм2с | i0' А/см2 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1N HCl + 0,9N KCl (1,1) | 0 | 7,9*10-10 | 2,0*10-11 | 1,2*10-7 | 0,2*10-5 | 0,45 |
|  | 1 | 5,6*10-10 | 1,4*10-11 | 6,2*10-8 | 0,14*10-5 | 0,45 |
|  | 5 | 4,1*10-10 | 1,2*10-11 | 2,6*10-8 | 0,12*10-5 | 0,45 |
|  | 50 | 2,8*10-10 | 9,8*10-12 | 9,4*10-9 | 0,9*10-6 | 0,45 |
| 0,9N HCl + 0,1N KCl (0,14) | 0 | 1,1*10-9 | 4,8*10-11 | 5,2*10-8 | 0,5*10-5 | 0,45 |
|  | 1 | 6,2*10-10 | 3,1*10-11 | 2,0*10-8 | 0,3*10-5 | 0,45 |
|  | 5 | 4,2*10-10 | 2,5*10-11 | 7,4*10-9 | 0,2*10-5 | 0,45 |
|  | 50 | 3,1*10-10 | 1,2*10-11 | 2,9*10-9 | 0,1*10-5 | 0,45 |

Рис. 4. Зависимость степени заполнения поверхности стальной мембраны водородом θн и приповерхностной его концентрации С° от величины катодной поляризации в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl (а, в) и 0,9N HCl + 0,1N KCl (б, г) без и с добавками катамина АВ, мг/л: ● – отсутствует; ○ – 1; ▲ – 5; × – 50.

Таблица 4. Константы скоростей разряда kразр  в РВВ на стали Ст3 при различных рН в фоновых растворах и растворах с добавками ингибитора катамина АВ.

| Раствор (рН) | η, В | kразр, моль/(см2с) при Синг, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 5 | 50 |
| 0,1N HCl + 0,9N KCl (1,1) | 0,2351 | 1,28*10-9 | 8,6*10-10 | 7,7*10-10 | 5,7*10-10 |
|  | 0,2551 | 1,72*10-9 | 1,22*10-9 | 1,1*10-9 | 8,2*10-10 |
|  | 0,2751 | 2,6*10-9 | 2,11*10-9 | 1,8*10-9 | 9,98*10-10 |
|  | 0,2951 | 3,67*10-9 | 2,53*10-9 | 2,2*10-9 | 1,6*10-9 |
|  | 0,3351 | 7*10-9 | 5,2*10-9 | 4,4*10-9 | 3,35*10-9 |
| 0,9N HCl + 0,1N KCl (0,14) | 0,2417 | 4,1*10-9 | 2,2*10-9 | 1,5*10-9 | 8,6*10-10 |
|  | 0,2717 | 7,3*10-9 | 3,7*10-9 | 3,15*10-9 | 1,4*10-9 |
|  | 0,2917 | 9,8*10-9 | 5,18*10-9 | 4,2*10-9 | 2,4*10-9 |
|  | 0,3117 | 1,4*10-8 | 8,94*10-9 | 5,9*10-9 | 2,9*10-9 |
|  | 0,3317 | 2,3*10-8 | 1,04*10-8 | 8,4*10-9 | 4,5*10-9 |

Для того чтобы определить степень заполнения поверхности ингибитором, IPZ анализ (применительно к растворам, содержащим ингибитор) был модифицирован его авторами и назван IPZA анализом. Последний позволяет определить степень заполнения поверхности ингибитором θinh.

Уравнение (2.5) с учетом степени заполнения поверхности ингибитором  θinh записывается следующим образом:

| ic exp (αFЕRT) = i0' (1 – θinh – θH) | (3.1) |
| --- | --- |

Выражая θH из iH = k F θH и подставляя в (3.1), получим

| ic exp (αFЕRT) = i0 (1 – θinh) – i0Fk iH | (3.2) |
| --- | --- |

Из этого уравнения следует, что зависимость между ic exp (αFЕRT) и iH выражается прямой линией. По величине отсеченного отрезка можно найти θinh при известной величине i0. А i0 оценивается на основе тафелевских участков кривых η = ƒ(lgic), согласно уравнению Тафеля:

η=−2,3RTαFlgi0+2,3RTαFlgic                                  (3.3).

В таблице 5 приведены константы РВВ, рассчитанные с помощью метода IPZA анализа. Необходимо отметить, что величина i0, рассчитанная по (3.3), в одинаковых растворах примерно в 10 раз больше, чем определенная по методу IPZ. Это определило более высокие значения всех остальных параметров по сравнению с рассчитанными по методу IPZ. Степени заполнения поверхности ингибитором оказались близки к результатам импедансных измерений, особенно в растворе 0,9 N HCl + 0,1N KCl.

Таблица 5. Кинетические параметры РВВ и диффузии водорода в сталь в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl и 0,9N HCl + 0,1N KCl без и с добавками катамина АВ (1 – 50 мг/л), рассчитанные по методу IPZA анализа.

| Раствор (рН) | добавка катамина АВ, мг/л | k, Мольсм2с | k1/, Мольсм2с | k2, Мольсм2с | i0, А/см2 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1N HCl + 0,9N KCl (1,1) | 0 | 1,3*10-8 | 3,3*10-10 | 3,4*10-5 | 3,2*10-5 | 0,45 |
|  | 5 | 3,1*10-9 | 9,3*10-11 | 1,5*10-6 | 0,9*10-5 | 0,45 |
|  | 50 | 2,5*10-9 | 8,3*10-11 | 7,4*10-7 | 0,8*10-5 | 0,45 |
| 0,9N HCl + 0,1N KCl (0,14) | 0 | 1,2*10-8 | 5,2*10-10 | 6,2*10-6 | 5,0*10-5 | 0,45 |
|  | 5 | 2,8*10-9 | 1,7*10-10 | 3,3*10-7 | 1,6*10-5 | 0,45 |
|  | 50 | 2,7*10-9 | 1,5*10-10 | 2,2*10-7 | 1,5*10-5 | 0,45 |

Рассмотрен расчет кинетических параметров РВВ и твердофазной диффузии водорода с учетом степени заполнения поверхности металла ингибитором, определенной методом импедансной спектроскопии (ИС).

Частотные спектры импеданса (диаграммы Найквиста) были измерены для стали при Екор и катодной поляризации в исследуемых растворах. Диаграммы Найквиста представляют собой полуокружности в емкостной полуплоскости, искаженные в низкочастотной области (рис.5). Введение катамина АВ вызывает увеличение диаметра полуокружностей, тем большее, чем выше концентрация ингибитора, что, видимо, обусловлено затруднением протекания анодной и катодной реакций.

На основе диаграмм Найквиста рассчитаны величины степени заполнения поверхности ингибитором Θинг при различных его концентрациях, приведенные на рис. 6. Из графика следует, что Θинг в растворах с рН = 1,1 постепенно увеличивается с ростом концентрации ингибитора. В растворах же с рН=0,14 величина Θинг достигает большого значения уже при минимальной концентрации ингибитора. В обоих случаях наблюдается некоторое снижение ее величины с ростом катодной поляризации.

Рис. 5. Диаграмма Найквиста для стали Ст3 при потенциале коррозии в растворе 0,9N HCl + 0,1N KCl без (○) и с добавками катамина АВ,  мг/л:        □ – 1;      – 5; ∆ – 10; ◊ – 20;  ×– 50. Числа над верхней кривой соответствуют частотам в Гц.

Рис. 6. Зависимость Θ= f (с инг) в растворах 0,1 N HCl + 0,9 N KCl (а) 0,9N HCl+ 0,1N KCl (б) при Eкор и катодной поляризации, ΔЕк=Екор-Ек: 1 – Eкор; ΔЕк: 2 – 0,05 В, 3 – 0,1 В, 4 – 0,15 В, 5 – 0,2 В, 6 – 0,25 В, 7 – 0,3 В.

С учетом степени заполнения поверхности ингибитором θинг кинетическое уравнение (2.5) должно быть записано в виде:

ic = Fk1 [(1 –θинг)r - θH)] exp (−αFЕRT)=

= i0[(1 –θинг)r - θH)] exp (−αFЕRT),                                         (3.4)

где r – число адсорбционных мест, которые занимает на поверхности ион водорода. Тогда уравнение (2.13) перепишется в виде:

ic exp (αFЕRT) = i0(1 –θинг)r – i0Fk iH	                                         (3.5)

Следующая из этого уравнения линейная зависимость ic exp (αFЕRT) от iH позволяет рассчитать i0 по величине отсеченного на вертикальной оси отрезка, если известны величины θинг и r. В методе IPZ величина отсеченного отрезка равнялась i0 и, следовательно, полученное таким образом значение i0 следует считать кажущимся, так как на самом деле величина этого отрезка равна i0(1 –θинг)r.

Рассчитанные по i0каж величины констант РВВ и твердофазной диффузии тоже являются кажущимися. Для расчета истинных величин (табл. 6)  примем r = 0,3. Истинные величины констант связаны с кажущимися соотношениями:  i0ист = i0каж/(1 –θинг)r, k1'ист= k1'каж/(1 –θинг)r, k2ист=k2каж/(1 –θинг)2r, kист = kкаж /(1 –θинг)r,  θHист=θHкаж(1 –θинг)r.

Хотя истинные константы оказались несколько выше кажущихся, тем не менее, общий вывод остается прежним: уменьшение диффузии водорода в металл в присутствии ингибитора коррозии катамина АВ сочетается с одновременным снижением кинетико-диффузионной константы k и константы скорости рекомбинации k2.

Таблица 6. Сопоставление истинных и кажущихся констант стадий РВВ и твердофазной диффузии в исследуемых растворах.

| Раствор |  | α | Θинг | i0/,А/см2 | k1/,Мольсм2с | k2,Мольсм2с | k, Мольсм2с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1N НCl + 0,9N KCl | фон | 0,45 | – | 1,9·10–6 | 1,9·10–11 | 1,2·10–7 | 7,9·10–10 |
| Фон + 50 мг/л ингибитора | Каж. | 0,45 | 0 | 9,0·10–7 | 9,8·10–12 | 9,4·10–9 | 2,8·10–10 |
|  | Ист. |  | 0,92 | 1,9·10–6 | 2,1·10–11 | 4,3·10–8 | 6,0·10–10 |
| 0,9N НCl + 0,1N KCl | фон | 0,45 | – | 4,6·10–6 | 4,8·10–11 | 5,2·10–8 | 1,1·10–9 |
| Фон + 50 мг/л ингибитора | Каж. | 0,45 | 0 | 1,2·10–6 | 1,2·10–11 | 2,9·10–9 | 3,1·10–10 |
|  | Ист. |  | 0,97 | 3,4·10–6 | 3,6·10–11 | 2,3·10–8 | 8,9·10–10 |

Рис. 7. Степени заполнения поверхности стали водородом при катодных потенциалах в фоновых растворах (1) и в присутствии 50 мг/л ингибитора: 2 – θНкаж, 3 –  θНист. а – 0,1 N HCl + 0,9 N KCl; б –  0,9N HCl+ 0,1N KCl.

Разница между θНист и θНкаж показана на рис. 7, откуда видно, что в присутствии ингибитора истинная степень заполнения поверхности стали адсорбированным водородом θНистниже, чем в фоновом растворе во всем диапазоне исследованных потенциалов.

Введение добавки KCNS в рабочие растворы вызывает торможение катодного процесса и изменение наклона катодных ветвей ПК, однако, по-прежнему, РВВ в данных растворах протекает с лимитирующей стадией разряда ионов водорода.

Введение добавок роданида калия увеличивает iн и изменяет вид зависимости iH = ƒ(-Е) (рис. 8): iн систематически увеличивается с ростом катодной поляризации в обоих растворах при СKCNS > 1мМ. Причем при рН=1,1  iн повышается с ростом СKCNS от 5 до 20 и снижается при последующем увеличении до 50 мМ. При рН=0,14 подобная зависимость iн от СKCNS характеризуется совпадением данных при 20 и 50 мМ KCNS. Однако в растворах с добавками 1 мМ KCNS функция iH = ƒ(-Е) имеет максимум, смещенный при рН=0,14 к более отрицательным потенциалам, чем в растворе с рН=1,1.

Рис. 8. Зависимость тока диффузии водорода от величины катодной поляризации стальной мембраны в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl (а) и 0,9N HCl + 0,1N KCl (б) без и с добавками роданида калия, мМ: ● – отсутствует; ○ – 1; ▲ – 5; □ – 20; × – 50.

Кинетические параметры РВВ и твердофазной диффузии водорода, рассчитанные по методу IPZ анализа в присутствии KCNS, приведены в таблице 7. Присутствие роданида калия в концентрации 1 – 50 мМ в кислом хлоридном растворе с рН=1,1 и рН=0,14 в 2 – 3 раза в первом растворе и в 2 – 5 раз во втором увеличивает кинетико-диффузионную константу k (табл. 7). Величины k1/ и i0/ возрастают в 5 – 6 раз при введении роданида калия, видимо, в первом приближении, за счет уменьшения величины α. Константа скорости реакции рекомбинации k2 в 3 – 4 раза возрастает в растворах с рН=1,1. Рост k свидетельствует об увеличении диффузии водорода в стальную мембрану в присутствии роданида. Сопоставляя значения kразр (табл. 8) и k2, можно сделать вывод о протекании РВВ с лимитирующей стадией разряда.

Таблица 7. Кинетические параметры РВВ и диффузии водорода в сталь в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl и 0,9N HCl + 0,1N KCl без и с добавками роданида калия (1 – 50 мМ).

Таблица 8. Константы скоростей разряда kразр  в РВВ на стали Ст3 в кислых хлоридных растворах с добавкой 1-50 мМ роданида калия.

| Раствор (рН) | добавка роданида, ммоль/л | k Мольсм2с | k1/ Мольсм2с | k2 Мольсм2с | i0/ А/см2 | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1N HCl + 0,9N KCl (1,1) | 0 | 7,9·10–10 | 2,0·10–11 | 1,2·10–7 | 0,2·10–5 | 0,45 |
|  | 5 | 1,710-9 | 1,210-10 | 1,110-7 | 1,210-5 | 0,35 |
|  | 50 | 2,510-9 | 1,110-10 | 3,610-7 | 1,010-5 | 0,35 |
| 0,9N HCl + 0,1N KCl (0,14) | 0 | 1,110-9 | 4,810-11 | 5,210-8 | 0,510-5 | 0,45 |
|  | 5 | 2,910-9 | 3,210-10 | 3,710-7 | 0,310-4 | 0,3 |
|  | 50 | 4,410-9 | 2,510-10 | 4,610-7 | 0,210-4 | 0,3 |

| Раствор (рН) | η, В | kразр, моль/(см2с) при СKCNS, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 5 | 50 |  |
| 0,1N HCl + 0,9N KCl (1,1) | 0,27 | 1,610-9 | 9,810-9 | 5,710-10 |  |
|  | 0,34 | 5,110-9 | 6,310-9 | 8,210-10 |  |
|  | 0,37 | 8,410-9 | 1,310-8 | 9,9810-10 |  |
|  | 0,45 | 3,110-8 | 4,810-8 | 3,3510-9 |  |
| 0,9N HCl + 0,1N KCl (0,14) | 0,2417 | 4,110-9 | 1,510-9 | 8,610-10 |  |
|  | 0,2717 | 7,310-9 | 3,1510-9 | 1,410-9 |  |
|  | 0,2917 | 9,810-9 | 4,210-9 | 2,410-9 |  |
|  | 0,3317 | 2,310-8 | 8,410-9 | 4,510-9 |  |

Рассмотрено влияние добавок углеродных нанотрубок в раствор 0,1N HCl + 0,9N KCl на перенапряжение РВВ и твердофазную диффузию. В целом, ток диффузии водорода в сталь в их присутствии увеличивается, хотя сложным образом зависит от величины катодной поляризации. Перенапряжение водорода снижается, по данным потенциостатических измерений, однако при двухчасовой выдержке при каждом потенциале приближается к данным в фоновом растворе. Полученные результаты свидетельствуют, что введение в растворы электролитов нанодисперсных систем является одним из перспективных методов управления процессами РВВ и твердофазной диффузии водорода.

Для определения механизма действия ингибитора катамина АВ на реакцию выделения водорода (РВВ) рассмотрены зависимости Z=f( Θинг) и lg γ=f( Θинг) (Θинг по данным импедансной спектроскопии).

Как следует из рис. 9, 10 зависимости Z =f(Θинг) и lgγ = f(Θинг) линейны. Это свидетельствует как о блокировочном, так и энергетическом действии ингибитора. Но эти зависимости не проходят через начало координат, что, очевидно, свидетельствует о наличии также других эффектов торможения. Вероятнее всего, это эффект изменением энергии связи Ме – Н вследствие адсорбции ингибитора. Очевидно, этим обусловлено уменьшение константы скорости рекомбинации Н-атомов (k2) в ингибированном растворе.

Рис. 9. Зависимость защитного эффекта катамина АВ по отношению к РВВ от степени заполнения поверхности стали ингибитором в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl (а) и 0,9N HCl + 0,1N KCl (б).

Рис. 10. Полулогарифмическая зависимость коэффициента торможения РВВ от величины степени заполнения поверхности катамином АВ в растворах 0,1N HCl + 0,9N KCl (а) и 0,9N HCl + 0,1N KCl (б).

В главе 4 определены константы скоростей абсорбции и десорбции водородных атомов на стальной мембране. Для этого были получены зависимости тока диффузии водорода от потенциала на мембранах различной толщины L (300, 350, 500 и 760 мкм) в фоновом растворе с рН=0,14 и в присутствии в нем добавок 50 мг/л катамина АВ и 50 мМ роданида калия. Для расчета использовано выражение1/k=1/kabs+ kdes /kabs * L/D, которому в координатах 1/k=f(L) соответствует прямолинейная зависимость. В таблице 9 приведены полученные величины в сопоставлении с литературными данными.

Как следует из таблицы 9, введение катамина АВ и роданида калия в кислый хлоридный раствор изменяет обе константы kabs и kdes. В растворе с ингибитором kabs уменьшается в 2,4 раза, а kdes увеличивается в 1,5 раза. В растворе со стимулятором kabs увеличивается в 4,6 раза, kdes уменьшается в 1,2 раза. Можно констатировать, что изменение обеих констант в присутствии ингибитора способствует снижению диффузии водорода в металл. Наличие роданида калия в растворе увеличивает константу скорости абсорбции kabs, и снижает kdes, способствуя, таким образом, росту твердофазной диффузии водорода. Полученные данные легко объясняются на основе концепции существования на поверхности металла двух форм адсорбированного водорода – надповерхностного Hr и подповерхностного Hs, первая из которых ответственна за молизацию атомов Н, а вторая – за его твердофазную диффузию. В присутствии ингибитора наводороживания равновесие  Нr↔Нs смещается влево, вследствие чего уменьшается поток диффузии водорода вглубь металла. Это достигается как за счет уменьшения   kabs, так и за счет увеличения kdes. Логично допустить, что уменьшение kabs происходит вследствие того, что молекулы ингибитора блокируют на поверхности металла активные центры адсорбции водорода, с которых происходит его абсорбция в приповерхностный слой. Рост kdes, видимо, связан с переходом подповерхностного водорода на активные центры на поверхности с меньшей энергетикой, чем у центров, с которых происходит абсорбция.

Таблица 9. Значения констант скоростей абсорбции и десорбции в растворах 0,9 N HCl + 0,1 N KCl (фон), содержащих добавки катамина АВ и KCNS.

| Раствор | Фон, рН=0,14 | Фон + 50 мг/л катамин АВ, рН=0,14 | Фон + 50 мМ роданид калия, рН=0,14 | 0,1 N Н2SO4 + 0,9 N Na2SO4, рН=1,8 [2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мембрана | Сталь Ст3 | Сталь Ст3 | Сталь Ст3 | Железо |
| kabs, моль/(см2с) | 1,2*10-9 | 5*10-10 | 5,5*10-9 | 2*10-10 |
| kdes, см/с | 1,6*10-4 | 2,4*10-4 | 1,3*10-4 | 1,9*10-3 |

В присутствии стимулятора наводороживания равновесие Нr↔Нs  смещается вправо, результатом чего является рост потока диффузии водорода в металл. При этом наблюдается рост kabs, и снижение kdes. Видимо, CNS--ионы адсорбируются на наиболее активных центрах поверхности, число которых невелико, в связи с чем не наблюдается уменьшения емкости двойного электрического слоя, как было показано методом ИС. Ад-атомы водорода в такой ситуации вынуждены адсорбироваться на наименее активных центрах, где они менее прочно связаны с поверхностью и поэтому легче происходит их абсорбция вглубь металла. Отметим, что в исследуемых растворах изменение степени заполнения поверхности адсорбированным водородом не играет решающей роли в изменении потока диффузии водорода. Как в растворе с ингибитором, так и в растворе со стимулятором наводороживания ΘН уменьшается по сравнению с фоновым раствором.

ВЫВОДЫ

1. С применением электрохимической диффузионной методики изучена кинетика реакции катодного выделения водорода и его твердофазной диффузии на углеродистой стали в кислых хлоридных растворах с постоянной ионной силой и рН, равным 1,1 и 0,14 в отсутствие принудительной деаэрации среды. Диффузия водорода в сталь увеличивается с ростом катодной поляризации в узкой области потенциалов, после чего остается постоянной с последующим снижением. Показано влияние на перенапряжение водорода и диффузию водорода в сталь добавок углеродных нанотрубок в растворе с рН=1,1.

2. Проведен расчет констант скоростей основных стадий реакции катодного выделения водорода и его твердофазной диффузии в исследуемых растворах с использованием методов IPZ и IPZA. Оценено влияние на кинетические параметры процессов и степени заполнения поверхности стали водородом добавок ингибитора коррозии катамина АВ (1-50 мг/л) и стимулятора наводороживания тиоцианата (1-50 мМ). Ингибитор замедляет коррозию стали, затормаживает РВВ и снижает диффузию водорода в металл.

3. В фоновых растворах РВВ протекает с лимитирующей стадией разряда, в присутствии ингибитора – по механизму «разряд-рекомбинация, сдвоенный контроль скорости». В растворах с тиоцианатом калия наблюдается торможение коррозии стали, замедление РВВ  и повышение твердофазной диффузии водорода. РВВ в данных средах протекает по механизму «замедленный разряд – необратимая рекомбинация». Диффузия водорода в сталь не связана с величиной степени заполнения поверхности водородом. Как в растворе с ингибитором, так и в растворе со стимулятором наводороживания ΘН уменьшается по сравнению с фоновым раствором.

4. Методом импедансной спектроскопии определены степени заполнения поверхности стали ингибитором, с учетом которых рассчитаны истинные константы скоростей основных стадий РВВ, твердофазной диффузии и степени заполнения поверхности водородом ΘН. Величины ΘН оказались ниже, чем в фоновых растворах в отличие от данных IPZ анализа, где они выше.

5. Найдены константы скоростей абсорбции и десорбции водородных атомов на Ст.3 в растворе 0,9 N HCl + 0,1 N KCl (рН=0,14). Оценено влияние на них добавок в раствор катамина АВ и роданида калия. В присутствии ингибитора изменение обеих констант (kabs уменьшается в 2,4 раза, а kdes увеличивается в 1,5 раза) способствует снижению диффузии водорода в металл. Наличие роданида калия в растворе увеличивает kabs в 4,6 раза и уменьшает kdes в 1,2 раза, способствуя росту твердофазной диффузии водорода. Экспериментальные данные интерпретированы с учетом существования двух форм адсорбированного водорода – надповерхностного и подповерхностного.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

1. Косьяненко Е.С., Протасов А.С., Цыганкова Л.Е. Определение параметров катодного выделения и диффузии водорода в сталь в кислых сульфатных растворах. Влияние роданида калия. // Материалы V международного научно-практического семинара «Современные электрохимические технологии в машиностроении Иваново, Россия, 28 – 29 Ноября 2005 г. С. 112.

2. Цыганкова Л.Е., Косьяненко Е.С., Протасов А.С. Закономерности катодного выделения и диффузии водорода в сталь в кислых сульфатных растворах. Влияние роданида калия. // Вест. ТГТУ Тамбов 2005. Том 11. №4 С. 910 – 922.

3. Цыганкова Л.Е., Косьяненко Е.С., Протасов А.С. Катодное выделение и диффузия водорода в сталь в кислых сульфатных растворах. Влияние ингибитора КАТАМИНа АВ // Материалы III Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах «ФАГРАН-2006». Воронеж 2006. Том.I С. 251 – 252.

4. Протасов А. С. Определение кинетических параметров выделения водорода в солянокислых хлоридных средах методом IPZ –анализа. // Вопросы современной науки и практики. 2006. Т. 5. № 3. С. 203-209.

5. Протасов А. С. Ингибирование наводороживания стали Ст3 в кислых хлоридных средах. // Вопросы современной науки и практики. 2007. № 5. С. 134-139.

6. Цыганкова Л. Е., Протасов А. С., Балыбин Д. В. Влияние катамина АВ на реакцию выделения водорода и его диффузию в сталь в кислых хлоридных растворах// Коррозия: материалы, защита. 2008. № 7. С. 25-30.

7. Цыганкова Л. Е., Протасов А. С., Балыбин Д. В., Макольская Н. А. Влияние роданида калия на реакцию выделения водорода и его диффузию в сталь Ст3.// Коррозия: материалы, защита. 2009. № 7. С. 6-12.

8. Протасов А. С. Определение констант скоростей реакции катодного выделения водорода и его диффузии в углеродистую сталь в кислых хлоридных средах. // Материалы IV Всероссийской конференции «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах «ФАГРАН-2008». Воронеж 2008. Том.I С. 266 – 278.

9. Цыганкова Л. Е., Протасов А. С., Балыбин Д. В., Макольская Н. А. Определение истинных констант реакции выделения водорода и его твердофазной диффузии в условиях адсорбции ингибитора. // Коррозия: материалы, защита. 2009. № 10. С. 34-38.

Iyer R.N., Pickering H.W., Zamanzadeh M. // J. Electrochem. Soc. 1989. V. 136. N 9. P. 2463–2470.

Al-Fageer F.M., Weil K.G., Pickering H.W. // J. Electrochem. Soc. 2003. V. 150. N 5. P. B211.