ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. При получении изделий из композиционных материалов традиционными методами расходуется большое количество энергии, так как они включают в себя длительные стадии нагрева и охлаждения материала в прессформе. Высокие значения температуры плавления термостойких полимеров затрудняют их переработку, что сдерживает использование традиционных технологий и диктует необходимость перехода к новым технологическим процессам и оборудованию обработки композиционных материалов.

Одним из перспективных направлений переработки полимерных материалов, которое имеет большое практическое значение, является обработка полимеров давлением в твердой фазе. Данная работа посвящена изучению влияния структурных и реологических факторов на кинетику процессов твердофазной обработки термостойких полимерных материалов на основе фторопласта-4 и полисульфона в условиях твердофазной экструзии и одноосного прессования. Отсутствие системных теоретических и экспериментальных исследований в этой области не позволяет использовать широкие возможности твердофазной технологии.

Работа выполнялась в соответствии с российско-американской программой «Фундаментальные исследования и высшее образование» (BRHE), проект НОЦ 019 ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» при финансовой поддержке американского фонда гражданских исследований и развития (CRDF) на 2007 – 2010 гг. и Министерства образования и науки России в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» на 2006 – 2008 гг., код проекта РНП.2.2.1.1.5355, а также в соответствии с федеральной целевой программой «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2007 – 2012 гг., госконтракт № 02.513.11.3377 от 26 ноября 2007 г.

Цель и задачи исследования. Целью работы являлось исследование влияния структурных и реологических факторов на кинетику процесса твердофазной обработки термостойких полимерных материалов на основе фторопласта-4 и полисульфона в условиях твердофазной экструзии и одноосного прессования.

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи.

1. Исследование влияния дисперсности и морфологии частиц фторопластов различных марок на кинетику их уплотнения.

2. Изучение реологического поведения полисульфона и фторопласта-4 при одноосном холодном прессовании.

3. Исследование устойчивости технологических режимов процесса твердофазной экструзии фторопласта-4, полисульфона и АБС-сополимера в широком диапазоне скоростей нагружения (2 … 200 мм/мин) и различных механизмов потери этой устойчивости.

4. Определение допустимых областей (интервалов) изменения скоростей нагружения, в которых реализуются устойчивые режимы процесса экструзии.

5. Изучение эксплуатационных свойств композиционных полимерных материалов на основе полисульфона и фторопласта-4, полученных методом твердофазной экструзии.

6. Изучение влияния модифицирующих добавок на физико-химиче-
ские свойства экструдатов, полученных при жидко- и твердофазной экструзии. Сравнение молекулярно-релаксационных и структурно-механиче-
ских характеристик композитов на основе полисульфона и фторопласта, полученных в процессе жидко- и твердофазной технологии.

7. На основе изучения кинетики процессов твердофазной обработки термостойких композиционных полимерных материалов на основе полисульфона и фторопласта-4, их реологического поведения, физико-механи- ческих свойств и структурных характеристик выдача практических рекомендаций по осуществлению процессов твердофазной экструзии и прессования в промышленном производстве изделий из термостойких полимерных материалов.

Научная новизна:

- Впервые получены данные по кинетике уплотнения фторопласта-4 различных марок и влиянию дисперсности и морфологии этих материалов на кинетику уплотнения, изучены механизмы уплотнения, соответствующие различным стадиям процесса химической технологии – твердофазной обработки термостойких полимерных материалов.

- Впервые исследованы реологические характеристики порошкообразного фторопласта-4 различных марок: модуль сжатия и коэффициент сжимаемости (G, kсж), величина линейной деформации (ε*), а также зависимость давления прессования от относительной плотности.

- Методом ядерно-магнитного резонанса установлено повышение степени кристалличности на 5 … 7% в образцах фторопласта-4, полученных в процессе твердофазной экструзии, в сравнении с образцами, полученными жидкофазным методом.

- Впервые изучены твердофазные процессы химических технологий теплостойких полимеров, получены молекулярно-релаксационные и струк-
турно-механические характеристики композитов на основе полисульфона и закономерности формирования их молекулярно-топологического строения в результате обработки давлением в твердой фазе.

5. Установлено, что устойчивый технологический режим твердофазной экструзии фторопласта-4 реализуется при условии, когда характерное время структурных изменений меньше, чем характерное время уплотнения материала. Показано, что при характерном времени уплотнения, большем времени тепловой релаксации, реализуется режим недопрессовки. Именно в этом режиме оказывают сильное влияние на процесс уплотнения реологические свойства материала, а сам процесс уплотнения носит существенно нестационарный и неизотермический характер. Для обратного соотношения между указанными характерными временами реализуется режим максимального уплотнения.

Практическая значимость:

1. Решены практические вопросы твердофазных процессов и аппаратов химических технологий термостойких полимеров – определены режимные параметры процесса твердофазной экструзии фторопласта-4 и полисульфона, обеспечивающие устойчивость процесса деформирования материала и высокое качество поверхности экструдированных образцов.

2. Установлены режимные параметры процесса прессования фторопласта-4 для получения заготовок, такие как давление прессования и время выдержки, в зависимости от дисперсности и морфологии частиц порошкообразного фторопласта. Экспериментально установлено, что время прохождения стадии пластического деформирования для различных марок фторопласта-4 при его уплотнении зависит от дисперсности частиц порошкообразного материала.

3. Для ультрадисперсного фторопласта «Форум» определены модуль сжатия G, коэффициент сжимаемости kсж , величина линейной деформации ε*, оптимальная относительная плотность заготовки ρотн и необходимое давление прессования Рпресс : G = 13,89 МПа; ε* = 0,59; kсж = 0,07 Па–1; ρотн = 0,8; Рпресс = 20 МПа. Эти результаты также могут быть использованы и для решения технологических задач получения изделий и заготовок из других марок порошкообразного фторопласта-4.

4. Установлено, что устойчивый технологический режим твердофазной экструзии фторопласта-4 реализуется при условии, когда характерное время структурных изменений меньше, чем характерное время уплотнения материала. Устойчивый режим деформирования при твердофазной экструзии АБС-сополимера имеет место в промежуточном интервале значений скоростей (от 5 до 200 мм/мин), а в области малых скоростей (< 5 мм/мин) и в области больших скоростей (> 200 мм/мин) наблюдается неустойчивый режим экструзии.

5. При исследовании усадочных процессов в условиях изометрического нагрева установлено, что у ПСФ-композита с содержанием 1 массовой части углеродного наноматериала (УНМ) наблюдается увеличение температуры теплостойкости примерно на 20–25 и снижение уровня остаточных напряжений на 25% в сравнении с исходным материалом.

6. На основании полученных результатов выданы рекомендации по применению твердофазной технологии и методики изучения реологического поведения полимерных порошков в условиях одноосного прессования. Для ультрадисперсного фторопласта «Форум» указанные реологические характеристики используются на Кирово-Чепецком комбинате и Всероссийском научно-исследовательском институте использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов) для получения изделий триботехнического назначения для двигателей внутреннего сгорания большегрузных машин и механизмов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Методика и результаты исследования кинетики уплотнения фторопласта-4 различных марок и влияния дисперсности и морфологии этих материалов на кинетику уплотнения.

2. Механизмы уплотнения, соответствующие различным стадиям процесса твердофазной обработки термостойких полимерных материалов.

3. Исследование допустимых областей устойчивости технологических режимов обработки давлением термостойких полимерных материалов в твердой фазе в широком диапазоне скоростей выдавливания и механизмов отклонения процесса твердофазной экструзии от допустимых областей устойчивости.

4. Исследование влияния модифицирующих добавок (углеродного наноматериала УНМ «Таунит», карбида и диборида титана) на кинетику процесса твердофазной обработки термостойких полимерных материалов.

5. Экспериментальные данные по структуре и свойствам полисульфона и фторопласта, а также композитов на их основе, полученных твердофазными методами обработки давлением и жидкофазными методами. Сравнительный анализ молекулярно-релаксационных и структурно-механических характеристик этих композитов.

6. Практические рекомендации по применению твердофазных методов обработки давлением для изделий триботехнического назначения из фторопласта-4 различных марок.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 24 всероссийских и международных научных конференциях.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 печатных работ, в том числе 6 статей в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК, а также получен 1 патент на изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка используемых источников (126 работ отечественных и зарубежных авторов). Содержание диссертации изложено на 154 страницах машинописного текста, включает 77 рисунков и 9 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении охарактеризовано современное состояние получения и обработки композиционных и керамических материалов, обоснована актуальность темы диссертационной работы, научная новизна и практическая значимость выполненных исследований.

В первой главе систематизированы литературные данные о современном состоянии создания и обработки композиционных материалов, особенностях процессов твердофазной обработки термостойких полимерных материалов на основе полисульфона и политетрафторэтилена; проанализировано влияние физико-химического строения термостойких полимеров на возможность их переработки в твердой фазе; определены основные направления совершенствования процессов твердофазной экструзии композиционных материалов на основе термостойких полимеров; сформулированы цель и задачи диссертационной работы; обоснован выбор объекта исследования; определены методы решения поставленных задач.

Во второй главе описываются объекты, оборудование и методики исследований. Объектами исследований служили композиционные полимерные материалы на основе полисульфона (ПСФ) и политетрафторэтилена (ПТФЭ) различных марок.

В качестве модифицирующих добавок для ПСФ, ПТФЭ и АБС использовали углеродный наноматериал (УНМ) «Таунит» производства ООО «Нано-Тех-Центр», г. Тамбов; карбид и диборид титана производства СВС-технологии Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН (ИСМАН, г. Черноголовка).

Приведены методики приготовления композиций, используемых в работе, особенности методик проведения исследований структуры, молекулярно-релаксационных и физико-механических свойств композиционных полимерных материалов. Представлены методы рентгеноструктурного анализа (РСА), ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), термомеханической спектроскопии (ТМС) и линейной дилатометрии, методики оценки прочностных свойств в условиях одноосного растяжения и срезывающих напряжений, методики снятия остаточных напряжений, теплостойкости в режиме изометрического нагрева, ударной вязкости, микротвердости, дифференциально-сканирующей калориметрии.

В третьей главе представлены результаты исследования кинетики уплотнения (рис. 1, 2) порошкообразного фторопласта-4 различных марок и композиций на его основе. Для исследования были выбраны 6 марок фторопласта: Ф-4, Ф-4Д, Ф-4М, «Форум», «Флуралит». Их выбор связан со стремлением исследовать уплотняемость самых разнообразных выпускаемых фторопластов, применяемых в промышленности.

| Р Пуансон Рис. 1. Прессформа для предварительного прессования порошков | Р, МПа t, c 3 1 4 2 5 6 Рис. 2. Зависимость давления от времени прессования для шести марок порошкообразного фторопласта: 1 – отходы просушенные; 2 – Ф-4; 3 – Ф-4Д; 4 – Ф-4М; 5 – «Флуралит»; 6 – «Форум» |
| --- | --- |

Важнейшая задача в теории и практике холодного прессования состоит в установлении зависимости между приложенным давлением Р и плотностью заготовки. Суть реологического подхода состоит в экспериментальном изучении кривых «напряжение–деформация» в режиме постоянства скорости деформирования (а не постоянства давления).

Выбор оптимальных условий прессуемости можно осуществлять на основе анализа  реологической  кривой  «давление–деформация»  (рис. 3),

| Р, МПа 2 6 5 3 4 1 |  Р, МПа  I II III |
| --- | --- |
| Рис. 3. Зависимость давления прессования от деформации для шести марок порошкообразного фторопласта: 1 – отходы просушенные; 2 – Ф-4; 3 – Ф-4Д; 4 – Ф-4М; 5 – «Флуралит»; 6 – «Форум» | Рис. 4. Стадии деформирования порошковых материалов для зависимости «давление–деформация» |

построенной на основании кривой «давление–время». Реологическая кривая позволяет определять реологические характеристики материала, например, модуль упругости при сжатии, выявляя механизм деформирования и находить оптимальные условия формуемости. Деформация рассчитывается (рис. 4) по формуле: ε = Δh/hнач, где hнач – начальная высота насыпного слоя; Δh – изменение высоты насыпного слоя с течением времени.

Четвертая глава посвящена исследованию устойчивости технологических режимов твердофазной экструзии фторопласта-4 и полисульфона. Опыты по твердофазной экструзии образцов проводились на экспериментальной установке типа капиллярного вискозиметра (рис. 8) с загрузочной камерой диаметром 0,005 м. В качестве заготовок использовались прутки полимера диаметром 0,005 м и длиной 0,015 м. Давление формования рассчитывалось как среднее арифметическое данных испытаний 4–5 образцов – заготовок со средней квадратичной ошибкой не более 5%. Температура испытаний Тэкс = 295 K.

Кинетические кривые зависимости давления от времени P (t) процесса твердофазной экструзии фторопласта-4 при комнатной температуре представлены на рис. 5. Эксперимент проводился для трех фильер различных диаметров dфил и степеней обжатия λэкс соответственно: а) λэкс = 1,73; dфил = 3,8 мм; б) λэкс = 4; dфил = 2,5 мм; в) λэкс = 5,17; dфил = 2,2 мм. Фотографии экструдированных (1, 2, 3) и исходного (4) образцов  для анализа  кинетических кривых представлены на рис. 6. Для максимального диаметра  dmax,

Р, МПа

Р, МПа

Р, МПа

t, c

t, c

t, c

а)

б)

в)

Рис. 5. Зависимость давления от времени твердофазной экструзии

фторопласта-4 для различной степени деформации:

а – λэкс = 1,73;  dфил = 3,8 мм;  б – λэкс = 4; dфил = 2,5 мм;  в – λэкс = 5,17; dфил = 2,2 мм

| 1) | 2) | 3) | 4) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 6. Фото экструдатов ПТФЭ при различных степенях обжатия:

1 – dфил = 2,2 мм; λэкс = 5,17; 2 – dфил = 2,5 мм; λэкс = 4; 3 – dфил = 3,8 мм;

λэкс = 1,73; 4 – исходный образец

равного dфил = 3,8 мм, среднее значение давления экструзии Рср составляет 50 МПа (рис. 5, а), колебания давления во времени практически отсутствуют, вследствие чего поверхность экструдата гладкая (Рис. 6, 3). Для промежуточного диаметра фильеры dфил = 2,5 мм, Рср = 100 МПа (рис. 5, б), что в 2 раза выше, чем для dфил = 3,8 мм. Появляются значительные колебания давления во времени, вследствие чего по цилиндрической поверхности экструдата распространяются винтовые образования, характерные при неустойчивости течения (рис. 6, 2).

Для последнего случая минимального диаметра фильеры dфил = 2,2 мм среднее значение давления экструзии выше, чем в двух предыдущих случаях, и составляет 135 МПа (рис. 5, в). Частота и амплитуда колебаний давления во времени резко возрастают, вследствие чего на поверхности экструдата спиралеобразные дефекты уменьшают шаг и увеличиваются количественно. При этом образец теряет целостность и распадается на отдельные спиралеобразные волокна (рис. 6, 1).

Полученные экспериментальные результаты качественно были сопоставлены с результатами численных расчетов по теоретической модели. Эта модель включала в себя уравнения неразрывности, движения, теплопроводности, а также реологические соотношения и кинетическое уравнение, описывающее изменение структуры (в тексте диссертации постановка задачи приведена полностью). Развитие процесса твердофазной экструзии зависит от разнообразных влияний режимных факторов: скорости, собственных свойств материала (объемной и сдвиговой вязкостей и их зависимости от плотности,  температуры, структурного параметра), тепловых  и  граничных

Р, МПа

t, c

а)

б)

в)

t, c

t, c

Р, МПа

Р, МПа

Рис. 7. Зависимость напряжения образца АБС

от времени процесса твердофазной экструзии:

а – малые скорости экструзии (5 мм/мин); б – средние скорости экструзии

(20 мм/мин); в – большие скорости экструзии(500 мм/мин)

условий, теплофизических характеристик и их зависимости от плотности, геометрии установки и образца. Влияния этих факторов должны быть отражены через характерные времена основных процессов. Для исследования процесса структурных превращений была использована модель течения двухкомпонентной жидкости с учетом кинетики взаимного превращения структурных единиц [4]. Согласно этой модели реологическая система состоит из структур типа A и B с концентрацией их в объеме a и b=1 – a. По аналогии с задачами химической кинетики суммарную скорость превращения структуры по схеме A→←В будем определять по формуле:

−k1exp(pσ)a+k2(1−a)=∂(aρ)∂t+∂(aρV)∂z=φ(a,σzz),

где а=а(z; t) – степень структурных превращений; k1exp(pσ) – коэффициент скорости разрушения структуры (характеризует снижение эффективной энергии активации); k2=const – коэффициент скорости накопления числа сшивок. Как известно, под воздействием механического поля происходит деформация связей в разрушаемой структуре, зависящая от величины напряжения и ориентации хаотично направленных молекулярно-кинетических единиц, которая зависит от градиента скорости.

Задача имеет четыре масштаба характерных времен:

textr = q0 /Vextr ;    tc = 413 ;

tт = c q02/ ;   ta = 1/k02,

Здесь textr – время экструзии; tc – время уплотнения; tт – время тепловой релаксации; ta – время структуризации; 1 – вязкость несжимаемой основы материала; q0 – относительная начальная масса материала; P – давление на поршне; c,  – удельная теплоемкость и теплопроводность материала; Vextr – скорость экструзии. В зависимости от соотношений между этими масштабами возможны различные режимы уплотнения и структурных изменений. Наблюдаемые особенности в распределениях плотности и температуры сильно зависят от тепловых потоков, начального распределения плотности, реологических факторов, температурных характеристик появления и исчезновения жидкой фазы. Закономерности уплотнения определяются соотношениями между характерными временами уплотнения и остывания. Численные расчеты и экспериментальные данные показали, что для tc >>tт реализуется режим недопрессовки. Именно в этом режиме оказывают сильное влияние на процесс уплотнения реологические свойства материала, а сам процесс уплотнения носит существенно нестационарный и неизотермический характер. Для tc << tт реализуется режим максимального уплотнения.

Технологические параметры и свойства фторполимеров изменяются в следующих пределах: давление на плунжере пресса Р = 108 … 109 Па; плотность  = 2,25  103 кг/м3; вязкость несжимаемой основы материала 
1= 107 … 1010 Пас; удельная теплоемкость с = 1000 Дж и удельная теплопроводность 0 = 0,252 Вт/(мК); относительная начальная масса материала

q0 = 1,5  10–2 … 3  10–2 м,   k1 = 1  10–1 … 1  10–5.

Характерные времена, соответствующие этим значениям параметров, изменяются в следующих интервалах: textr = 2,5  10–5 … 102 c;  tc = 1,3  10–2 … 1,3  102 c;  tт = 5 … 1,6  103 c;  ta = 1  10–5 … 103 c.

Численные расчеты показали, что для случая, когда время структурных изменений сравнимо со временем деформирования, образцы получаются недоструктурированные и недоуплотненные, что согласуется с экспериментом. При уменьшении диаметра фильеры время уплотнения меньше, чем время экструзии, материал становится твердообразным, вследствие чего возникает неустойчивый режим течения. При этом возникают периодические колебания по всей поверхности образца. В результате образцы получаются с неоднородной структурой, хотя и предельно плотные. Между этими предельными случаями лежат переходные режимы структурирования и уплотнения, что также подтверждается численными расчетами.

D

d

6

1

2

3

4

5

Рис. 8. Экспериментальная ячейка

для плунжерной твердофазной экструзии термопластов:

1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – фильера; 4 – нагреватель;

5 – термопара; 6 – заготовка термопласта

Установлено, что твердофазная экструзия полисульфона имеет свои особенности, заключающиеся в том, что при постоянной скорости нагружения практически невозможно получение качественных экструдатов. Получение экструдатов в ячейке высокого давления (рис. 8) для ПСФ возможно лишь при ступенчатом режиме нагружения, при подаче давления малыми частями, вследствие высокой вязкости материала. В нулевой момент времени при нагружении образца напряжение начинает возрастать. Пройдя стадию упругого деформирования, плунжер пресса останавливают. В момент остановки плунжера прибор фиксирует изменение напряжения в образце под действием накопившейся в нем упругой энергии (материал постепенно вытекает из фильеры). За некоторое время Δt образец сбрасывает накопившееся напряжение определенной величины Δσ. При этом величина сбрасываемого напряжения заметно увеличивается, а время сброса уменьшается (рис. 9). Этот цикл повторяется до тех пор, пока материал не экструдируется полностью.

Исследование устойчивости экструзии проводилось и на другом объекте – АБС-сополимере. Экспериментальные результаты, подтверждающие теоретические выводы, представлены на рис. 7. При скоростях выдавливания V < 50 мм/мин и больших скоростях V > 200 мм/мин наблюдается неустойчивый режим экструзии с появлением на поверхности образцов чешуек и трещин. Оптимальный диапазон изменения скоростей 50 < V < 200 мм/мин соответствует устойчивому режиму выдавливания с гладкой поверхностью образцов.

t, c

t

Р, МПа

Рис. 9. Зависимость давления экструзии от времени

при ступенчатом режиме нагружения полисульфона

В пятой главе приведены данные по структуре и свойствам твердофазных экструдатов в сравнении с жидкофазными. Для определения топологической структуры и степени кристалличности были выбраны три образца фторопласта-4: образец, полученный по традиционной технологии, и образцы, полученные твердофазной экструзией при скоростях нагружения 5 и 95 мм/мин соответственно. ЯМР измерения проводились на ядрах 19F на спектрометре Bruker MSL 300 при изменении температуры от 230 К 
до 383 К для трех образцов. В результате сравнения расчетных и экспериментальных спадов свободной индукции (ССИ) получена универсальная прямая для определения степени кристалличности ПТФЭ (рис. 10).

S, с–1103 р 1

Рис. 10. Зависимость степени кристалличности p от площади формы линии S для образца ПТФЭ

Таким образом, для всех трех образцов ПТФЭ установлено изменение топологической структуры от кристаллической до аморфно-кристалличе-
ской при повышении температуры и показано, что в образцах, полученных методом твердофазной экструзии, степень кристалличности на 5% выше, чем при жидкофазной экструзии, и составляет 55%.

В работе также приведены данные метода термомеханической спектроскопии (ТМС) полисульфона и композитов на его основе. Из анализа термомеханических кривых вытекает, что в композите при Ткл = 360 К до начала процесса плавления кристаллической фазы начинается разрушение кластерного блока.

После его завершения при Т = 427 К начинается плавление кристаллической фазы полисульфона. Ее содержание в композите ПСФ + УНМ после жидкофазной экструзии (φк = 0,50) существенно выше в сравнении с ее содержанием в полисульфоне.

Модифицирующая добавка углеродного наноматериала увеличивает значение ударной вязкости композита и при введении 1 м.ч. УНМ превышает значение ударной вязкости исходного материала примерно на 52% (рис. 11).

При исследовании усадочных процессов получены диаграммы изометрического нагрева образцов полисульфона и композитов ПСФ+УНМ. При анализе полученных экспериментальных данных установлено, что у ПСФ + 1 м.ч. УНМ наблюдается увеличение температуры теплостойкости примерно на 20 … 25 и снижение уровня остаточных напряжений на 25% в сравнении с исходным материалом (рис.12).

а, дж/м2

Рис. 11. Диаграмма изменения ударной вязкости с надрезом системы ПСФ + УНМ, полученной жидкофазной экструзией, Тэкс = 583 К

, МПа

Т, К

Ттп

Ттп

1

2

Рис. 12. Диаграмма изометрического нагрева образцов ПСФ (1) и

ПСФ + 1 м.ч. УНМ (2), экструдированных при λэкс = 2,52 и T = 463 К,

d = 3,1 мм. Скорость поднятия температуры 1,7 град/мин

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В ходе теоретических и экспериментальных исследований твердофазных процессов и аппаратов химических технологий термостойких полимеров, структурных, реологических факторов и кинетики процессов обработки давлением в твердой фазе получены следующие основные результаты.

1. Выявлено влияние дисперсности и морфологии на кинетику уплотнения порошков фторопласта. Чем меньше частицы порошка и форма частиц приближается к сферической, тем быстрее протекает стадия пластического деформирования.

2. Для всех марок фторопласта-4 были определены реологические характеристики: модуль сжатия G (МПа), конечное значение деформации линейного участка кривой «напряжение–деформация» ε*, коэффициент сжимаемости kсж (Па–1), а также технологические величины, такие 
как относительная плотность ρотн и необходимое давление прессования Рпресс (МПа). Для ультрадисперсного фторопласта установлено, что эти величины равны соответственно: G = 13,89 МПа;  ε* = 0,59;  kсж = 0,07 Па–1; 
ρотн  = 0,8;  Рпресс = 20 МПа.

3. Проведено экспериментальное исследование устойчивости технологических режимов процесса твердофазной экструзии фторопласта-4, полисульфона и АБС-сополимера. Установлено, что допустимые области устойчивости технологических режимов реализуются при условии, когда характерное время структурных изменений материала меньше, чем характерное время уплотнения материала.

4. Экспериментально установлено, что неустойчивый режим твердофазной экструзии АБС-сополимера может наблюдаться как в области 
малых скоростей (< 5 мм/мин), так и в области больших скоростей 
(> 200 мм/мин). Устойчивый режим деформирования реализуется лишь в промежуточном интервале значений скоростей (от 5 до 200 мм/мин).

5. Для системы 100 м.ч. ПСФ + 1м.ч. УНМ после твердофазной обработки в сравнении с жидкофазной происходит повышение прочности на срез на 40%. Модифицирующая добавка углеродного наноматериала увеличивает значение ударной вязкости композита и при введении 1 м.ч. УНМ превышает значение ударной вязкости исходного материала на 52%. При исследовании усадочных процессов в условиях изометрического нагрева установлено, что у ПСФ-композита с содержанием 1 м.ч. УНМ наблюдается увеличение температуры теплостойкости на 20 … 25 и снижение уровня остаточных напряжений на 25% в сравнении с исходным материалом.

6. В процессе ТФЭ обеспечивается анизотропная структура полимерного композита, отличающаяся от жидкофазной степенью кристалличности. Присутствие в ПСФ-композите наноразмерного углерода в обоих технологических вариантах переработки (ЖФЭ и ТФЭ) существенно изменило молекулярно-релаксационные характеристики цепей в его топологических блоках. В структуре композита сформировались две кристаллические модификации с различной плотностью цепей упаковки в кристаллах и 
соответственно с различной температурой начала их плавления. Определены молекулярно-релаксационные и структурно-механические характеристики полисульфоновых композитов. Для системы 100 м.ч. ПСФ + 1 м.ч. УНМ в случае твердофазной экструзии молекулярно-релаксационные и структурно-механические характеристики составляют: Mсw  10–3 = 504; 
Mсn  10–3 = 304; K = 44,2; к = 0,59; а = 0,25, для жидкофазной – 
Mсw  10–3 = 731;  Mсn  10–3 = 443,2;  K = 79,3;  к = 0,32; а= 0,28.

Методом ядерно-магнитного резонанса установлено повышение степени кристалличности в композитах политетрафторэтилена, прошедших обработку давлением в твердой фазе при скоростях нагружения 5 и 
95 мм/мин соответственно, в сравнении с композитом, полученным в жидкой фазе. Получена универсальная прямая для определения степени кристалличности в ПТФЭ. Показано, что в образцах, прошедших обработку давлением в твердой фазе, степень кристалличности на 5 … 7% выше, чем в образцах, полученных в жидкой фазе.

7. При изготовлении изделий триботехнического назначения величина оптимального давления должна соответствовать значениям, найденным в работе, для обеспечения оптимальной плотности изделий.

Основные положения диссертации изложены в следующих работах:

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Сравнительное исследование молекулярно-топологического строения АБС-сополимера жидко- и твердофазной экструзии / Г.С. Баронин, А.М. Столин, Ю.А. Ольхов, Д.В. Пугачев и др. // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2008. – Т. 14, № 1. – С. 97 – 110.

2. Сравнительные молекулярно-релаксационные и структурные характеристики АБС-сополимера жидко- и твердофазной экструзии / Г.С. Ба-
ронин, А.М. Столин, Ю.А. Ольхов, К.В. Шапкин, Д.В. Пугачев и др. // Физика и техника высоких давлений. НАН Украины. – 2007. – Т. 17, № 6. – 
С. 45 – 51.

3. Столин, А.М. Реологическое поведение порошковых шихтовых материалов при холодном одноосном прессовании / А.М. Столин, П.М. Бажин, Д.В. Пугачев // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – 2008. – № 4. – С. 26 – 37.

4.  Беляева, Н.А. Неустойчивые режимы деформирования при твердофазной экструзии вязкоупругих структурированных систем / Н.А. Беляева, А.М. Столин, Д.В. Пугачев, Л.С. Стельмах // ДАН. – 2008. – Т. 420, № 6. – С. 777 – 780.

5. Молекулярно-релаксационные и структурно-механические характеристики АБС-композитов, полученных жидко- и твердофазной экструзией / Г.С. Баронин, A.M. Столин, Ю.А. Ольхов, К.В. Шапкин, Д.В. Пугачев // Вестник Тамбовского государственного технического университа. – 2006. – Т. 12. – № 4Б.

6. Пугачев, Д.В. Исследование процесса твердофазной экструзии полисульфона, модифицированного углеродным наноматериалом / Д.В. Пугачев, Д.Е. Кобзев, Г.С. Баронин, А.М. Столин // Перспективные материалы. – Специальный выпуск (6). – Часть 2 декабрь 2008 г. – Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества. – С. 222 – 224.

7. Сравнительные молекулярно-релаксационные и структурно-меха-
нические характеристики СВМПЭ-композитов жидко- и твердофазной технологии / Г.С. Баронин, А.М. Столин, В.М. Поликарпов, К.В. Шапкин, Д.В. Пугачев и др. // Химическая технология. – 2009. – № 1. – С. 16 – 21.

Патент

8. Пат 2361733 Российская Федерация. Способ формования термопластов / Г.С. Баронин, В.М. Дмитриев, А.Г. Ткачев, Д.В. Пугачев и др.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ГОУ ВПО ТГТУ – № 2007128686; заявл. 20.07. 2009. – 1 с.