на правах рукописи

Шитикова Елена Анатольевна

Универсальность ингибиторов класса «АМДОР» при коррозии стали в сероводородных и углекислотных средах.

Специальность 05.17.03. – Технология электрохимических

процессов и защита от коррозии

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Тамбов – 2010

Работа выполнена на кафедре аналитической и неорганической химии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина

Научный руководитель:	доктор химических наук, профессор

Цыганкова Людмила Евгеньевна

Официальные оппоненты: 	доктор химических наук

Калужина Светлана Анатольевна,

кандидат химических наук

Кузнецова Екатерина Геннадиевна

Ведущая организация:		Московский государственный вечерний металлургический институт

Защита состоится 12 октября 2010 г. в 14 часов на заседании 
диссертационного совета Д 212. 260. 06 в Тамбовском государственном техническом университете по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Ленинградская, д. 1а, ауд. 160/Л

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Тамбовского государственного технического университета.

Автореферат разослан  3 сентября  2010 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета:

кандидат химических наук                                                    Зарапина И.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы: Технологическое оборудование и трубопроводы нефтегазового комплекса работают в условиях воздействия весьма агрессивных сред из–за наличия в них большого количества минерализованных вод, сероводорода и углекислого газа. Под воздействием этих сред происходит интенсификация коррозионных процессов подземного оборудования скважин и нефтепроводов. Эффективным и широко применяемым средством защиты от коррозии является использование ингибиторов. Ингибиторы коррозии – это химические соединения или их композиции, «которые, присутствуя в системе в достаточной концентрации, уменьшают скорость коррозии металлов без значительного изменения концентрации любого коррозивного реагента».

Ингибирование является наиболее технологичным и эффективным способом борьбы с коррозией нефтедобывающего оборудования, поэтому оно нашло широкое применение в нефтяной и газовой промышленности.

В последние десятилетия использование ингибиторов коррозии или их комбинаций с конверсионными и лакокрасочными покрытиями стали необходимым атрибутом современных технологий. Вместе с тем, возросли экологические требования, диктующие замену хроматов, нитритов и некоторых других ингибиторов и создание новых менее вредных технологий кислотного травления, металлообработки, лакокрасочных работ, реагентной обработки водных систем. Простота и эффективность метода обусловила широкое применение ингибиторов на практике.

Отличительной чертой метода защиты металлов от коррозии с помощью ингибиторов является возможность при экономически целесообразной концентрации  замедлять  коррозионное разрушение, даже если эти конструкции или оборудование давно находятся в эксплуатации. Введение ингибиторов в любой точке технологического процесса может оказать эффективное защитное действие и на оборудование последующих стадий (подготовка и транспортировка продукции). Ингибиторная защита может применяться  как самостоятельный метод защиты от коррозии, так и в сочетании с другими методами - как комплексная защита.

В качестве ингибиторов углекислотной и сероводородной коррозии, а также наводороживания стали широкое распространение получили азотсодержащие соединения с длинной углеводородной цепью: имидазолины, производные пиридина, алифатические амины и их производные, четвертичные аммониевые соединения и т. д., так как данные вещества в указанных средах способны показывать достаточно высокую защитную эффективность вследствие образования металлических комплексов, прочно связанных с поверхностью.

Нефтяные компании требуют при разработке ингибиторов учитывать экологическую чистоту добавок, эффективность при малых концентрациях (до 100 - 200 мг/л), при которых достигается скорость коррозии ≤ 0,05 мм/год, химическую устойчивость в коррозионно-активных средах, универсальность действия, определяемую одновременным торможением сероводородной, углекислотной коррозии и наводороживания стального оборудования. Такой подход позволяет снизить существующий дефицит защитных материалов и экологическое воздействие, расширить отечественную сырьевую базу.

Цель работы:

Изучить эффективность малых концентраций ингибиторов коррозии стали серии «АМДОР»: АМДОР ИК-3Н, АМДОР ИК-3Н2, ИНКОРГАЗ-2Р и ИНКОРГАЗ – 50  как универсальных замедлителей общей, сероводородной, углекислотной коррозии и наводороживания стали Ст3.

Задачи работы:

1. Исследовать влияние ингибиторов АМДОР ИК-3Н, АМДОР ИК-3Н2, ИНКОРГАЗ-2Р и ИНКОРГАЗ – 50 на общую скорость коррозии стали Ст3 в модельных пластовых водах, а также в кислой среде 0,01 н НС1 как функции концентрации сероводорода, избыточного давления углекислого газа, состава среды, времени экспозиции, присутствия углеводородной фазы и гидродинамических условий;

2. Изучить кинетику парциальных электродных реакций при коррозии углеродистой стали в тех же средах как функцию указанных факторов;

3. Оценить защитное влияние рассматриваемых композиций на наводороживание стали в исследуемых средах в зависимости от времени экспозиции, температуры и катодной поляризации;

4. Исследовать влияние ингибиторов на сохранение механических свойств стали в указанных растворах.

5. Изучить механизм ингибирования коррозии стали в исследуемых растворах методом импедансной спектроскопии.

6. Оценить вклады фазовых пленок продуктов коррозии на поверхности стали и ингибитора в общий защитный эффект в исследуемых средах.

Научная новизна.

1. Получены, интерпретированы и обобщены экспериментальные данные по использованию композиций АМДОР ИК-3Н, АМДОР ИК-3Н2, ИНКОРГАЗ-2Р и ИНКОРГАЗ – 50 в модельных пластовых водах NACE и М1, а также в кислой среде 0,01 н НС1 в качестве ингибиторов сероводородно–углекислотной коррозии стали как функции состава среды, концентрации H2S, избыточного давления СО2, времени экспозиции, присутствия углеводородной фазы;

2. Впервые изучены экспериментальные закономерности влияния исследуемых замедлителей на кинетику парциальных электродных реакций, электрохимический импеданс на стали в средах, имитирующих пластовые воды нефтяных и газовых месторождений и различающихся составом и рН, содержащих сероводород и диоксид углерода раздельно и совместно;

3. Показано, что данные составы являются также ингибиторами наводороживания стали в сероводородно – углекислотных растворах при потенциале коррозии и в условиях катодной поляризации;

4. Впервые изучено влияние композиций АМДОР ИК-3Н, АМДОР ИК-3Н2, ИНКОРГАЗ-2Р и ИНКОРГАЗ – 50 на сохранение механических характеристик стали в исследуемых средах.

5. Оценены парциальные вклады фазовых пленок продуктов коррозии стали и исследуемых ингибиторов в суммарный защитный эффект.

Практическая значимость.

Полученные результаты позволяют рекомендовать исследованные составы к использованию на практике в качестве ингибиторов многофункционального действия при разработке сернистых нефтяных месторождений и в различных отраслях нефтегазодобывающей промышленности.

Положения, выносимые на защиту.

1. Результаты экспериментальных исследований защитной эффективности композиций серии «АМДОР» в малых концентрациях (до 200 мг/л) в модельных пластовых водах NACE и М1, а также в кислой среде 0,01 н НС1, насыщенных сероводородом и углекислым газом раздельно и совместно.

2. Экспериментальные данные по замедлению исследуемыми ингибиторами диффузии водорода через стальную мембрану в условиях свободной коррозии и катодной поляризации и противодействию потерям механических свойств стали.

3. Экспериментальные данные, характеризующие влияние рассматриваемых ингибиторов на кинетику парциальных электродных реакций на стали Ст3 в исследуемых средах, сопротивление переноса заряда электродных реакций и емкость двойного слоя.

4. Результаты экспериментальных исследований вклада фазовой пленки продуктов коррозии и ингибиторов в суммарный защитный эффект.

Апробация работы.

Основные результаты диссертационной работы докладывались на IV и V всероссийских конференциях «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН – 2008, 2010» (Воронеж, 2008г., 2010г.), Всероссийской конференции «Современные проблемы коррозионно-электрохимической науки» (Москва, 2010г.) и на научных конференциях аспирантов и преподавателей Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (2008 – 2010 гг).

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано 8 статей, в том числе 4 [3 -5, 7] в журналах, рекомендованных ВАК, и 3 материалов докладов.

Объем работы.

Диссертация включает введение, 6 глав, выводы и список цитируемой литературы из 136 наименований российских и 39 зарубежных авторов. Работа содержит 210 страниц машинописного текста, включая 73 рисунка и 63 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость. Представлены положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Литературный обзор. Приведены литературные данные по коррозионному поведению стали в сероводородных и углекислотных средах. Рассмотрены различные точки зрения на механизмы коррозионных процессов.

Проанализированы общие вопросы ингибиторной защиты, приведен обзор известных ингибиторов углекислотной и сероводородной коррозии и наводороживания углеродистой стали. Представлены данные об использовании в коррозионных исследованиях метода импедансной спектроскопии.

В главе 2 описаны объекты и методы исследования, рабочие среды и способы их приготовления.

Коррозионные, электрохимические и импедансные измерения проводились на стали Ст3 состава, %: Fe – 98,36; C – 0,2; Mn – 0,5; Si – 0,15; P – 0,04: S – 0,05; Cr – 0,3; Ni – 0,2; Cu – 0,2.

В качестве ингибиторов исследованы композиции, разработанные в ЗАО «АМДОР» (г. Санкт-Петербург):

1. АМДОР ИК-3Н и АМДОР ИК-3Н2 (соответственно амид и диамид на основе полиэтиленполиаминов и жирных кислот);

2. ИНКОРГАЗ – 2Р (аминокислота);

3. ИНКОРГАЗ – 50 (амид на основе эфироамина с жирной кислотой);

активная форма которых (30% в 1-ом и 3-ем случаях, 20% – во 2-ом случае) растворена в смешанном органическом растворителе, содержащем добавки ПАВ.

Ингибиторы коррозии «АМДОР-ИК» выпускаются по ТУ 2415-008-35475596-98 и ТУ 2415-009-35475596-2004.

Ингибиторы коррозии сертифицированы в «Государственном центре по сертификации и стандартизации химреагентов для нефтяной промышленности», допущены к применению в технологических процессах добычи и транспортировки нефти на территории Российской Федерации и внесены в отраслевой реестр «Перечень химпродуктов, допущенных к применению в нефтяной отрасли».

Концентрация присадок составляла 100  и 200 мг/л. Структуру образующихся при комнатной температуре растворов контролировали посредством фотонного корреляционного спектрометра динамического рассеяния света Photocor Complex.

Коррозионные испытания и электрохимические измерения проводились при комнатной температуре. В качестве рабочих растворов  исследовались среды:

1. NACE – среда, используемая в Национальной Ассоциации Коррозионистов Инженеров США, состава 0,25 г/л СH3COOH + 5 г/л NaCl;

2. Модельная пластовая вода Самотлорского нефтяного месторождения (М1) состава, г/л: 17 NaCl; 0,2 CaCl2; 0,2 MgCl2·6H2O; 0,8 NaHCO3;

3. 0,01 н раствор НСl,

в которые вводились добавки СО2 (1 изб. атм.) и H2S (100-1000 мг/л) как раздельно, так и совместно. Вода – дистиллят, соляная и серная кислоты и соли – квалификации «х.ч.».

Часть растворов насыщалась в течение 30 минут углекислым газом, получаемым в аппарате Киппа, содержание которого в растворе (1,7 г/л) контролировалось по привесу ячейки с насыщаемым раствором. Другая часть растворов насыщалась СО2 из баллона высокого давления до 1 избыточной атмосферы. Давление в сосудах контролировали манометрически.

Сероводород (100-1000 мг/л) получали непосредственно в рабочем растворе, для чего вводили избыток соляной кислоты и требуемое количество сульфида натрия. Установление концентрации сероводорода производили в контрольных опытах методом обратного йодометрического титрования.

Исследования защитного действия ингибиторов в двухфазной системе «исследуемый раствор : углеводородная фаза (УФ)» в соотношении 9:1 проводились в условиях перемешивания магнитной мешалкой (240 об/мин). В качестве УФ использовали дизельное топливо (ДТ).

Методика коррозионных испытаний была общепринятой. Скорость коррозии оценивали по потерям массы образцов из данных трех, а нередко шести – девяти параллельных опытов. Эффективность ингибирования коррозии характеризовали защитным эффектом (Z):

,

где K0 и Kинг – скорость коррозии в неингибированном и ингибированном растворах соответственно.

Снижение скорости коррозии в течение 30 суток в неингибированных растворах позволяет рассчитать защитный эффект формирующейся пленки продуктов коррозии Zпл, взяв за начало отсчета величину скорости коррозии стали в первые сутки (К1):

Zпл = 100 × (К1-К30)/К1 %.

А величина скорости коррозии через 30 суток в ингибированном растворе дает возможность рассчитать защитный эффект  совместного действия пленки продуктов коррозии и ингибитора Z∑ по формуле:

Z∑ = 100 × (К1-К30инг)/К1 %

где К1 и К30 – скорости коррозии в неингибированных растворах через одни и 30 суток соответствено, а К30инг  - скорость коррозии в ингибированных растворах через 30 суток. Вклад ингибитора в защитный эффект Zинг=ZΣ - Zпл.

Исследования мгновенной скорости коррозии стали  выполнялись с использованием коррозиметра марки «Картек - 00025», работающего на основе метода линейного поляризационного сопротивления по трехэлектродной схеме (при поляризации относительно потенциала коррозии 10 мВ).

Поляризационные измерения проведены на неподвижном электроде в потенциостатическом режиме с использованием потенциостата П-5827М. Использована трехэлектродная электрохимическая ячейка из стекла “Пирекс” с разделенными катодным и анодным пространствами. Электрод сравнения – насыщенный хлоридсеребряный, вспомогательный – Pt. Потенциалы пересчитаны по н.в.ш. При избыточном давлении СО2 использовали пластмассовую ячейку емкостью 0,5 л с катодным и анодным пространствами, разделенными стеклянным фильтром, которая закрывалась герметичной крышкой с вмонтированным электродом из стали Ст3 (торцевая рабочая поверхность 0,3 см2), армированным в эпоксидную смолу

Электрохимический импеданс изучался в диапазоне частот () 10 кГц – 0,05 Гц с амплитудой переменного напряжения 10 мВ. Использовали электрохимический измерительный комплекс, состоящий из анализатора импеданса  SI 1255 и потенциостата SI 1287 (производитель Англия, фирма SOLARTRON). Электрод сравнения – хлоридсеребряный. Обработку результатов измерения импеданса проводили по программе ZWiev 3.0.

Рост величины сопротивления переноса заряда в анодной реакции (R1) в течение суток в неингибированном растворе, свидетельствуя о нарастании защитных свойств пленки, позволяет рассчитать ее защитный эффект zпл:

zпл= 100 (R124-R10,25)/ R124 %,

а защитный эффект совместного действия пленки продуктов коррозии и ингибитора z∑ можно рассчитать по данным изменения R1 во времени в ингибированном растворе:

z∑= 100 (R1, инг24-R1, 0,25)/ R1, инг24 %,

где R1,0,25 и R1,24– сопротивление переноса заряда в анодной реакции при соответственно 15 минутной и 24 часовой экспозиции электрода в неингибированном растворе, R1, инг24 – сопротивление переноса заряда через 24 часа экспозиции электрода в ингибированном растворе.

Скорость массопереноса водорода через стальную мембрану толщиной 300 мкм оценивалась по методике, разработанной Н.В. Кардаш и В.В. Батраковым, с использованием двухкамерной ячейки типа Деванатхана. Исследования проводились при потенциале коррозии и катодной (∆Ек = Екор – Ек) поляризации рабочей стороны стальной мембраны в потенциостатическом режиме с шагом 50 мВ. Продолжительность опытов при потенциале коррозии составляла 2 - 8 часов, при катодной поляризации – 2 часа.

Оценку эффективности действия добавок проводили посредством коэффициента  i0H /iH , где i0Н и iН - плотности тока диффузии водорода в отсутствие и в присутствии специальных добавок в рабочем растворе.  > 1 соответствует торможению, а  < 1 – стимулированию процесса твердофазной диффузии водорода.

Среднюю силу поляризующего тока (iК) при заданном потенциале определяли кулонометрически, что позволило оценить величину ρ = iH/iK, характеризующую долю атомарного водорода, диффундирующего в металл, от общего количества Надс, посаженного на металлическую поверхность в результате протекания катодной реакции выделения водорода.

Испытания на разрыв проводились на пропорциональных плоских образцах из стали СтЗ, выполненных в соответствии с ГОСТ 11150-84 с суммарной длиной 150 мм и площадью поперечного сечения 5 - 6 мм2, на установке INSTRON 5565 при постоянной скорости движения траверсы, равной 10 мм/мин.

Оценка влияния изгибающих напряжений (пластичности) происходила по числу перегибов до разрушения ленточных образцов пружинной стали 65Г после их выдержки в исследуемом растворе без и с добавкой ингибитора в течение 24 часов. Применена машина для испытания «полос на перегиб» НГ-1-ЗМ.

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась по методике малых выборок с использованием коэффициента Стьюдента при доверительной вероятности 0,95.

Глава 3. (Закономерности коррозии и ингибирования стали Ст3) Исследование структуры ингибированных растворов показало, что размер мицелл ингибиторов зависит от промежутка времени, прошедшего после ввода ингибиторов в раствор. Так, в М1 в присутствии ингибитора АМДОР ИК-3Н2 с течением времени происходит укрупнение частиц. При введении ингибитора АМДОР ИК-3Н в раствор М1 в начальный период времени наблюдается фракция дисперсных частиц с поперечником 10 – 12 нм. После часовой и трехчасовой выдержки происходит рост агрегатов до размеров 150 ± 10 нм, а через 5 часов фиксируется распад агрегатов до размеров 10 – 12 нм. В присутствии ИНКОРГАЗ-50 после часовой выдержки, в основном, наблюдаются агрегаты размером 3500±35 нм, которые сохраняются и после 5 часовой выдержки.

Введение углекислого газа в фоновые растворы практически не меняет скорость коррозии в среде NACE, замедляет в кислой среде, что объясняется ингибирующим действием СО2, и стимулирует в М1 вследствие подкисления раствора образующейся угольной кислотой. Введение сероводорода увеличивают скорость коррозии стали.

С ростом времени экспозиции образцов в растворе с 24 до 720 часов происходит значительное снижение скорости коррозии в фоновых электролитах (К0), но закономерности влияния добавок газов сохраняются.

Балл коррозионной стойкости практически во всех фоновых растворах снижается за тридцать суток на единицу, что способствует в некоторых случаях изменению группы стойкости стали. Например, сталь, классифицирующаяся при 24 – часовых испытаниях как пониженно стойкая (6 балл) в растворах без добавок стимуляторов и с добавками диоксида углерода (1 изб. атм.) и сероводорода концентрации 100 и 400 мг/л, а также совместно H2S (100 мг/л) + СО2 (1 изб. атм.), после 720 – часовой выдержки в тех же средах характеризуется уже как стойкая (5 балл). Это обусловлено образованием экранирующего слоя продуктов коррозии. При одновременном наличии H2S ( 400 мг/л) и СО2 (1 изб. атм.) смены группы стойкости не происходит, сталь остается пониженно стойкой.

В ингибированных растворах также наблюдается снижение скорости коррозии во времени, при этом достигается более низкая ее величина, чем в отсутствие ингибитора, особенно в растворах с добавками стимуляторов. Это обусловлено совместным влиянием ингибитора и экранирующего слоя продуктов коррозии, особенно эффективного при образовании карбонатов и сульфидов железа (табл. 1).

Таблица 1. Скорость коррозии стали К0 в фоновых и ингибированных (К) растворах NACE с временем экспозиции τ=24/240/720 час.

| Добавка к NACE | К0, г/м2ч | К, г/м2ч в присутствии ингибиторов (200 мг/л)*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АМДОР ИК-3Н | АМДОР ИК-3Н2 | ИНКОРГАЗ-2Р | ИНКОРГАЗ-50 |
| Отсут. | 0,23/0,10/0,05 | 0,19/0,08/0,04 | 0,19/0,08/0,02 | 0,06/0,055/0,03 | 0,14/0,03/0,02 |
| CO2* | 0,38/0,11/0,07 | 0,27/0,05/0,03 | 0,22/0,06/0,02 | 0,13/0,04/0,04 | 0,24/0,03/0,01 |
| H2S** | 0,5/0,17/0,08 | 0,24/0,04/0,03 | 0,19/0,09/0,03 | 0,25/0,15/0,045 | 0,21/0,02/0,01 |
| H2S**+ CO2* | 0,45/0,17/0,11 | 0,09/0,03/0,02 | 0,14/0,04/0,04 | 0,17/0,12/0,04 | 0,08/0,02/0,01 |

*- 1 изб. атм; **- 400 мг/л; ***-товарная форма

Наблюдающаяся после 30-суточных испытаний скорость коррозии стали в ингибированных растворах соответствует 4 или 3 баллу коррозионной стойкости, характеризующей группу стойких (К=0,01 – 0,05 мм/год) и весьма стойких (К=0,005 – 0,01 мм/год) металлов соответственно.

Подобные величины скорости коррозии наблюдаются также в ингибированных средах М1 (табл. 2).

Таблица 2. Скорость коррозии стали К в ингибированных растворах М1 с временем экспозиции τ=24/240/720 час.

| Добавка к М1 | К, г/м2ч в присутствии ингибиторов (200 мг/л) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМДОР ИК-3Н | АМДОР ИК-3Н2 | ИНКОРГАЗ-2Р | ИНКОРГАЗ-50 |
| Отсутст. | 0,09/0,03/0,03 | 0,10/0,03/0,02 | 0,10/0,03/0,02 | 0,06/0,038/0,03 |
| CO2* | 0,27/0,04/0,03 | 0,15/0,04/0,02 | 0,20/0,03/0,02 | 0,14/0,06/0,01 |
| H2S** | 0,24/0,06/0,04 | 0,13/0,09/0,03 | 0,11/0,04/0,03 | 0,23/0,20/0,04 |
| H2S**+ CO2* | 0,13/0,05/0,02 | 0,085/0,06/0,03 | 0,13/0,008/0,01 | 0,27/0,03/0,03 |

*- 1 изб. атм; **- 400 мг/л;

В растворах 0,01н HCl в присутствии ингибиторов (200 мг/л) после 30- суточной экспозиции также достигаются величины скорости коррозии, удовлетворяющие условию К ≤ 0,05 мм/год.

Расчет вклада в суммарный защитный эффект ZΣ фазовой пленки продуктов коррозии Zпл и ингибиторов Zинг, по данным суточных и 30-суточных гравиметрических испытаний, показал, что преобладает вклад фазовой пленки во всех исследуемых средах, но лишь в присутствии ингибитора ZΣ превышает 90% при Cинг= 200 мг/л (табл. 3).

Таблица 3. Величины защитного эффекта пленки продуктов коррозии Zпл, % и суммарного действия пленки и ингибитора (200 мг/л) ZΣ, % в исследуемых средах.

| Добавка | Zпл, % | ZΣ в присутствие ингибиторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АМДОР ИК-3Н | АМДОР ИК-3Н2 | ИНКОРГАЗ-50 | ИНКОРГАЗ-2Р |
| NACE |  |  |  |  |  |
| Отсутствует | 78 | 80 | 88 | 91 | 87 |
| CO2 * | 82 | 92 | 94 | 97 | 89 |
| H2S ** | 84 | 95 | 94 | 98 | 91 |
| H2S** + CO2* | 76 | 96 | 93 | 98 | 90 |
| М1 |  |  |  |  |  |
| Отсутствует | 68 | 79 | 83 | 84 | 75 |
| CO2* | 83 | 90 | 95 | 94 | 91 |
| H2S** | 84 | 90 | 94 | 93 | 91 |
| H2S**+ CO2* | 78 | 95 | 94 | 99 | 94 |
| 0,01н НСl |  |  |  |  |  |
| Отсутствует | 85 | 80 | 89 | 90 | 94 |
| CO2* | 84 | 94 | 93 | 93 | 92 |
| H2S** | 81 | 97 | 95 | 95 | 93 |
| H2S**+ CO2* | 85 | 96 | 95 | 97 | 94 |

*- 1 изб. атм; **- 400 мг/л;

Из приведенных данных следует, что в средах NACE и M1 наибольший суммарный защитный эффект пленки продуктов коррозии и ингибитора наблюдается в присутствии ИНКОРГАЗ-50 и АМДОР ИК-3Н2. Очевидно, это связано с тем, что для них характерно многоцентровая адсорбция, так как в состав этих ингибиторов входят в первом случае амид на основе эфироамина с жирной кислотой, во втором – диамид на основе полиэтиленполиаминов и жирных кислот. Органические амиды обладают довольно сильными основными свойствами. В кислых средах они протонируются. Этому способствует довольно кислая среда NACE (pH=3,5). Очевидно, наряду с блокировочным действием ингибиторов проявляется также ψ1- эффект. В M1, где среда близка к нейтральной, ZΣ несколько ниже, чем в средах NACE. Возможно, это связано с отсутствием энергетического эффекта торможения.

В средах 0,01н HCl с добавками величины ZΣ близки между собой в присутствии всех исследуемых ингибиторов. Видимо, это обусловлено более кислой средой, чем в случае имитатов пластовых вод, что способствует полному протонированию ингибиторов и усилению их адсорбции на поверхности, покрытой поверхностно-активными Cl-- ионами.

Исследование защитной эффективности ингибиторов в двухфазной среде (водный раствор : ДТ=9:1) в условиях постоянного перемешивания показало, что она увеличивается в присутствии углеводородной фазы по сравнению с однофазными средами. В качестве примера приведены данные в средах NACE (табл. 4). Аналогичная картина характерна и для сред М1 и 0,01н HCl.

Таблица 4. Влияние углеводородной фазы в условиях перемешивания на скорость коррозии стали Ст3(К, г/м2ч) и защитный эффект Z, % ингибиторов (200 мг/л) в средах NACE без и с H2S и CO2 (1,7 г/л) при времени экспозиции τ=6 часов.

|  |  | Ингибиторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АМДОР ИК-3Н |  | АМДОР ИК-3Н2 |  | ИНКОРГАЗ-50 |  |  | ИНКОРГАЗ-2Р |  |
|  |  | K | Z | K | Z | K | Z |  | K | Z |
| Однофазный раствор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1* | 1,08 | 21 | 1,01 | 23 | 0,83 | 37 |  | 1,08 | 18 |
|  | 2** | 1,16 | 35 | 1,14 | 36 | 0,37 | 79 |  | 1,44 | 19 |
| 400 | 1* | 0,41 | 89 | 0,73 | 80 | 0,29 | 92 |  | 0,55 | 85 |
|  | 2** | 0,22 | 86 | 0,41 | 79 | 0,25 | 87 |  | 0,74 | 61 |
| 1000 | 1* | 0,45 | 89 | 0,32 | 93 | 0,22 | 95 |  | 0,35 | 92 |
|  | 2** | 0,34 | 88 | 0,44 | 85 | 0,09 | 97 |  | 0,41 | 86 |
| Двухфазная система: водный раствор: ДТ (9: 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1* | 0,98 | 25 | 0,31 | 75 | 0,50 | 59 | 0,33 |  | 73 |
|  | 2** | 0,23 | 83 | 0,29 | 79 | 0,38 | 73 | 0,16 |  | 88 |
| 400 | 1* | 0,12 | 94 | 0,19 | 94 | 0,06 | 98 | 0,35 |  | 87 |
|  | 2** | 0,13 | 95 | 0,11 | 92 | 0,11 | 92 | 0,41 |  | 64 |
| 1000 | 1* | 0,14 | 95 | 0,14 | 95 | 0,05 | 98 | 0,35 |  | 87 |
|  | 2** | 0,06 | 98 | 0,04 | 98 | 0,08 | 97 | 0,49 |  | 80 |

1* - без СО2; 2** - с СО2;

В динамических условиях, как в однофазных, так и в двухфазных средах наибольшей защитной эффективностью обладают АМДОР ИК-3Н, АМДОР ИК-3Н2 и ИНКОРГАЗ-50, что также можно связать с их строением. ИНКОРГАЗ-2Р менее эффективен, чем остальные ингибиторы. При сравнении М1, NACE и 0,01н HCl можно сделать вывод, что наибольшую эффективность проявляют  ингибиторы ИНКОРГАЗ-50 и АМДОР ИК-3Н2 в 0,01н HCl и NACE, где их Z практически одинаковы. В М1 все изученные ингибиторы проявляют в основном более низкую эффективность.

Изучение мгновенной скорости коррозии стали в течение суток показало, что в фоновых и ингибированных растворах NACE, М1 и 0,01 Н НС1 в отсутствие и с добавками сероводорода и СО2 порознь и совместно скорость коррозии стали существенно снижается во времени, особенно в первые 2 – 5 часов. В течение последующих суток величина К снижается значительно медленнее (рис. 1). Для H2S и/или СО2 – содержащих сред это явление можно связать со сравнительно медленным формированием карбонатных и полисульфидных поверхностных пленок, обладающих защитной способностью.

Рис. 1.

Изменение скорости коррозии стали во времени в среде NACE с добавкой H2S (400 мг/л) в неингибированном растворе (1) и в присутствии ингибиторов (200 мг/л): ИНКОРГАЗ-2Р (2), ИНКОРГАЗ-50 (3).

Измерение мгновенной скорости коррозии позволяет оценить защитный эффект пленки продуктов коррозии Zпл, образующейся в течение суток в неингибированном растворе на поверхности стали

Zпл, %=100(К0 – К24)/К0,

а в ингибированном – суммарный защитный эффект ZΣ пленки продуктов коррозии и ингибитора

ZΣ, %= 100(К0 – К24,инг)/К0,

где К0 и К24 – скорость коррозии стали в отсутствие ингибитора соответственно в начальный момент времени и через 24 часа, а К24,инг – скорость коррозии в присутствии ингибитора через 24 часа. Разница ZΣ - Zпл дает величину Zинг (табл. 5).

Из таблицы 5 видно, что вклад пленки, формирующейся  в процессе коррозии на поверхности стали в среде, содержащей Н2S или Н2S+CO2, превалирует над вкладом ингибитора, однако лишь в присутствии ингибиторов достигается высокий защитный эффект.

Таблица 5. Оценка вкладов защитной пленки продуктов коррозии Zпл и ингибитора Zинг в суммарный защитный эффект ZΣ в исследуемых растворах, по данным измерения мгновенной скорости коррозии в течение суток.

| Zпл, % | ZΣ и Zинг в присутствии ингибиторов (200 мг/л) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМДОР ИК-3Н2 |  | ИНКОРГАЗ-2Р |  | ИНКОРГАЗ-50 |  |
|  | ZΣ, % | Zинг, % | ZΣ, % | Zинг, % | ZΣ, % | Zинг, % |
| 0,01н НСl+400 мг/л Н2S |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 93 | 3 | 94 | 4 | 93 | 3 |
| NACE+Н2S(400 мг/л)+СО2 (1,7 г/л) |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 57 | 16 | 51 | 10 | 49 | 8 |
| М1++Н2S(400 мг/л)+СО2 (1,7 г/л) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 71 | 9 | 75 | 13 | 76 | 14 |

Zпл и ZΣ, полученные по гравиметрическим данным (табл. 3), заметно выше, чем рассчитанные по измерениям мгновенной скорости коррозии. Это можно объяснить тем, что, как показывают 30-суточные коррозионные испытания, скорость коррозии стали продолжает уменьшаться во времени и по истечении суток как в ингибированных, так и в неингибированных растворах и расчет Zпл и ZΣ по гравиметрическим данным учитывает вклад сформировавшейся в течение 30 суток защитной пленки, которая, несомненно, обладает лучшими защитными свойствами как в отсутствие, так и в присутствии ингибитора, чем пленки суточного возраста.

В главе 4 (Электрохимическое поведение стали в исследуемых средах) исследовано влияние ингибиторов на кинетику парциальных электродных реакций.

Анализ потенциостатических поляризационных кривых показал, что в среде NACE с добавкой СО2 исследуемые ингибиторы замедляют анодный процесс, ИНКОРГАЗ-50 замедляет также и катодный. В ингибированной сероводородной среде в присутствии АМДОР ИК-3Н и АМДОР ИК-3Н2 наблюдается торможение анодного процесса при отсутствии влияния на катодный и более заметное смещение коррозионного потенциала в положительную сторону (рис. 3). Такая же картина наблюдается и в присутствии ИНКОРГАЗ-50, а ИНКОРГАЗ-2Р стимулирует катодный процесс при замедлении анодного. При одновременном присутствии Н2S (100 мг/л) и СО2 АМДОР ИК-3Н преимущественно затормаживает анодную реакцию ионизации стали при некотором облегчении катодного процесса. АМДОР ИК-3Н2 в этих условиях замедляет обе парциальные электродные реакции, что согласуется с его более высокой эффективностью в этих средах, по данным гравиметрических испытаний (табл. 1). Потенциал коррозии в обоих случаях смещается в положительную сторону.

В средах М1 без добавок и в присутствии СО2 ингибиторы АМДОР ИК-3Н и АМДОР ИК-3Н2 оказывают ингибирующее действие на анодный процесс при небольшом стимулировании катодного. Примерно такая же картина наблюдается в присутствии 400 мг/л сероводорода. ИНКОРГАЗ-50 замедляет анодный процесс и облегчает катодный при наличии СО2 в М1, а ИНКОРГАЗ-2Р стимулирует катодный процесс, слегка замедляя анодный вблизи потенциала коррозии. В М1, содержащем СО2 совместно с Н2S в концентрации 400 мг/л и 100 мг/л, а также в присутствии только Н2S (400 мг/л) данные ингибиторы  замедляет оба электродных процесса (рис. 2). В присутствии всех ингибиторов потенциал коррозии смещается преимущественно в положительную сторону.

В растворе 0,01н НСl без добавок и содержащем СО2, а также в присутствии Н2S и совместно Н2S (100 мг/л) и СО2 (1 изб. атм.) ингибиторы АМДОР ИК-3Н2 и АМДОР ИК-3Н замедляют обе электродные реакции. При введении сероводорода в концентрации 400 мг/л и одновременно углекислого газа АМДОР ИК-3Н2 замедляет обе электродные парциальные реакции, а АМДОР ИК-3Н облегчает катодную в области потенциала коррозии и замедляет анодную. Потенциал коррозии смещается в положительную сторону.

Рис. 2.

Поляризационные кривые на стали Ст 3 в среде NACE в присутствии 400 мг/л сероводорода без (1) и содержащих 200 мг/л ингибитора: 2 – АМДОР ИК-3Н, 3 – АМДОР ИК-3Н2.

Рис. 3.

Поляризационные кривые на стали Ст 3 в среде М1 в присутствии 400 мг/л сероводорода совместно с углекислым газом без (1) и содержащих 200 мг/л ингибитора: 2 – ИНКОРГАЗ-2Р, 3 – ИНКОРГАЗ-50.

Глава 5. Влияние ингибиторов на диффузию водорода в сталь и  сохранение ею пластичных и прочностных свойств в исследуемых средах.

Ток диффузии водорода через стальную мембрану iH при Екор уменьшается с уменьшением кислотности среды и увеличивается при введении в раствор CO2 и H2S. Указанные добавки, замедляя рекомбинацию адсорбированного водорода, становятся стимуляторами наводороживания. Введение ингибиторов снижает iH (Табл. 6.).

Таблица 6. Влияние ингибитора (200 мг/л), состава раствора и продолжительности эксперимента на скорость диффузии водорода через стальную мембрану (iH0, А/м2) в имитатах пластовых вод М 1 и 0,01 н НСl при потенциале коррозии, без и с добавками СО2 (1.7 г/л) и H2S (400 мг/л) раздельно и совместно (τ = 2/4/8 часов). (Температура 180С).

| ингибитор |  | добавка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отсутствует | 400 мг/л H2S | 1,7 г/л СО2 | 400 мг/л H2S + 1,7 г/л СО2 |
| 0,01 н НСl |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,3/0,2/0,2 | 0,5/0,4/0,3 | 0,3/0,3/0,2 | 0,4/0,3/0,2 |
| γн | ИНКОРГАЗ-2Р | 1,5/1,9/2,0 | 2,8/2,9/3,1 | 1,5/1,5/1,8 | 2,5/2,6/2,9 |
|  | ИНКОРГАЗ-50 | 1,6/2,2/2,3 | 2,8/2,9/3,8 | 1,6/2,0/2,1 | 2,6/2,7/3,3 |
| M1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,2/0,1/0,1 | 0,3/0,3/0,2 | 0,2/0,2/0,1 | 0,4/0,3/0,2 |
| γн | ИНКОРГАЗ-2Р | 1,2/1,3/1,4 | 2,6/3,1/2,3 | 1,3/2,1/2,2 | 1,9/3,3/3,6 |
|  | ИНКОРГАЗ-50 | 1,5/1,5/1,6 | 2,8/3,6/3,5 | 1,8/2,3/2,5 | 2,3/3,8/4,5 |

Увеличение времени экспозиции приводит к снижению скорости проникновения водорода в сталь, это особенно выражено в средах с добавками H2S и H2S + CO2.

ИНКОРГАЗ-50 во всех исследуемых средах несколько более эффективен  по сравнению с ИНКОРГАЗ-2Р, возможно, на это влияет индивидуальное строение ингибитора. Ингибитор АМДОР ИК-3Н2 эффективнее композиции АМДОР ИК-3Н во всех изученных растворах.

Рост величины γН во времени свидетельствует о постепенном увеличении адсорбции ингибиторов во времени и блокировке ими центров адсорбции атомарного водорода, образующегося в катодном процессе электрохимической коррозии стали. Это согласуется и с увеличением защитной эффективности ингибиторов во времени, по данным гравиметрических коррозионных испытаний. Повышение температуры на 100С вызывает увеличение тока диффузии водорода в неингибированных растворах и снижение его величины в ингибированных  (табл. 7) по сравнению с данными при более низких температурах, что приводит к росту γн. Этот факт свидетельствует о хемосорбции ингибиторов, величина которой увеличивается с ростом температуры.

Таблица 7. Токи диффузии водорода через стальную мембрану и величины γн в исследуемых средах М1, NACE и 0,01н НСl с добавками при температуре 300С.

| Ингибитор |  | Добавка Н2S (400 мг/л)+СО2 (1,7 г/л) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i0H |  |  | М1 | NACE | 0,01н НСl |
|  |  |  | 1,01 | 1,04 | 1,31 |
| γн | ИНКОРГАЗ-2Р |  | 2,2 | 4,7 | 18,4 |
|  | ИНКОРГАЗ-50 |  | 3,7 | 20,8 | 32,8 |
|  | АМДОР ИК-3Н2 |  | 4,4 | 7,4 | 13,1 |

Катодная поляризация рабочей стороны мембраны в фоновых растворах с добавками сероводорода и углекислого газа как совместно, так и раздельно, приводит к закономерному росту iн.

Введение ингибиторов в исследуемые среды без и с добавками углекислого газа уменьшает скорость проникновения водорода во всей области изученных катодных потенциалов (рис. 4). Еще более эффективно они снижают iн в растворах с сероводородом. Наибольшее воздействие проявляет ингибитор ИНКОРГАЗ-50.

Изучение влияния катодной поляризации на долю ρ абсорбированного атомарного водорода, диффундирующего в металл, показало, что как в фоновых растворах, так и в ингибированных средах, величина ρ снижается с ростом катодной поляризации. Сопоставление величин ρ в ингибированных и фоновых растворах показывает, что в присутствии ингибиторов ρ ниже.

Уменьшение ρ с увеличением катодной поляризации, в первом приближении, видимо, обусловлено тем, что рост ΔЕк повышает скорость реакции разряда с образованием Надс, в то время как кинетика процесса абсорбции Надс и его диффузии в металле непосредственно не зависит от потенциала.

Рис. 4.

Влияние катодной поляризации на ток диффузии водорода в NACE + СО2 (1,7 г/л) без (1) и в присутствии ингибиторов (100 мг/л): АМДОР ИК-3Н (2), АМДОР ИК-3Н2 (3),  и (200 мг/л) ИНКОРГАЗ-2Р (4), ИНКОРГАЗ-50 (5).

Для сопоставления эффекта торможения диффузии водорода через мембрану с влиянием ингибиторов на сохранение пластичности образцов использовался коэффициент β = nинг/nо, где nинг и nо – число перегибов образцов до разрушения в ингибированном и фоновом растворах соответственно.

Величины коэффициента β (табл. 8), свидетельствуют, что ингибиторы способствуют сохранению пластичных свойств стали. В сероводородсодержащих средах NACE наибольшую эффективность в этом отношении проявляет АМДОР ИК-3Н. В комбинированных средах NACE (Н2S+CO2) все исследованные ингибиторы в значительно большей степени способствуют сохранению пластичных свойств стали.

Приведенные данные указывают на существование корреляции между торможением проникновения водорода в металл и сохранением его пластических свойств в присутствии ингибитора.

Таблица 8. Влияние ингибиторов на коэффициент повышения пластичности пружинной стали 65Г () по сравнению с неингибированными растворами, по данным суточных испытаний в среде NACE .

| ингибитор |  в присутствии добавок |  |
| --- | --- | --- |
|  | H2S, 400 мг/л | СО2 (1 изб. атм.) + H2S (400 мг/л) |
| АМДОР ИК-3Н | 17 | 23 |
| ИНКОРГАЗ-50 | 13 | 24 |
| ИНКОРГАЗ-2Р | 4 | 23 |

Испытания на разрыв показали увеличение предела прочности стали Ст 3 после выдержки в ингибированных растворах по сравнению с фоновыми. Однако, полученные эффекты существенно меньше, чем в случае механических испытаний на изгиб, что, видимо, связано как с характером возникающих напряжений, так и с химическим составом и физическими свойствами стали.

В главе 6 рассматривается исследование механизма ингибирования коррозии изучаемыми ингибиторами в средах NACE, М1 и 0,01н растворе НСl методом импедансной спектроскопии.

Частотные спектры импеданса (диаграммы Найквиста) для стали Ст3 при потенциале коррозии в исследуемых средах представляют собой искаженные растянутые полуокружности, являющиеся результатом перекрывания двух и более полуокружностей. Введение добавок сероводорода и/или углекислого газа в имитаты вызывает некоторое уменьшение диаметров полуокружностей, что, очевидно, обусловлено ускорением катодной и/или анодной реакции.

В присутствии ингибиторов полуокружности на диаграммах Найквиста расширяются, что может быть связано с увеличением поляризационного сопротивления, определяется уменьшением скорости коррозии и согласуется с данными поляризационных кривых (рис. 5.).

Рис. 5.

Вид диаграмм Найквиста в модельной пластовой воде М1 в присутствии 400 мг/л H2S без - 1, и с ИНКОРГАЗ-50 – 2 при времени выдержки 0,25 ч. Точки соответствуют экспериментальным данным, сплошные линии – данным, рассчитанным на основе используемой эквивалентной схемы.

В качестве модели для описания импеданса стального электрода, корродирующего в пластовых водах в отсутствие и в присутствии стимуляторов и ингибиторов, использована эквивалентная схема (ЭС) (рис. 6). В этой схеме R1 и R2 – сопротивление переноса заряда в анодной и катодной реакциях восстановления О2 соответственно, ZD – импеданс диффузии деполяризатора, Сdl – емкость двойного электрического слоя. Цепочка Ra – Ca связана с адсорбцией интермедиатов анодного процесса.

Рис. 6.

Вид эквивалентной схемы, используемой для описания импеданса стального электрода, корродирующего в исследуемых растворах.

Сопротивление переноса заряда в катодной реакции R2 значительно меньше, чем RD, т.е. восстановление О2 протекает с преобладанием диффузионных ограничений. В присутствии ингибитора сопротивление массопереноса в катодной реакции уменьшается (снижается Rd), а сопротивление переноса заряда наоборот, увеличивается (рост R2), хотя эта стадия не становится лимитирующей стадией процесса. Емкость двойного слоя при введении ингибитора в начальный момент времени практически не меняется, однако, наблюдается ее снижение с ростом времени экспозиции, что, очевидно, свидетельствует о медленной адсорбции ингибитора. Как ранее указано рост величины R1 в течение суток в неингибированном и ингибированном растворах позволяет рассчитать защитный эффект пленки продуктов коррозии Zпл и суммарный эффект совместного действия пленки и ингибитора ZΣ (табл. 9.).

Таблица 9. Величины защитного эффекта пленки продуктов коррозии zпл и совместного действия пленки и ингибитора (200 мг/л) z∑, рассчитанные по величинам сопротивления переноса заряда в анодной реакции по данным, полученным в течение суток.

| Раствор | zпл, % | z∑, % АМДОР ИК-3Н | z∑, % ИНКОРГАЗ-50 | z∑, % ИНКОРГАЗ-2Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NACE+H2S(400мг/л) | 74 | 95 | 91 | 75 |
| NACE+CO2+H2S(400мг/л) | 61 | 93 | 94 | 64 |
| М1+H2S(400мг/л) | 67 | 98 | 97 | 86 |
| М1+CO2+H2S(400мг/л) | 64 | 99 | 99 | 74 |
| 0,01 н НСl+H2S(400мг/л) | 73 | 99 | 98 | 87 |
| 0,01 н НСl +CO2+H2S(400мг/л) | 68 | 98 | 94 | 89 |

Как видно из таблицы, величины Z, рассчитанные по данным импедансных измерений, несколько ниже, чем Z, рассчитанные по гравиметрическим данным. Это может быть объяснено различным временем экспозиции электродов в растворе. Значения защитного эффекта, полученные по данным измерения мгновенной скорости коррозии в течение суток, близки к импедансным.

Таким образом, метод импедансной спектроскопии позволяет доказать адсорбцию ингибиторов на поверхности защищаемого металла при Eкор, выявить их влияние на замедление анодной и катодной реакций, рассчитать их защитный эффект.

Выводы:

1. Посредством использования гравиметрических, потенциостатических, импедансных измерений, определения мгновенной скорости коррозии и диффузионной электрохимической методики систематически изучен процесс коррозии стали Ст3 и диффузии в нее водорода в 0,01 н НС1 и  модельных пластовых водах NACE и М1 в присутствии CO2 и/или H2S и ингибиторов. Рассмотрено влияние продолжительности эксперимента, концентрации H2S, давления CO2, pH, влияния углеводородной фазы, гидродинамических условий.

2. Эффективность АМДОР ИК-3Н, АМДОР ИК-3Н2, ИНКОРГАЗ-2Р, ИНКОРГАЗ-50 в исследуемых средах, содержащих добавки СО2 и H2S, возрастает с увеличением продолжительности эксперимента. При 240-720 часовой экспозиции и концентрации ингибиторов 200 мг/л сталь характеризуется как «стойкая» и соответствует 4-5 баллу коррозионной стойкости при скорости коррозии 0,01-0,05 мм/год.

3. Оценены парциальные вклады фазовых пленок продуктов коррозии стали и исследуемых ингибиторов в суммарный защитный эффект по данным гравиметрических, импедансных измерений и величин мгновенной скорости коррозии. Показано, что вклад ингибитора существенно ниже вклада фазовой пленки. Но лишь в его присутствии достигается ZΣ > 90%.

4. Изученные ингибиторы являются преимущественно ингибиторами анодного действия в модельных пластовых водах NACE, М1 и 0,01 н растворе НСl. В присутствии в этих средах H2S, АМДОР ИК-3Н2 и ИНКОРГАЗ-50  замедляют обе парциальные электродные реакции. В присутствии ингибиторов сопротивление переноса заряда катодной реакции значительно меньше, чем анодной, свидетельствуя о преимущественном торможении анодного процесса.

5. По данным импедансной спектроскопии, частотные спектры импеданса (диаграммы Найквиста) для стали Ст3 при потенциале коррозии при введении ингибиторов в исследуемых средах расширяются, что связано с увеличением поляризационного сопротивления, определяемого  уменьшением скорости коррозии. Введение ингибиторов снижает емкость двойного слоя.

6. Ингибиторы в концентрации 100 и 200 мг/л существенно замедляют диффузию водорода через стальную мембрану в присутствии CO2 и H2S в 0,01 Н НС1 и в модельных пластовых водах NACE и М1 в условиях свободной коррозии и при катодной поляризации. Существует корреляции между торможением проникновения водорода в металл и сохранением его пластических свойств в присутствии ингибиторов.

7. Ингибиторы АМДОР ИК-3Н, АМДОР ИК-3Н2, ИНКОРГАЗ-2Р, ИНКОРГАЗ-50 проявляют достаточно высокую защитную эффективность при малых концентрациях (100 и 200 мг/л) как универсальные замедлители, подавляющие общую, сероводородную, углекислотную коррозию и проникновение водорода в углеродистую сталь в кислых и нейтральных средах. Они сохраняют высокий уровень защитного действия как в однофазных, так и в двухфазных (электролит: ДТ) системах в гидродинамических условиях, а также во времени, эффективно замедляют анодную реакцию в процессе электрохимической коррозии. Это позволяет рекомендовать их для использования в нефтегазодобывающей промышленности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

1. Шитикова Е.А., Фоменков О.А., Цыганкова Л.Е. Амино- и амидосодержащие ингибиторы коррозии стали Ст3 в углекислотных и сероводородных средах. // Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах «ФАГРАН-2008». IV Всероссийская конференция: Материалы доклада. Воронеж. 2008. С. 158-161.

2. Цыганкова Л.Е., Фоменков О.А., Шитикова Е.А. Амино- и амидосодержащин ингибиторы коррозии стали Ст3 в углекислотных и сероводородных средах. // Сборник научных трудов института естествознания. Тамбов. 2008. С. 123-127.

3. Цыганкова Л. Е., Шитикова Е. А., Есина М. Н., Ермакова Ю. В., Зверева А. А. Ингибирование коррозии и проникновения водорода в углеродистую сталь композицией АМДОР ИК-3Н2 в средах, содержащих Н2S и СО2.               // Коррозия: материалы, защита. 2010. №5. С. 18 – 21.

4. Цыганкова Л. Е., Шитикова Е. А., Есина М. Н., Ермакова Ю. В., Яковлева В. А., Копылова Е. Ю. Ингибирование композицией ИНКОРГАЗ-2Р сероводородной и углекислотной коррозии стали. // Коррозия: материалы, защита. 2009. №12. С. 20 – 24.

5. Цыганкова Л. Е., Шитикова Е. А. Защитное действие ингибитора ИНКОРГАЗ-50 по отношению к сероводородной и углекислотной коррозии углеродистой стали. // Практика противокоррозионной защиты. 2010. №3 (57). С. 37 – 43.

6. Цыганкова Л. Е., Шитикова Е. А., Есина М. Н., Ермакова Ю. В., Яковлева В. А., Копылова Е. Ю. Исследование ингибирующих свойств копмозиции ИНКОРГАЗ – 2Р по отношению к сероводородной и углекислотной стали. // Актуальные инновационные исследования: Наука и практика. http:// actyalresearch.ru. 2009. №2.

7. Цыганкова Л. Е., Шитикова Е. А., Зверева А. А. Влияние композиции АМДОР ИК-3Н на коррозию стали в сероводородно-углекислотных средах.     // Коррозия: материалы, защита. 2010. №12.

# 8. Шитикова Е.А., Зверева А..А., Цыганкова Л. Е. Новый ингибитор сероводородной и углекислотной коррозии углеродистой стали АМДОР ИК-3Н. // Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах «ФАГРАН-2010». V Всероссийская конференция: Материалы доклада. Воронеж. 2010.