Общая характеристика работы

Актуальность работы. Ферраты (VI) щелочных металлов являются одними из наиболее сильных существующих на сегодняшний день окислителей. Окислительный потенциал феррат-иона (FeO42–) в кислой среде выше, чем у озона, перманганатов, пероксида водорода, хлора и хлорсодержащих соединений (гипохлоритов, перхлоратов, диоксида хлора). Сфера использования ферратов (VI) щелочных металлов достаточно широка: очистка промышленных и бытовых стоков от бактерий, вирусов, тяжелых металлов, токсичных веществ, вредных примесей (NH3, H2S, CN–, CNS–, As), отравляющих веществ (VX, GD, GB) до малотоксичных или нетоксичных соединений; пассивация металлов; детоксикация почвенных сред; компонент щелочных батарей; изготовление катализаторов и источников кислорода для дыхания человека и животных.

Однако промышленное производство соединений шестивалентного железа сдерживается из-за отсутствия энерго- и ресурсосберегающих технологий их получения. Существующие способы синтеза ферратов (VI) щелочных металлов характеризуются трудностью реализации, высокой энергоемкостью, низким содержанием основного вещества, получением готовых продуктов в растворе. Последнее ограничивает время хранения и приводит к необходимости введения в технологию синтеза дополнительного оборудования для выделения соединений шестивалентного железа в твердом виде или организации производства непосредственно в местах применения.

В связи с этим разработка энергосберегающего процесса и аппаратурно-технологического оформления производства ферратов (VI) щелочных металлов и изучение свойств синтезированных продуктов являются актуальными в научном и практическом плане.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ НОЦ ФГБОУ ВПО «ТГТУ» – ОАО «Корпорация «Росхимзащита» в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» (Государственный контракт № 02.438.11.7012 от 19 августа 2005 г.) по теме «Научно-организационное, методическое и техническое обеспечение организации и поддержки научно-образовательных центров в области новых химических технологий и осуществление на основе комплексного использования материально-технических и кадровых возможностей совместных исследований и разработок».

Научно-исследовательская работа «Энергосберегающая технология новых ферратных продуктов» признана победителем на конкурсе работ аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений в области энергосбережения в промышленности «ЭВРИКА-2010» (г. Новочеркасск).

Цель работы. Разработка энергосберегающего процесса и аппаратурно-технологического оформления производства ферратов (VI) щелочных металлов с целью получения продуктов в твердом виде с высоким содержанием основного вещества.

Научная новизна. Впервые разработан энергосберегающий процесс получения ферратов (VI) калия и натрия методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) (патент РФ № 2371392 «Способ получения феррата (VI) калия» от 12.02.2008 и патент РФ № 2356842 «Способ получения феррата (VI) натрия» от 09.08.2007), определены условия его осуществления и соотношение исходных компонентов шихты, позволяющие получать продукты с содержанием основного вещества до 88% мас. феррата (VI) калия и до 93% мас. феррата (VI) натрия.

Проведены исследования влияния качества сырья (содержание активного кислорода в KО2 и Na2O2, содержание влаги в Fe2O3), технологических параметров (плотность прессования, начальная температура СВС) на содержание ферратов (VI) щелочных металлов в продукте синтеза. Проведена оценка динамической активности феррата (VI) калия в процессе регенерации воздуха.

Впервые разработан регенеративный продукт с ферратом (VI) калия (РП-КФ) 
в качестве структурообразующей добавки, катализатора и источника кислорода, обладающий улучшенными эксплуатационными характеристиками: низкая концентрация СО2 на вдохе, большее время защитного действия (решение о выдаче патента РФ по заявке № 2011105491, приоритет 14.02.11).

Практическая значимость. Разработано аппаратурно-технологическое оформление энергосберегающего процесса СВС ферратов (VI) щелочных металлов, включающее смеситель шихты, реактор синтеза и установку синтеза.

Разработана методика анализа твердых соединений шестивалентного железа, позволяющая определять содержание основного вещества в продуктах синтеза.

Разработан технологический процесс получения регенеративного продукта с ферратом (VI) калия и выпущена экспериментальная партия в условиях опытного производства ОАО «Корпорация «Росхимзащита». Проведены динамические испытания РП-КФ, по результатам которых установлено, что время работы регенеративного продукта в динамической трубке по кислороду и диоксиду углерода превышает время работы серийного продукта ОКЧ-3М в 1,5 раза. Отличительной особенностью работы РП-КФ в аппаратах СПИ-20, ШСС-Т, ШСС-ТМ и в патроне ИДА-59 в сравнении с серийными продуктами является снижение концентрации СО2 на вдохе до 75%, что повышает комфортность использования самоспасателей пользователями.

Установлена способность соединений шестивалентного железа очищать воду от ионов тяжелых металлов, цианидов и разрушать пестицид «Раундап» в почве.

Результаты исследований внедрены в ОАО «Корпорация «Росхимзащита» при разработке нового регенеративного продукта с ферратным катализатором.

Материалы диссертации используются в образовательном процессе Мичуринского государственного аграрного университета при чтении курса лекций «Химическая защита растений».

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 11 всероссийских и международных конференциях.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том числе: 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 патента РФ, 1 решение о выдаче патента РФ.

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти основных глав, выводов, списка используемой литературы из 
165 наименований и 9 приложений. Включает 15 таблиц и 58 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, сформулирована цель диссертационной работы, аргументирована научная новизна и практическая значимость полученных результатов работы.

В главе 1 «Литературно-патентный обзор, анализ и обоснование задач исследования» представлен анализ и обзор патентной и научно-технической информации о способах получения ферратов (VI) щелочных металлов. Выявлены тенденции совершенствования ферратных технологий с целью повышения качества синтезируемых продуктов и разработки новых ресурсо- и энергосберегающих способов синтеза. Показано, что известные в настоящее время методы получения соединений шестивалентного железа не в полной мере удовлетворяют потребности потребителей по ряду характеристик, основными из которых являются низкое содержание основного вещества, энергоемкость процесса синтеза и получение продуктов в 
растворе.

С целью разработки оригинальной методики анализа проведен обзор существующих методов определения ферратов (VI) щелочных металлов и выявлены их недостатки: длительность анализа, потребность в использовании большого числа реактивов и дорогостоящего оборудования.

Изучены физико-химические свойства соединений шестивалентного железа, показаны новые перспективные области исследований, включающие исследования морфологии, динамической активности, способности очищать воду и почву, применяться в качестве катализаторов в регенеративных продуктах.

Проведен обзор, анализ состояния и проблем развития технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Определены основные технологические достоинства СВС, заложенные в самом принципе процесса, – использование быстро выделяющегося тепла химических реакций вместо нагрева вещества от внешнего источника.

Определены задачи настоящей работы: разработка энергосберегающего процесса получения ферратов (VI) щелочных металлов; проведение исследований по определению влияния соотношения исходных компонентов, качества сырья, технологических параметров на качество синтезируемых продуктов; разработка методики определения содержания ферратов (VI) щелочных металлов в продуктах синтеза; проведение исследований морфологических особенностей образцов ферратов (VI) калия и натрия, динамической активности по О2 и СО2; возможности применения ферратов (VI) щелочных металлов, полученных методом СВС, в качестве реагентов для очистки воды от ионов тяжелых металлов и цианидов, очистки почвы; разработка регенеративного продукта с ферратным катализатором и проведение его испытаний в составе средств защиты органов дыхания; разработка технологической схемы и аппаратурно-технологического оформления производства ферратов (VI) щелочных металлов.

В главе 2 «Методики экспериментальных исследований» представлены материалы, вещества и методики, используемые в настоящей работе.

Для оперативного контроля качества синтезируемых продуктов разработана методика определения содержания ферратов (VI) щелочных металлов в продуктах синтеза, основанная на их взаимодействии с 1-нормальным раствором серной кислоты:

2K2FeO4 + 5H2SO4 ® 5H2O + 2K2SO4 + Fe2(SO4)3 + 3/2O2;                 (1)

2Na4FeO5 + 7H2SO4 ® 7H2O + 4Na2SO4 + Fe2(SO4)3 + 3/2O2.               (2)

Для входного контроля качества пероксидных продуктов использовалась методика определения активного кислорода в надпероксидах.

|  | В связи с отсутствием литературных данных о величинах стандартных теплот образования твердых ферратов (VI) щелочных металлов для оценки количества выделяющегося тепла при СВС соединений шестивалентного железа через стенку реактора к охлаждающей воде и количества тепла, отходящего с газовой фазой, была изготовлена установка, представленная на рис. 1, где: 1 – корпус; 2 – маты МСТВ-2; 3 – вода; 4 – стакан; 5 – шихта; 6 – крышка; 7 – прокладка; 8 – газосчетчик барабанный ГСБ-400; 9 – штуцер; 10 – спираль; 11 – термопара; 12 – измеритель-регулятор ТРМ138 марки «Овен». |
| --- | --- |
| Рис. 1. Схема установки |  |

Определение температур в случае, когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом невозможно, осуществлялось с помощью оптического пирометра марки DHS-28X, изготовленного фирмой Wahl Instruments Inc (США).

Задача по определению сорбционной емкости ферратов (VI) щелочных металлов решалась с помощью фотоколориметрического метода определения концентрации растворов.

Морфологические особенности кристаллической структуры ферратов (VI) калия и натрия исследовались методом сканирующей электронной микроскопии, инструментальной базой которой являлся сканирующий электронный микроскоп Neon 40 (Carl Zeiss, Германия).

Физико-химические исследования полученных образцов шестивалентного железа проводились с использованием дифрактометра Дрон-6 на рентгеновской трубке 2,5БСВ 27-Сu и дифференциального термогравиметрического анализа на исследовательском комплексе «ТАG-24» (Setaram, Франция).

Определение длительности работы слоя продукта при пропускании через него постоянного потока газовоздушной смеси с заданными параметрами проводилось с применением метода определения динамической емкости хемосорбентов на динамической установке.

Исследования хемосорбционных свойств регенеративных продуктов проводились на аттестованном оборудовании в Испытательном центре «Спиротехнотест» ОАО «Корпорация «Росхимзащита», имеющем «Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.22СЩ10» от 24 марта 2010 г., выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Использование методики определения прочности основной фракции регенеративных продуктов заключалось в определении остатка пробы от исходного продукта после воздействия на него стальными шарами во вращающемся барабане.

Глава 3. Экспериментальные исследования свойств и процесса получения ферратов (VI) щелочных металлов методом СВС.

Разработка энергосберегающего процесса получения ферратов (VI) щелочных металлов включала следующие этапы: выбор горючего; исследование влияния соотношения исходных компонентов, качества сырья и технологических параметров на качество синтезируемых соединений шестивалентного железа.

В качестве исходных компонентов для получения ферратов (VI) щелочных металлов использовали оксид железа (III), надпероксид калия (или пероксид натрия) и горючее. Установлено, что для реализации процесса СВС ферратов (VI) щелочных металлов целесообразнее всего использовать двухкомпонентный состав горючего, включающий металлическое пиротехническое железо и углеродный порошок:

4Fe + 3O2 ® 2Fe2O3 + Q;                                              (3)

С + O2  СO2 + Q.                                                   (4)

Суммарный эффект от использования в качестве горючего смеси железа с 
углеродом обеспечивал оптимальное использование тепловой энергии окисления горючего для генерирования основных реакций (5) и (6):

2Fe2O3 + 8KO2 ® 4K2FeO4 + 3O2 ;                                 (5)

Fe2O3 + 4Na2O2 ® 2Na4FeO5 + 0,5O2.                               (6)

Проведено исследование влияния соотношения исходных компонентов на выход основного вещества в процессе СВС (рис. 2). Максимальное содержание горючего, обусловленное взрывобезопасностью шихты, составляло 6% мас.

| мас. мас. а) | мас. мас. б) |
| --- | --- |
| Рис. 2. Зависимость содержания феррата (VI) в продукте синтеза от содержания: а – углерода; б – оксида железа (III) в исходной шихте |  |

Анализ опытных данных, представленных на рис. 2, показал, что для достижения максимального выхода ферратов (VI) калия и натрия, получаемых методом СВС, необходимо использовать шихту следующего состава: углерод – 5,0% мас., железо – 1,0% мас.; Fe2O3 – 31,0% мас. для СВС K2FeO4 (30,5% мас. для СВС Na4FeO5); KO2 – 63,0% мас., Na2O2 – 63,5% мас.

Экспериментально установлено, что для повышения качества синтезируемых соединений шестивалентного железа необходимо применять пероксидные продукты с содержанием активного кислорода, близким к стехиометрическому, при минимизации содержания влаги в оксиде железа (III) (рис 3).

| мас. мас. а) | мас. мас. б) |
| --- | --- |
| Рис. 3. Зависимость содержания феррата (VI) в продукте синтеза от содержания: а – активного кислорода в KО2 и Na2O2; б – влаги в оксиде железа (III) |  |

Установлено, что для достижения высокого содержания солей шестивалентного железа в продуктах синтеза необходимо обеспечить плотность прессования шихты 1,42 г/см3 для СВС K2FeO4 и 1,65 г/см3 для СВС Na4FeO5 (рис. 4, а). При плотности прессования ниже 1,25 г/см3 часть шихты уносилась из зоны реакции вследствие высокой скорости СВС, а при величине выше 1,8 г/см3 происходило частичное затухание процесса, связанное с закупориванием пор внутри шихты и отсутствием доступа кислорода во внутренние слои брикета.

Из рисунка 4, б видно, что наилучшее качество готового продукта достигалось при начальной температуре СВС 20…50 С. При 0 С и ниже наблюдались трудности при инициировании процесса и его внезапное прекращение.

| мас. KO2 Na2O2 а) | мас. б) |
| --- | --- |
| Рис. 4. Зависимость содержания феррата (VI) в продукте синтеза от: а – плотности прессования шихты; б – начальной температуры СВС |  |

В результате обработки экспериментальных данных получены нелинейные уравнения регрессии, описывающие зависимости содержания ферратов (VI) калия у1 и натрия у2 в конечном продукте от содержания углерода в горючем x1, содержания Fe2O3 в исходной шихте x2 и содержания активного кислорода в KО2 x31 и Na2О2 x32:

y1=−475,13−190,11x1+114,88x2−50,249x31+22,0x1x2−13,18x1x31+

+2,97x2x31−7,69x12−5,25x22+0,53x312;	                                           (7)

y2=−440,12−157,46x1+128,56x2−118,67x32+25,77x1x2−28,34x1x32+

+3,86x2x32−8,44x12−5,47x22−4,05x322.	                                           (8)

Математическая обработка результатов экспериментов показала, что рассогласование экспериментальных и расчетных данных по модели для СВС K2FeO4 составило 5,1%, по модели для СВС Na4FeO5 – 5,32%. Уравнения регрессии использовались для определения состава исходной шихты, позволяющего синтезировать ферраты (VI) щелочных металлов с содержанием основного вещества до 88% мас. по K2FeO4 и до 93% мас. по Na4FeO5.

Исследования морфологии и элементного состава образцов ферратов (VI) калия и натрия, полученных методом СВС, свидетельствовали о том, что в этих системах для улучшения качества получаемого материала необходимо добиваться равномерности в распределении исходных компонентов на стадии смешения.

Идентификация качественного состава образцов ферратов (VI) калия и натрия осуществлялась с помощью рентгенофазового и термогравиметрического анализа. Полученные данные согласовывались с результатами химического анализа.

Проведены динамические испытания феррата (VI) калия, по результатам которых была рассчитана его динамическая активность в процессе регенерации воздуха: 2,1 дм3/кг по СО2 и 50 дм3/кг по О2.

На основании полученных экспериментальных данных установлено, что при осуществлении СВС феррата (VI) калия (натрия) в расчете на 1 кг шихты через стенку реактора в охлаждающую воду было выделено 2375,3 (2235,1) кДж тепла. Количество тепла, ушедшее с газом, составило 19,6 (22,1) кДж.

Проведены исследования по определению способности ферратов (VI) щелочных металлов проявлять окисляющую и коагулирующую способность при очистке воды от ионов тяжелых металлов. Было установлено, что 1 кг/м3 раствора K2FeO4 способен очистить 5000 м3 раствора Ni2+ с концентрацией, в два раза превышающей предельно допустимую (0,0002 г/м3). Исследования, проводимые с Na4FeO5, показали 5%-ное расхождение в результатах с экспериментами с K2FeO4.

Совместно с ЗАО «Полиметалл» (г. Санкт-Петербург) проведены эксперименты по определению способности феррата (VI) калия очищать сточные воды от цианидов щелочных металлов, в частности использовались растворы NaCN с концентрацией 0,5 г/дм3 и рН = 10,5, в которые добавляли различное количество K2FeO4, синтезированного методом СВС. Время взаимодействия составляло 1 ч.

| Полученные растворы вновь подвергались анализу на содержание цианида натрия. По результатам эксперимента установлено, что все десять образцов феррата (VI) калия снижали концентрацию цианида в диапазоне 7,14… 19,23 раза. На рисунке 5 представлены график аппроксимационной зависимости и уравнение аппроксимации со среднеквадратичным отклонением R2 = 0,9553. | Рис. 5. Зависимость содержания NaCN в растворе от количества введенного феррата (VI) калия |
| --- | --- |

В ходе проведенных на опытной базе ГНУ Всероссийский НИИ садоводства им. И.В. Мичурина Россельхозакадемии испытаний было установлено, что свежеприготовленные водные растворы ферратов (VI) щелочных металлов выступают в качестве антидота при применении пестицида «Раундап», основным действующим веществом которого является глифосат (N-(фосфонометил)-глицин, C3H8NO5P) – неселективный системный гербицид. При взаимодействии с ферратами (VI) происходило его разрушение до более безопасных химических соединений: гидроксид железа (III), фосфат калия, азот и углекислый газ. Исследования показали, что использование ферратов (VI) калия и натрия способствует детоксикации изопропиламинной соли и сохранению в почве энтомофауны, мезофауны.

Глава 4. Аппаратурно-технологическое оформление энергосберегающего процесса производства ферратов (VI) щелочных металлов.

Способ получения ферратов (VI) щелочных металлов включал следующие технологические стадии: сушка Fe2О3 и горючего в сушильной камере; рассев пероксидных продуктов и оксида железа (III) на вибросите; смешение исходных компонентов в смесителе шихты; СВС в реакторе синтеза; измельчение ферратов (VI) щелочных металлов в валковой дробилке; рассев соединений шестивалентного железа на вибросите до необходимой фракции.

|  | Рис. 6. Технологическая схема производства ферратов (VI) щелочных металлов: 1 – сушильная камера; 2 – вибросито; 3 – смеситель шихты; 4 – пресс; 5 – реактор; 6 – валковая дробилка |
| --- | --- |

На основании проведенных исследований энергосберегающего процесса получения ферратов (VI) щелочных металлов разработана технологическая схема производства солей Fe (VI) (рис. 6).

С целью избегания создания взрывоопасных мольных соотношений горючее (углерод, железо) – надпероксид калия (пероксид натрия) – оксид железа (III) смешение исходных компонентов осуществляли в разработанном смесителе с дистанционным управлением процессом (рис. 7), расположенном в бронированной камере. Пероксидный продукт помещался в герметичную тару, внутри которой устанавливался стакан с промежуточной шихтой (Fe2O3 и горючее). Приготовление шихты осуществлялось вращением крыльчатки и поворотом тары на 180, вследствие чего происходило открытие заслонки стакана и промежуточная шихта порциями подавалась на перемешивание. Рабочий объем смесителя составлял 32 дм3.

|  | Рис. 7. Смеситель шихты: 1 – траверса; 2 – крыльчатка; 3 – тара; 4 – опора; 5 – фиксатор; 6 – стакан; 7 – кронштейн; 8 – вал; 9 – колесо; 10 – втулка; 11 – крестовина; 12 – планка; 13, 16 – крышка; 14 – основание; 15 – лента; 17 – плита; 18, 19 – втулка; 20 – пружина; 21 – корпус; 22, 23 – болт; 24, 25 – гайка; 26, 27 – шайба; 28 – шпонка; 29 – штифт; 30 – кольцо; 31, 32 – пневмоцилиндр; 33 – мотор-редуктор |
| --- | --- |

Полученную в смесителе шихту прессовали и помещали в реактор. Взаимодействие исходных компонентов инициировали локальным разогревом шихты до температуры порядка 500 С, что осуществлялось воздействием на шихту пиротехнического состава термитного типа (пусковая таблетка). Синтезированные продукты охлаждали, измельчали до требуемого размера на валковой дробилке и упаковывали в герметичную тару.

| По результатам проведенных исследований разработана конструкция реактора СВС ферратов (VI) щелочных металлов (рис. 8), где: 1 – опорный стакан; 2 – цилиндрический корпус; 3 – перфорированный стакан; 4 – шихта; 5 – съемная крышка; 6 – фильтры; 7 – штуцер выхода реакционных газов; 8 – электро- воспламенитель; 9 – предохранительный клапан, рассчитанный на превышение давления выше 6 кгс/см2; 10 – пусковая таблетка; 11 – фланцевое соединение; 12 – днище. Объем загрузки шихты в реактор – 9,6 дм3. Производительность реактора по K2FeO4 – 13,5 кг, по Na4FeO5 – 15,7 кг. | Рис. 8. Реактор СВС |
| --- | --- |

При необходимости увеличения производительности целесообразно использовать установку синтеза, включающую 20 реакторов, каждый из которых снабжен электровоспламенителем с возможностью дистанционного запуска (рис. 9).

| В процессе работы внутреннее межреакторное пространство корпуса заполнялось охлаждающей водой для предотвращения разогрева и самопроизвольного запуска соседних реакторов. Установка имеет периодический режим работы. Производительность за одну загрузку по K2FeO4 – 270 кг, по Na4FeO5 – 314 кг. Для оценки потребляемой электроэнергии на единицу готовой продукции с разработанным процессом СВС сравнивались три наиболее распространенных метода синтеза ферратов (VI) щелочных металлов (рис. 10). | Рис. 9. Установка синтеза ферратов (VI) щелочных металлов: 1 – реактор СВС; 2 – фильтр; 3 – общий коллектор; 4 – коллектор; 5 – металлорукав; 6 – электро- воспламенитель; 7 – предохранительный клапан |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 10. Сравнительный график энергозатрат: 1 – анодное растворение металлического железа; 2 – взаимодействие соединения железа с пероксидом натрия в токе О2; 3 – взаимодействие соединений Fe (III) со щелочью в присутствии пиросульфата; 4 – СВС |  | Э, кВтч |

Анализ опытных данных, представленных на рис. 10, показывает, что наименьшие энергозатраты на производство 1 кг феррата (VI) щелочного металла потребляются при использовании разработанного процесса производства, включающего подготовку шихты, синтез и обработку готового продукта согласно технологической схеме. В других рассмотренных способах энергозатраты рассчитаны только на синтез. Затраты электроэнергии на инициирование процесса СВС ферратов (VI) щелочных металлов составляют 1,110–7 кВтч.

Экономический эффект за счет снижения энергозатрат при производстве 1 т феррата (VI) щелочного металла составляет 2643,2 р. Сравнение проведено с наименее энергозатратным способом получения ферратов (VI), заключающимся во взаимодействии соединений Fe (III) со щелочью в присутствии пиросульфата.

На основании проведенных исследований разработаны энергосберегающий процесс производства ферратов (VI) щелочных металлов и его аппаратурно-техноло-
гическое оформление, позволяющие получать продукты методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Преимуществами процесса являются высокий выход основного вещества (до 88% мас. феррата (VI) калия и до 93% мас. феррата (VI) натрия), низкое энергопотребление, получение продуктов в твердом виде.

Глава 5. Разработка и испытания регенеративного продукта с ферратным катализатором для защиты органов дыхания человека при работе в составе изолирующих дыхательных аппаратов.

На основе надпероксида калия и феррата (VI) калия разработан регенеративный продукт РП-КФ, обеспечивающий высокую динамическую активность по кислороду и диоксиду углерода, а также равномерное поглощение углекислого газа и выделение кислорода при его работе в патроне изолирующего дыхательного аппарата.

Установлено, что феррат (VI) калия в составе РП-КФ является источником кислорода, структурообразующей добавкой, а также участвует в реакции автокаталитического типа, что обусловлено его взаимодействием с водой с образованием гидроксида калия, активного гидроксида железа (III) и кислорода:

4K2FeO4 + 10H2O ® 4Fe(OH)3 + 8KOH + 3O2.                        (9)

Способ получения регенеративного продукта осуществляли следующим образом. Феррат (VI) калия измельчали в валковой дробилке и просеивали на вибросите до фракции менее 1 мм. Исходные компоненты (надпероксид калия – 95% мас. и феррат (VI) калия – 5% мас.) перемешивали в разработанном смесителе шихты в течение 30 мин. Шихту формовали в блоки на гидравлическом прессе П–474 в пресс-формах до плотности 1,35 г/см3. Дробление регенеративного продукта осуществляли на дробилке КМД 2200Т. Рассев регенеративного продукта проводили на вибросите. Готовый продукт термообрабатывали при температуре 100 ± 10 °С в электропечи СНО–8.812/6–И1 в течение 4 ч.

Проведены испытания РП-КФ в динамической трубке (рис. 11), по результатам которых установлено, что время его работы по кислороду и диоксиду углерода в 1,5 раза больше времени работы серийного продукта ОКЧ-3М и составляло 9125 и 8640 до проскоковой концентрации СО2 не более 0,68%.

| О2, % а) | СО2, % б) |
| --- | --- |
| Рис. 11. Зависимость концентрации О2 (а) и СО2 (б) на выходе из динамической трубки от времени работы регенеративных продуктов |  |

Проведены испытания РП-КФ в самоспасателях СПИ-20, ШСС-Т и ШСС-ТМ производства ОАО «Корпорация «Росхимзащита» (г. Тамбов) на установке «Искусственные легкие».

При испытании РП-КФ в самоспасателях СПИ-20 в режиме средней физической нагрузки при легочной вентиляции 30 ± 1 дм3/мин и объемной подаче СО2 1 ± 0,03 дм3/мин было отмечено, что их время защитного действия выше аналогичных показателей для СПИ-20, снаряженных серийным регенеративным продуктом, и составило 28 и 34 мин, что дает возможность улучшения эксплуатационных характеристик без изменения конструкции аппарата.

При испытании РП-КФ в самоспасателе ШСС-Т по методу МИ 038-0587954–96 в режиме средней физической нагрузки при легочной вентиляции 35 ± 1 дм3/мин и объемной подаче СО2 1,4 ± 0,06 дм3/мин было отмечено, что в процессе работы концентрация СО2 на вдохе не превышала значения 1,23%.

Проведены испытания РП-КФ с различным содержанием ферратного катализатора (3, 5, 7% мас.) по методу МИ 038-0587954–96 в ШСС-ТМ, по результатам которых установлено, что все снаряженные аппараты ШСС-ТМ соответствовали требованиям, предъявляемым к работе регенеративных продуктов в них, по всем показателям (время защитного действия, сопротивление дыханию, температура на вдохе, концентрация СО2 на вдохе, концентрация О2 на вдохе). Наибольшее время защитного действия (73 мин) принадлежало аппарату с 5%-ным содержанием ферратного катализатора, что выше, чем при испытании в ШСС-ТМ серийных регенеративных продуктов (68 мин). Отмечено, что при испытании РП-КФ в ШСС-ТМ концентрация СО2 на вдохе в конце испытаний не превышала 0,95% (серийные продукты – 3%).

При испытании РП-КФ в патроне ИДА-59 (рис. 12), который погружался в термостатирующую жидкость, температура которой поддерживалась на уровне 15 ± 2 С, на соответствие требованиям ТУ 6-16-26–90 при легочной вентиляции 30 ± 1,1 дм3/мин и объемной подаче СО2 1,2 ± 0,1 дм3/мин было отмечено, что продукт РП-КФ способен полностью очищать подаваемую в систему газо-воздушную смесь от СО2, при этом концентрация углекислого газа, равная 0,01%, достигалась на 180 минуте, что значительно ниже, чем у серийного продукта О-3.

| СО2, % а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 12. Зависимость концентрации СО2 (а) и сопротивления (б) от времени работы регенеративных продуктов в патроне ИДА-59 |  |

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- Разработан новый энергосберегающий процесс получения ферратов (VI) щелочных металлов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (патенты РФ № 2356842 «Способ получения феррата (VI) натрия» от 09.08.2007, № 2371392 «Способ получения феррата (VI) калия» от 12.02.08).

- Разработана оригинальная методика определения содержания ферратов (VI) щелочных металлов в продуктах синтеза, основанная на их разложении под действием 1-нормального раствора серной кислоты в устройстве типа аппарата Киппа.

- Экспериментально определен состав шихты для СВС ферратов (VI) калия и натрия, позволяющий получать продукты с содержанием основного вещества до 88% мас. по K2FeO4 и до 93% мас. по Na4FeO5, включающий: углерод – 5,0% мас., железо – 1,0% мас.; Fe2O3 – 31,0% мас. для СВС K2FeO4 (30,5% мас. для СВС Na4FeO5); KO2 – 63,0% мас., Na2O2 – 63,5% мас.

- Установлено влияние качества сырья (содержание активного кислорода в пероксидных продуктах, близкое к стехиометрическому (33,7% мас. для KО2, 
20,5% мас. для Na2O2), минимизация содержания влаги в оксиде железа (III)) и технологических параметров (начальная температура СВС 20…50 С, плотность прессования шихты 1,42 г/см3 для СВС K2FeO4 и 1,65 г/см3 для СВС Na4FeO5) на содержание ферратов (VI) щелочных металлов в продуктах синтеза.

- Методом сканирующей электронной микроскопии изучены морфологические особенности кристаллической структуры ферратов (VI) калия и натрия. Доказано, что содержание основного вещества в продуктах синтеза зависит от качества перемешивания шихты в смесителе.

- Впервые определена динамическая активность феррата (VI) калия в процессе регенерации воздуха: 2,1 дм3/кг по СО2 и 50 дм3/кг по О2.

- Экспериментально установлено, что 1 кг/м3 раствора K2FeO4 обеспечивает очистку 5000 м3 раствора Ni2+ с концентрацией, в два раза превышающей предельно допустимую (0,0002 г/м3).

Испытания по очистке водных стоков от цианида натрия показали, что все десять исследуемых образцов феррата (VI) калия способны снижать концентрацию NaCN в водном растворе в 7,14…19,23 раза.

Результаты испытаний очистки почвы от побочного действия пестицида 
«Раундап» показали, что ферраты (VI) обеспечивают его разложение до более безопасных химических соединений, таких как гидроксид железа (III), фосфат калия, азот и углекислый газ.

- Разработан смеситель шихты с дистанционным управлением процессом, обеспечивающий безопасность и эффективное качество перемешивания, позволяющее синтезировать ферраты (VI) щелочных металлов с содержанием основного вещества до 88% мас. по K2FeO4 и до 93% мас. по Na4FeO5.

- Разработаны реактор СВС ферратов (VI) щелочных металлов и промышленная установка периодического действия производительностью 270 кг K2FeO4 или 314 кг Na4FeO5 за одну операцию.

- Впервые разработан регенеративный продукт с ферратом (VI) калия в качестве структурообразующей добавки, катализатора и источника кислорода, обладающий улучшенными эксплуатационными характеристиками: высокая емкость по кислороду (до 214,6 дм3/кг) и диоксиду углерода (до 108,5 дм3/кг), равномерное поглощение углекислого газа и выделение кислорода при его работе в патроне изолирующего дыхательного аппарата. Испытания разработанного регенеративного продукта в аппаратах подтвердили увеличение времени защитного действия и повышение комфортности использования.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

y – концентрация цианида, ммоль; x – концентрация раствора феррата, ммоль; 
Э – энергозатраты, кВтч.

Основные положения диссертации представлены в следующих работах:

В изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

- Метод определения ферратов (VI) щелочных металлов / Ю.Б. Рылов, 
М.А. Ульянова, С.И. Дворецкий, Ю.А. Ферапонтов, В.П. Андреев // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2009. – Т. 15, № 4. – С. 855 – 860.

- Рылов, Ю.Б. Разработка энергосберегающего процесса и аппаратурно-технологического оформления производства регенеративного продукта с ферратом (VI) калия / Ю.Б. Рылов, С.И. Дворецкий // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2012. – Т. 18, № 3. – С. 657 – 665.

- Разработка синтеза ферратов (VI) калия и натрия методом самоподдерживающегося горения / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, В.П. Андреев, С.Б. Путин // 
Научно-технический и производственный журнал «Цветные металлы». – 2011. – 
№ 3. – С. 77 – 80.

- Исследование морфологии ферратов (VI) щелочных металлов, полученных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, С.И. Дворецкий, В.В. Родаев // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки. – 2011. – № 2. – С. 32 – 38.

Публикации в других изданиях:

- Энергосберегающая технология новых ферратных продуктов / Ю.Б. Рылов, С.И. Дворецкий, М.А. Ульянова // Сборник научно-исследовательских работ финалистов конкурса аспирантов и молодых ученых в области энергосбережения в промышленности «ЭВРИКА-2010». – Новочеркасск : Лик, 2010. – С. 174 – 176.

- Получение феррата калия методом высокотемпературного самораспространяющегося синтеза / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, С.И. Дворецкий, В.П. Андреев, Ю.А. Ферапонтов // Химическая технология : сборник тезисов докладов Международной конференции по химической технологии ХТ'07: в 5 т. – М. : ЛЕНАНД, 
2007. – Т. 1. – С. 253–254.

- Рылов, Ю.Б. Использование ферратов (VI) щелочных металлов в технологии регенерации воздуха / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова // Химическая технология : сборник тезисов докладов Международной конференции по химической технологии ХТ'12: в 5 т. [Электронный ресурс]. – М., 2012. – Т. 1. – С. 234 – 237.

- Синтез и использование ферратов щелочных металлов для очистки воды и почв / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, В.П. Андреев, С.Б. Путин // Рециклинг, переработка отходов и чистые технологии : сборник материалов 5-й научно-практической конференции. – М. : ФГУП «Институт «ГИНЦВЕТМЕТ», 2009. – С. 63 – 65.

- О возможностях использования железосодержащих отходов для получения новых химических продуктов / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, С.Б. Путин, 
С.И. Дворецкий // Рециклинг, переработка отходов и чистые технологии : сборник материалов 6-й научно-практической конференции. – М. : ФГУП «Институт 
«ГИНЦВЕТМЕТ», 2010. – С. 59 – 61.

- Рылов, Ю.Б. Получение ферратов щелочных металлов методом СВС / 
Ю.Б. Рылов // Седьмая Всероссийская с международным участием Школа-семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых. – Черноголовка : ООО «Синтэл-Прогресс», 2009. – С. 94 – 96.

- Регенеративный продукт с катализатором / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, В.П. Андреев, Р.О. Антонов // XLI Научная конференция «Актуальные вопросы теории и практики радиационной, химической и биологической защиты». – Шиханы : 33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ, 
2011. – С. 43–44.

- Синтез новых продуктов, предназначенных для ликвидации техногенного воздействия на воду и почву / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, С.Б. Путин, С.И. Дворецкий, Т.Г-Г. Алиев // Химическая и биологическая безопасность : сборник научных трудов : в 2 т. – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. – Т. 2. – С. 99 – 102.

- Синтез феррата (VI) калия для использования в средствах регенерации воздуха / Ю.Б. Рылов, М.А. Ульянова, С.И. Дворецкий, В.П. Андреев // Стратегия развития научно-производственного комплекса Российской Федерации в области разработок и производства систем жизнеобеспечения и защиты человека 
в условиях химической и биологической опасности : материалы Российской научной конференции. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – 
С. 134 – 136.

- Рылов, Ю.Б. СВС-технология получения ферратов щелочных металлов для очистки воды и почвы / Ю.Б. Рылов // Аспекты ноосферной безопасности в приоритетных направлениях деятельности человека : материалы I научно-практи-
ческой конференции. – Тамбов : Изд-во Першина Р.В., 2010. – С. 63 – 65.

- Пат. 2356842 Российская Федерация, МПК CO1G49/00, CO1D13/00. Способ получения феррата (VI) натрия / Андреев В.П., Рылов Ю.Б., Ульянова М.А., Ферапонтов Ю.А. ; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита». – № 2007130581/15 ; заявл. 09.08.2007 ; опубл. 27.05.2009.

- Пат. 2371392 Российская Федерация, МПК CO1G 49/00. Способ получения феррата (VI) калия / Ульянова М.А., Андреев В.П., Ферапонтов Ю.А., Рылов Ю.Б. ; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество «Корпорация «Росхимзащита». – № 2008105376/15 ; заявл. 12.02.08 ; опубл. 27.10.09.

- Заявка № 2011105491. Регенеративный продукт для изолирующих дыхательных аппаратов / Ульянова М.А., Андреев В.П., Рылов Ю.Б., Точилов В.А., 
Селезнев А.П., Путин С.Б. Приоритет 14.02.11. Решение о выдаче патента 25.04.12.